ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(ГОСКОМЭКОЛОГИИ РОССИИ)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
(НИИ АТМОСФЕРА)

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
(ПО ВЕЛИЧИНАМ УДЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

(с учетом редакционных правок НИИ Атмосфера)

Санкт-Петербург

2000

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Разработан:	Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)

Утвержден:	приказом Госкомэкологии России от 30.04.99 г. № 216

Введен:	в действие для практического применения при нормировании, оценке и учете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от цехов и участков по нанесению металлопокрытий химическим и электрохимическим способом.

Разработчики документа:

Трещалов О.Л., Турбин А.С.. Под научным и методическим руководством Миляева В.Б. и Буренина Н.С.

СОДЕРЖАНИЕ

I Общие положения 2 II Термины и определения 3 III Принятые сокращения и условные обозначения 4 IV Расчет валовых выбросов при производстве металлопокрытий и корректировка удельных показателей 5 4.1. Характеристика выбросов 5 4.2. Общие требования к расчету выбросов 6 4.3. Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ от гальванических цехов (участков) при производстве металлопокрытий 7 4.4. Расчет загрязнения атмосферы выбросами гальванического производства 9 4.5 Корректировка удельных показателей при нанесении гальванопокрытий на детали различной группы сложности 9 Приложение А. Удельные показатели выделений (выбросов) в атмосферу загрязняющих веществ на всех стадиях технологического процесса нанесения металлических покрытий химическим и электрохимическим способом, включая все подготовительные операции (таблицы с 1 по 4) 17 Таблица 1 17 Таблица 2 22 Таблица 3 37 Таблица 4 39 Литература. Письмо НИИ Атмосфера № 165/33-07 от 17.03.2000 г. 43

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей) /далее - Методика/ разработана в соответствии с Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 10, ст. 457).

# I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика разработана с целью создания единой методической основы по определению выделений загрязняющих веществ при производстве металлопокрытий химическим и электрохимическим способом на базе действующих отраслевых методик, включающих упомянутые производства, и исключения разночтений и ошибок, содержащихся в этих методиках.

1.2. Определяет порядок расчета выделений загрязняющих веществ при нанесении металлопокрытий расчетным методом на основе величин удельных выделений.

1.3. Распространяется на источники выделений загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.

1.4. Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина «унификация» - приведение имеющихся путей расчета выбросов от однотипных производств и видов оборудования для различных групп промышленных и сельскохозяйственных предприятий и подотраслей народного хозяйства к наибольшему возможному единообразию.

1.5. В основу разработки Методики заложены данные, которые были опубликованы в документах, разрешенных к применению, отчетах НИР НИИ Атмосфера и других организаций, а также в ряде документов по инвентаризации и проектов нормативов ПДВ.

1.6. В Методике приведены значения величин удельных технических показателей выделений для наиболее распространенных видов материалов, используемых при производстве металлопокрытий. Только когда на конкретном производстве применяются оборудование и материалы, сведения по которым в Методике отсутствуют, или для расчета жидких и газообразных выбросов недостаточно информации, приведенной в Методике, рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в «Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух», действующих в 1999 - 2000 гг., либо применять результаты непосредственных инструментальных измерений.

1.7. Полученные по Методике результаты используются при нормировании, оценке и учете выбросов загрязняющих веществ от источников выделений предприятий, технологические процессы которых связаны с производством металлопокрытий химическим и электрохимическим (гальваническим) способом, включая подготовку поверхностей к нанесению этих покрытий, а также при восстановлении деталей, выбракованных при сравнительно малых износах, и осуществлении государственного экологического контроля.

1.8. Для целей настоящей Методики использованы следующие государственные стандарты:

ГОСТ Р 1.5-92 ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. Переиздание 1994 г. с Изменением 1. - М., Издательство стандартов, 1994.

ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. - М., Издательство стандартов, 1976.

ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения, - М., Издательство стандартов, 1985.

ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. - М., Издательство стандартов, 1978.

ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и Расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. - М., Издательство стандартов, 1991.

# II ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Валовое выделение загрязняющего вещества, количество отходящего загрязняющего вещества. | Величина массы загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения за определенный (отчетный) период времени. |
| Валовый выброс загрязняющего вещества (валовый выброс). | Часть валового выделения загрязняющего вещества, поступающая в атмосферу за отчетный период времени. |
| Величина удельного выделения (выброса) загрязняющего вещества в атмосферу (удельный выброс, удельные выделения, удельные показатели). | Определяемая расчетным или инструментальным методом величина массы загрязняющего вещества, выделяющегося в ходе технологического процесса: - за единицу времени работы единицы оборудования; - за единицу времени при производстве или обработке единицы продукции. |
| Норматив удельного выделения (выброса). | Наибольшее допустимое значение соответствующего удельного показателя, устанавливаемое исходя из возможностей оборудования при оптимальных режимах его эксплуатации, а также технически достижимого и экономически целесообразного на данном этапе объема атмосфероохранных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ. Он должен удовлетворять нормативам государственных и отраслевых стандартов, действующих на момент ввода оборудования (установки) в эксплуатацию. |
| Удельные показатели выделений (выбросов) в атмосферу загрязняющих веществ. | См. термин: - величина удельного выделения (выброса) загрязняющего вещества в атмосферу (удельный выброс, удельные выделения, удельные показатели) |
| Вентиляционный воздух. | Содержащий загрязняющие вещества упорядоченный воздушный поток, поступающий из рабочего помещения непосредственно в атмосферу или в систему газоходов (воздуховодов) в результате действия системы вентиляции. |
| Газоочистная установка, пылеулавливающая установка, газопылеулавливающая установка. | Комплекс оборудования, предназначенный для извлечения или обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов или вентиляционного воздуха (с целью защиты окружающей среды и населения от их воздействия). |
| Источник выделения загрязняющих веществ (источник выделения). | Технологическое оборудование (установки, агрегаты, машины, устройства, гальванические ванны, испытательные стенды и др.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, переливы летучих веществ, сварочные, окрасочные работы и др.), от которых в ходе производственного цикла отходят загрязняющие вещества, а также места хранения сыпучих или жидких веществ, карьеры, отвалы, места складирования промышленных отходов, от которых под воздействием метеорологических и других факторов выделяются загрязняющие вещества. Источники выделения в зависимости от того, оснащены ли они специальными газоотводными сооружениями (устройствами), подразделяются на организованные и неорганизованные. |
| Источник выбросов загрязняющих веществ. | Источником выбросов загрязняющих веществ называется специальное устройство: труба, аэрационный фонарь, вентиляционная шахта и т.п., посредством которого осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферу. |
| Минимально-достижимый (оценочный) удельный выброс. | Возможный выброс загрязняющих веществ, рассчитываемый с учетом внедрения лучших отечественных и зарубежных достижений в технологии производства и пылегазоочистного оборудования. |
| Организованный источник выделения загрязняющих веществ (организованный источник). | Источник выделения, от которого загрязняющие вещества в составе отходящего газа (вентиляционного воздуха) поступают в атмосферу через систему газоходов или воздуховодов (труба, аэрационный фонарь, вентиляционная шахта и т.п.). |
| Отходящее загрязняющее вещество. | Загрязняющее вещество, содержащееся в газовом потоке, отходящем от промышленного источника или в вентиляционном воздухе. |
| Отходящий газ. | Газовый поток от источника выделения загрязняющих веществ. |
| Промышленный выброс. | Вещество, поступающее в атмосферу от промышленного источника. |
| Промышленный источник загрязняющих веществ. | Промышленное предприятие, агрегаты, место загрузки, выгрузки, хранения продукта, отвал, террикон и др. |
| «Технический норматив выброса» (ТНВ). | Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие показатели. Характеристика уровня экологического качества технологического оборудования, процесса и т.п. и эффективности средств подавления выбросов. |
| Удельные величины выделений загрязняющих веществ (УТН1). | Количество (масса) данного вещества, выделившегося от соответствующего оборудования (отделения, участка и т.п.) в ходе технологического процесса, отнесенное к единице материального показателя, характеризующего этот процесс. |
| Удельные величины выброса загрязняющих веществ (УТН2). | Часть удельного выделения, попадающая непосредственно в атмосферный воздух. Для источников, оборудованных системами газопылеулавливания, величина УТН2 равна разности УТН1 и его уловленной части. Для источников, не оснащенных пылегазоочистным оборудованием, УТН1 = УТН2. |
| Уловленное загрязняющее вещество. | Загрязняющее или обезвреженное вещество, извлеченное при очистке из отходящего от промышленного источника газового потока. |

# III ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

г/с, т/год - единица измерения выделения (выброса) загрязняющего вещества (ЗВ), граммов в секунду и тонн в год соответственно;

Fв - площадь зеркала ванны, м2;

GЗВ - массовое количество каждого ЗВ (в граммах), отходящего от гальванической ванны, участка или цеха за секунду;

МЗВ - массовое количество каждого ЗВ (в тоннах), отходящего от гальванической ванны, участка или цеха за год;

К1 - коэффициент укрытия ванны (пояснения в разд. 4.2.1);

К2 - коэффициент загрузки ванны (то же);

К3 - коэффициент заполнения объема ванны (-"-);

К4 - коэффициент, учитывающий тип ванны (-"-);

К5 - коэффициент, учитывающий введение автоматических линий (пояснения в разд. 4.2.1);

К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (табл. 4.5);

К7 - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (табл. 4.6);

К8 - коэффициент, учитывающий снижение относительного содержания аэрозолей в удаляемом воздухе по пути его движения (рис. 1);

К9 - коэффициент, учитывающий конструкцию отсоса;

К10 - коэффициент, учитывающий температуру электролита (табл. 4.7);

К11 - коэффициент, учитывающий токсичность ЗВ (табл. 4.2);

η - степень очистки газа пылегазоочистной установки, в процентах;

L - длина ванны;

l - длина воздуховода;

Hp - расчетное расстояние от зеркала электролита до оси щели;

СЗВ - концентрация загрязняющего вещества (ЗВ) в газовом потоке, отходящем от промышленного источника загрязнения атмосферы (ИЗА);

УЗВ - величина удельного выделения ЗВ (удельный показатель), мг/(с·м2);

V - объемный расход газа, отводящегося от промышленного источника в единицу времени;

# IV РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ И КОРРЕКТИРОВКА УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Характеристика выбросов

Для придания металлическим изделиям защитных, защитно-декоративных и функциональных свойств, обеспечивающих надежную и долговечную работу их в различных эксплуатационных условиях, а также для восстановления деталей, выбракованных при сравнительно малых износах, большую роль играют химические и электрохимические процессы нанесения покрытий.

Электрохимические (гальванические) покрытия широко применяются при восстановлении деталей, выбракованных при сравнительно малых износах.

Электрохимическим способом получают покрытия цинком, кадмием, медью, никелем, хромом. В машино- и приборостроении используют электролитическое осаждение меди, цинка, кадмия, серебра и золота в цианистых ваннах.

Химическим способом нанесения покрытий осуществляют воронение, фосфатирование, химическое оксидирование.

Перед нанесением покрытий производят механическую и химическую подготовку поверхности деталей.

Процессы нанесения покрытий на поверхности металлических изделий связаны с протеканием электрохимических и химических реакций. В качестве электролитов и растворов для нанесения покрытий применяются концентрированные и разбавленные растворы кислот: серной, соляной, азотной, ортофосфорной, хромовой, их солей и др.

Разнообразие гальванических и химических процессов, применяемых при этом химических веществ, температурных режимов обуславливает разнообразие качественного и количественного состава выделяющихся загрязняющих веществ, их агрегатных состояний.

Технологические процессы нанесения электрохимическим способом включают в себя ряд последовательных операций: электрохимическое или химическое обезжиривание, травление, рыхление, шлифование и полирование, декапирование, нанесение покрытий.

Все эти операции сопровождаются выделением в воздух помещения и в атмосферу различных загрязняющих веществ. Особой токсичностью отличаются растворы цианистых солей, хромовой и азотной кислот и др.

Основные выделяющиеся загрязняющие вещества: аэрозоли щелочей, кислот, солей металлов, а также пары аммиака, оксидов азота, хлористого и фтористого водорода, цианистый водород.

Загрязняющие вещества, выделяющиеся при подготовке поверхности и нанесении гальванопокрытий, приведены в таблице 4.1.

В табл. 4.2 представлено максимальное количество выделяющегося с поверхности электролита загрязняющего вещества, мг/(с·м2).

В табл. 4.3 представлено агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах гальванических цехов.

Для расчета количеств загрязняющих веществ, выделяющихся при гальванической обработке, принят удельный показатель УЗВ, отнесенный к площади поверхности гальванической ванны (см. табл. 4.4).

При отсутствии данных по технологическим процессам гальванопокрытий, приведенных в табл. 4.4, следует произвести расчеты выделений загрязняющих веществ по данным, приведенным в табл. 1 - 4 Приложения А.

## 4.2. Общие требования к расчету выбросов

4.2.1. Расчет количества газообразных загрязняющих веществ, выделяющихся в воздушный бассейн при электрохимической и химической обработке металлов с зеркала раствора данной ванны, осуществляется (в общем случае) по формуле:

GЗВ = 10-3·УЗВ·Fв·К1·К2·К3·К4·К5 (г/с),	(4.1)

где УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.2, 4.4 разд. 4 и табл. 1 - 4 Приложения А);

Fв - площадь зеркала ванны, м2;

К1 - коэффициент укрытия ванны. При наличии в составе раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) К1 = 0,5; при отсутствии ПАВ К1 = 1;

К2 - К5 - коэффициенты (см. Примечания 1 - 4 к данному подразделу).

Примечания:

1. При всех процессах электрохимии необходимо учитывать коэффициент загрузки ванны К2, который рассчитывается по формуле F2 = fдет/Fдет.

где Fдет. - суммарная площадь поверхности обрабатываемых деталей за один час (производительность ванны по паспорту), м2;

fдет. - фактическая площадь поверхности деталей, м2, обрабатываемых за один час;

2. При всех процессах электрохимии, химической обработки и обезжиривании изделий в ваннах необходимо учитывать К3 - коэффициент заполнения объема ванны раствором: при заполнении ванны на 70 % К3 = 1; при заполнении ванны на 100 % К3 = 1,47, и в общем случае К3 определяется из пропорции: К3/100 = Х/70, где X - фактический процент заполнения объема ванны;

3. В случае нанесения покрытий на мелкие детали насыпью в колокольных и барабанных ваннах следует учитывать коэффициент К4, равный: 1,5 - при покрытии в погруженных (перекидных) колоколах и барабанах; 1,8 - при покрытии в колоколах, требующих заливки электролита после каждой партии деталей;

4. При хромировании в автоматических и полуавтоматических линиях нужно умножать на коэффициент К5 = 0,8.

4.2.2. Количество паров органических растворителей, выделяющихся при обезжиривании изделий, определяется по формуле:

GЗВ = 10-3·УЗВ·Fв·К3·К6·К7,	(4.2)

где УЗВ - величина удельного выделения загрязняющего вещества с единицы поверхности ванны в процессе обезжиривания, мг/(с·м2) при скорости воздушного потока в помещении 0 м/с и температуре 20 °С (табл. 1 Приложения А);

Fв - площадь зеркала ванны, м2;

К3 - коэффициент заполнения объема ванны (см. Примечание 2);

К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (табл. 4.5);

К7 - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (табл. 4.6)

4.2.3. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых из воздуховода (без очистки) в виде аэрозолей, определяется по формуле:

GЗВ = 10-3·УЗВ·Fв·К1·К2·К3·К4·К5·К8 (г/с),	(4.3)

где К8 - коэффициент, учитывающий снижение относительного содержания аэрозолей в удаляемом воздухе по пути его движения. Он определяется отношением количества аэрозолей в расчетном сечении воздуховода к количеству аэрозоля, выделяющегося с зеркала раствора данной ванны. Коэффициент К8 определяется из графика на рис. 1.

Эмпирическая формула для расчета коэффициента К8:

где l - длина воздуховода в метрах

Рис. 1 График снижения относительного содержания аэрозоля загрязняющих веществ в удаляемом воздухе по пути его движения

## 4.3. Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ от гальванических цехов (участков) при производстве металлопокрытий

4.3.1. Расчет максимального г/с выделения GЗВmax k-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн, выделяющих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется по формуле (4.4) или (4.5):

, г/с	(4.4)

, г/с	(4.5)

где УЗВmax - максимальная величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, г/(с·м2) (табл. 4.2);

где УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.4 разд. 4 и табл. 1 - 4 обязательного Приложения А). УЗВ = УаЗВ + УгЗВ;

Fв - площадь зеркала ванны, м2.

(К1i, К2i..., К7i)max - максимальные значения коэффициентов, пояснения см. в разд. 4.2.

4.3.2. Расчет осредненного (за время работы гальванической ванны) выделения k-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн, выделяющих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется по формулам:

, г/с	(4.6)

, т/г	(4.7)

где УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, г/(с·м2) (табл. 4.4 разд. 4 и табл. 1 - 4 обязательного Приложения А). УЗВ = УаЗВ + УгЗВ (пояснения см. в разделе 4.3.3.);

Fвj - площадь зеркала j-й ванны, м2.

К1j, К2j..., К7j - вышеупомянутые коэффициенты, которые устанавливаются для j-й ванны;

(j - продолжительность работы j-й ванны, в часах;

Dj - число смен работы j-й ванны в году, в днях.

4.3.3. Расчет количества k-го ЗВ (г/с и т/год), выбрасываемого в атмосферный воздух от гальванического производства с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля в воздуховоде, осуществляется по формулам:

, г/с	(4.8)

, г/с	(49)

, т/г	(4.10)

где GЗВmax - см. формулы (4.4) и (4.5); G0ЗВ - см. формулу (4.6);

η - степень очистки газа пылегазоочистной установки, %;

К8 - см. график и эмпирическую формулу на рис. 1;

УЗВ - величина удельного выделения (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.4 разд. 4 и табл. 1 - 4 обязательного Приложения А). УЗВ = УаЗВ + УгЗВ;

УаЗВ - величина удельного выделения аэрозоля k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.4, с учетом данных табл. 4.3 разд. 4 и табл. 1 - 4 обязательного Приложения А);

УгЗВ- величина удельного выделения (газовая фаза, пары) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с·м2) (табл. 4.4, с учетом данных табл. 4.3 разд. 4 и табл. 1 - 4 обязательного Приложения А).

## 4.4. Расчет загрязнения атмосферы выбросами гальванического производства

Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества См (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях и определяется по формуле (2.1) ОНД-86.

Масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени (г/с), рассчитывается по формуле (4.8).

Для оценки концентрации загрязняющих веществ в вентиляционных выбросах приводится расчет расхода воздуха, удаляемого одно- и двубортовыми отсосами. Он определяется по формулам:

без поддува:

, м3/ч	(4.11)

с поддувом:

, м3/ч	(4.12)

где Bp - расчетная ширина ванны, м;

L - длина ванны, м;

Hp - расчетное расстояние от зеркала электролита до оси щели;

К9 - коэффициент учета конструкции отсоса, принимаемый равным 1 для двубортового отсоса без поддува и однобортового отсоса с поддувом; 1,8 для однобортового отсоса без поддува; 0,7 для двубортового отсоса с поддувом;

К10 - коэффициент учета температуры электролита (табл. 4.7);

К11 - коэффициент учета токсичности выделяющихся с поверхности раствора в ванне загрязняющих веществ, принимаемый для отсосов без поддува по табл. 4.2; для отсосов с поддувом во всех случаях К11 = 1.

При расчете рассеивания ЗВ необходимо учитывать фоновые концентрации, а также эффект суммации.

## 4.5 Корректировка удельных показателей при нанесении гальванопокрытий на детали различной группы сложности

Все детали, подвергающиеся химической или электролитической обработке, подразделяются на три группы сложности:

I-я группа - пластины и цилиндрические детали (без резьбы);

II-я группа - крепежные детали, рельефные, штампованные детали без полостей, в которых может задерживаться раствор (электролит);

III-я группа - детали с глухими отверстиями, в которых задерживается раствор (электролит), например, стакан с внутренней резьбой, а также детали, имеющие трудно промываемые участки.

Нормы потерь электролита на унос в вентиляцию в зависимости от группы сложности деталей представлены в табл. 4.8.

Удельные выделения электролита с хромовым ангидридом в атмосферу при покрытии одного квадратного метра при толщине 1 мкм следующие:

- при твердом и декоративном хромировании УCrO3 = 0,05 л/м2;

- при молочном хромировании УCrO3 = 0,1 л/м2.

Концентрация хромового ангидрида СCrO3 в электролите в этом случае:

- для декоративного хромирования СCrO3 = 300 г/л;

- для молочного хромирования СCrO3 = 250 г/л;

- для твердого хромирования СCrO3 = 200 г/л.

При гальваническом хромировании покрытий в ваннах с применением местных вытяжных устройств потери электролита на унос в вентиляцию, в зависимости от группы сложности детали, приведены в табл. 4.8.

Примечание: При хромировании с применением хромпика принимают поправочный коэффициент 0,6.

Расход воздуха V, удаляемого бортовыми отсосами от нормализованных ванн, приведен в табл. 4.9.

Примечания:

1. К расходу воздуха V для отсоса без поддува при воздушном перемещении раствора вводится поправочный коэффициент Kв.п. = 1,2; при укрытии зеркала испарения раствора плавающими телами (шарики, линзы и т.п.) - Кш = 0,75; при укрытии зеркала испарения раствора пенообразующим слоем - Kп = 0,5,

2. В случае применения однобортового отсоса без поддува поправочный коэффициент увеличивают в 1,8 раза.

Загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессах подготовки поверхности и нанесении гальванопокрытий

Таблица 4.1

| Назначение ванн | Температура, °С | Выделяющиеся загрязняющие вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Анодное снятие сплава | 70 - 80 | Щелочь |
| Декапирование анодное в хромовой кислоте | 45 - 50 | Хрома (VI) оксид |
| Железнение хлористое | 90 - 100 | Водород хлористый |
| Лужение: | кислое | 15 - 30 | Кислота серная |
|  | щелочное | 65 - 75 | Щелочь |
| Меднение цианистое | 18 - 25 | Водород цианистый |
| Меднение цианистое | 55 - 65 | Водород цианистый |
| Нейтрализация | 80 - 90 | Щелочь |
| Никелирование химическое | 90 - 95 | Аэрозоль никелевого раствора |
| Обезжиривание: | анодное и катодное | 50 - 60 | Водород цианистый, щелочь |
|  | и травление совместное | 50 - 60 | Кислота серная |
|  | химическое | 50 - 60 | Щелочь |
|  | химическое | 50 - 70 | Щелочь |
|  | электролитическое | 50 - 60 | Щелочь |
|  | Электролитическое анодное и катодное | 80 - 90 | Щелочь |
|  | Обработка в растворе хромпика | 95 - 98 | Хрома (VI) оксид |
| Оксидирование: | алюминия и его сплавов | 35 - 38 | Хрома (VI) оксид |
|  | (черное) листов из магниевых сплавов | 85 - 90 | Хрома (VI) оксид |
|  | стали щелочное (воронение) | 138 - 140 | Щелочь |
| Промасливание | 120 - 150 | Пары масла |
| Промывка в горячей воде | 70 - 80 | Пары воды |
| Снятие никелевого покрытия | 18 - 25 | Азота (IV) оксид |
| Травление: | алюминия, меди и их сплавов | 18 - 60 | Азота (IV) оксид, щелочь |
|  | в концентрированной соляной кислоте | 18 - 25 | Водород хлористый |
|  | и обезжиривание совместное | 50 - 60 | Кислота серная |
|  | Катодное | 50 - 70 | Кислота серная |
|  | меди, алюминия и их сплавов | 18 - 60 | Азота (IV) оксид, щелочь |
|  | Химическое | 18 - 25 | Водород фтористый |
|  | черных металлов | 18 - 25 | Кислота серная |
|  | то же | 60 - 70 | Кислота серная |
| Фосфатирование | 94 - 98 | Водород фтористый |
| Хромирование | 94 - 98 | Водород фтористый |
| Цинкование: | малоцианистое | 18 - 25 | Водород цианистый |
|  | цианистое | 18 - 25 | Водород цианистый |
| Электрополировка меди и ее сплавов | 20 - 40 | Хрома (VI) оксид |

Загрязняющие вещества, выделяющиеся с поверхности электролита

Таблица 4.2

| Технологический процесс | Загрязняющее вещество | Максимальное количество выделяющегося загрязняющего вещества мг/(с·м2) | Коэффициент К11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации 150 - 300 г/л, при нагрузке на ванну I = 1000А (хромирование, анодное декапирование, снятие меди и др.) | Хрома (VI) оксид | 10,0 | 2,0 |
| То же, 30 - 60 г/л (электрополировка алюминия, стали и др.) | Хрома (VI) оксид | 2,0 | 1,6 |
| То же, 30 - 100 г/л, при нагрузке на ванну I = 500А, а также химическое оксидирование алюминия и магния (анодирование алюминия, магниевых сплавов и др.) | Хрома (VI) оксид | 1,0 | 1,25 |
| Химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре раствора 50 °С (пассивация, травление, снятие оксидной пленки, наполнение в хромпике и др.) | Хрома (VI) оксид | 5,5·10-3 | 1,0 |
| Химическая обработка металлов в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре раствора 50 °С (осветление, пассивация и др.) | Хрома (VI) оксид | 0* | - |
| То же, в растворах щелочи (оксидирование стали, химическое полирование алюминия, рыхление окалины на титане, травление алюминия, магния и их сплавов и др.) при температуре раствора t, °С: |  |  |  |
| > 100 | Щелочь | 55,0 | 1,25 |
| < 100 | Щелочь | 55,0 | 1,6 |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах щелочи (анодное снятие шлама, обезжиривание, лужение, снятие олова, оксидирование меди, снятие хрома и др.) | Щелочь | 11,0 | 1,6 |
| Химическая обработка металлов, кроме алюминия и магния, в растворах щелочи (химическое обезжиривание, нейтрализация и др.) при температуре раствора t, °С: |  |  |  |
| > 50 | Щелочь | 0* | 1,0 |
| < 50 | Щелочь | 0* | - |
| Кадмирование, серебрение, золочение и электродекапирование в цианистых растворах | Водород цианистый | 5,5 | 2,0 |
| Цинкование, меднение, латунирование, химическое декапирование и амальгамирование в цианистых растворах | Водород цианистый | 1,5 | 1,6 |
| Химическая обработка металлов в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее соли | Водород фтористый | 20,0 | 1,6 |
| Химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих соляную кислоту (травление, снятие шлама и др.) | Водород хлористый | 80,0 | 1,25 |
| То же, кроме снятия цинкового и кадмиевого покрытий, в холодных растворах, содержащих соляную кислоту концентрации до 200 г/л (травление, декапирование и др.) | Водород хлористый | 0,3 | - |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих серную кислоту, концентрации 150 - 350 г/л, а также химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых ее растворах (анодирование, электрополирование, травление, снятие никеля, серебра, гидридная обработка титана и др.) | Кислота серная | 7,0 | 1,6 |
| Меднение, лужение, цинкование и кадмирование в сернокислых растворах при температуре раствора 50 °С, а также химическое декапирование | Кислота серная | 0* | - |
| Химическая обработка металлов в концентрированных нагретых и электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (химическое полирование алюминия, электрополирование стали, меди и др.) | Кислота фосфорная | 5 | 1,6 |
| Химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (фосфатирование и др.) | Кислота фосфорная | 0,6 | 1,25 |
| То же, в разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту (осветление алюминия, химическое снятие никеля, травление, декапирование меди, пассивация и др.) при концентрации раствора, г/л: |  |  |  |
| > 100 | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3,0 | 1,25 |
| < 100 | То же | 0* | - |
| Никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2 | Никеля растворимые соли | 0,15 | 2,0 |
| Никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2 | Никеля растворимые соли | 0,03 | 1,6 |

* Количество выделяющихся загрязняющих веществ столь невелико, что практически может не учитываться

К11 - коэффициент учета токсичности загрязняющих веществ, выделяющихся с поверхности электролита.

Агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах гальванических цехов

Таблица 4.3

| Загрязняющее вещество | Агрегатное состояние |
| --- | --- |
| Азота (IV) оксид, | Газовая фаза 100 % |
| - см. Кислота азотная и азота (IV) оксид | Газовая фаза не менее 85 %; аэрозоль не более 15 % |
| Водород | Фтористый | Газовая фаза не менее 95 %; аэрозоль не более 5 % |
|  | Хлористый | Газовая фаза не менее 75 %; аэрозоль не более 25 % |
|  | Цианистый | Газовая фаза не менее 25 %; аэрозоль не более 75 % |
| Кислота: | Азотная | Аэрозоль 100 % |
|  | и азота (IV) оксид | Газовая фаза не менее 85 %; аэрозоль не более 15 % |
|  | Борная | Аэрозоль 100 % |
|  | Серная | Аэрозоль 100 % |
|  | Фосфорная | Аэрозоль 100 % |
| Никеля растворимые соли | Аэрозоль 100 % |
| Органические растворители: | Бензин БР-1 | Пары |
|  | Бензол | То же |
|  | Керосин | -"- |
|  | Тетрахлорэтилен | -"- |
|  | Трифтортрихлорэтан (фреон 113) | -"- |
|  | Трихлорэтан | -"- |
|  | Уайт-спирит | -"- |
| Хрома (VI) оксид | Аэрозоль 100 % |
| Щелочь | Аэрозоль 100 % |

Удельные показатели загрязняющих веществ, выделяющихся с поверхности гальванических ванн при различных технологических процессах

Таблица 4.4

| Технологический процесс, операция | Загрязняющее вещество | Удельный показатель, УЗВ, мг/(с·м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Обезжиривание изделий: |
| а) органическими растворителями | Бензин | 1260 |
|  | Керосин | 430 |
|  | Уайт-спирит | 1610 |
|  | Бензол | 825 |
|  | Трихлорэтилен | 1095 |
|  | Тетрахлорэтилен (или фреон 113) | 1170 |
| б) химическое в растворах щелочи | Едкая щелочь | 2,8·10-1 |
| в) электрохимическое | Едкая щелочь | 11 |
| 2. Химическое травление изделий: |
| а) в растворах хромовой кислоты и ее солей при t > 50 (С | Хрома (VI) оксид | 5,6·103 |
| б) в растворах щелочи при t > 50 °С | Едкая щелочь | 55 |
| в) в разбавленных нагретых (t > 50 (С) и концентрированных растворах серной кислоты | Кислота серная | 7 |
| г) в растворах соляной кислоты концентрацией, г/л: |  |  |
| < 200 | Водород хлористый | 3,1·10-1 |
| 200 - 250 | То же | 8,3·10-1 |
| 250 - 300 | -"- | 2,8 |
| 300 - 350 | -"- | 5,6 |
| 350 - 500 | -"- | 13,9 |
| 500 - 1000 | -"- | 80 |
| д) в разбавленных нагретых (t > 50 °С) и концентрированных растворах ортофосфорной кислоты | Кислота фосфорная | 6,1·10-1 |
| е) в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее соли концентрацией, г/л: |  |  |
| < 10 | Водород фтористый | 2,8·10-1 |
| 10 - 20 | То же | 1,4 |
| 20 - 50 | -"- | 2,8 |
| 50 - 100 | -"- | 5,0 |
| 100 - 150 | -"- | 10,0 |
| 150 - 200 | -"- | 12,0 |
| > 200 | -"- | 20,0 |
| ж) в разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту концентрацией более 100 г/л | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3,0 |
| 3. Снятие старых покрытий: |
| а) олова и хрома | Едкая щелочь | 11,0 |
| б) меди | Хрома (VI) оксид | 10,0 |
| в) никеля и серебра | Кислота серная | 7,0 |
| 4. Полирование |
| а) химическое в: |  |  |
| Концентрированных холодных (t < 50 °С) растворах ортофосфорной кислоты; | Кислота фосфорная | 6,1·10-1 |
| Нагретых разбавленных растворах, содержащих серную кислоту; | Кислота серная | 6,9 |
| Разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту концентрацией более 100 г/л | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3,0 |
| 6) электрохимическое в: |  |  |
| Концентрированных холодных растворах ортофосфорной кислоты; | Кислота фосфорная | 5,0 |
| Растворах, содержащих серную кислоту концентрацией 150 г/л | Кислота серная | 7,0 |
| Растворах, содержащих хромовую кислоту или ангидрид хромовый концентрацией 30 - 60 г/л | Хрома (VI) оксид | 2,0 |
| 5. Нанесение покрытий на изделия: |
| а) электрохимическая обработка в растворах хромовой кислоты концентрацией 150 - 300 г/л при силе тока I > 1000 А (анодирование, декапирование, хромирование и др.) | Хрома (VI) оксид | 10,0 |
| б) электрохимическая обработка в растворах хромовой кислоты концентрацией 30 - 100 г/л при силе тока I < 500 А (анодирование магниевых сплавов), а также химическое оксидирование алюминия и магния | Хрома (VI) оксид | 1,0 |
| в) химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при t > 50 °С (осветление, пассивация, наполнение и пропитка, обработка в растворе хромпика) | Хрома (VI) оксид | 5,6·10-3 |
| г) химическая обработка в растворах щелочи при t > 50 °С (получение металлических покрытий контактным способом, оксидирование сталей и чугунов) | Едкая щелочь | 55,0 |
| д) электрохимическая обработка в растворах щелочи (цинкование, кадмирование, покрытие сплавом медь-цинк, тонирование и окрашивание) | Едкая щелочь | 11,0 |
| е) химическая обработка в растворах соляной кислоты в концентрации до 200 г/л (декапирование, железнение и др.) | Водород хлористый | 3,1·10-1 |
| ж) электрохимическая обработка в растворах, содержащих серную кислоту концентрацией 150 - 350 г/л (палладирование, анодное окисление алюминия и его сплавов, родирование) | Кислота серная | 7,0 |
| з) электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (анодное оксидирование алюминия и его сплавов) | Кислота фосфорная | 5,0 |
| и) химическая обработка в разбавленных нагретых (t > 50 °С) и концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (осветление и пассивирование) | Кислота фосфорная | 6,1·10-1 |
| к) никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2 | Никеля растворимые соли | 1,5·10-1 |
| л) никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1 - 3 А/дм2 | Никеля растворимые соли | 3,1·10-2 |
| м) химическая обработка в растворах, содержащих азотную кислоту; концентрацией > 100 г/л (осветление и пассивирование) | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3,0 |
| н) нанесение покрытий в цианистых растворах (кадмирование, серебрение, золочение, цинкование, меднение, латунирование, амальгамирование) концентрацией, г/л: |  |  |
| < 50 | Водород цианистый | 1,5 |
| > 50 | То же | 5,6 |
| о) химическая обработка в растворах фтористоводородной кислоты и ее солей концентрацией, г/л: |  |  |
| < 10 | Водород фтористый | 2,8·10-1 |
| 10 - 20 | То же | 1,4 |
| 20 - 50 | -"- | 2,8 |
| 50 - 100 | -"- | 5,0 |
| 100 - 150 | -"- | 10,0 |
| 150 - 200 | -"- | 12,0 |
| > 200 | -"- | 20,0 |

Значение коэффициента К6, зависящего от площади испарения

Таблица 4.5

| Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент К6 | Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент К6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 2,886 | 0,55 | 1,386 |
| 0,10 | 2,560 | 0,60 | 1,333 |
| 0,15 | 2,346 | 0,65 | 1,272 |
| 0,20 | 2,173 | 0,70 | 1,225 |
| 0,25 | 2,000 | 0,75 | 1,178 |
| 0,30 | 1,853 | 0,80 | 1,133 |
| 0,35 | 1,720 | 0,85 | 1,093 |
| 0,40 | 1,600 | 0,90 | 1,061 |
| 0,45 | 1,520 | 0,95 | 1,034 |
| 0,50 | 1,453 | 1,00 и более | 1,000 |

Значение коэффициента К7, зависящего от скорости воздушного потока над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении

Таблица 4.6

| Скорость воздушного потока над поверхностью испарения м/с | Значение коэффициента К7 в зависимости от температуры воздуха в помещении, в °С |
| --- | --- |
|  | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,3 |
| 0,3 | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,7 |
| 0,4 | 6,2 | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 2,9 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 4,1 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 4,6 |

Примечание: Скорость воздушного потока над поверхностью испарения так относится к скорости воздушного потока в воздуховоде, как площадь сечения воздуховода относится к площади сечения ванны. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения, изложены в ГОСТ 17.2.4.06-90.

Коэффициент К10 учета температуры электролита

Таблица 4.7

| Тип отсоса | Значение К10 при разности температур раствора и воздуха (t, C |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Двубортовый | 1,0 | 1,16 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 1,79 | 1,94 | 2,10 | 2,26 |
| Однобортовый с поддувом | 1,0 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 |

Нормы потерь электролита на унос в вентиляцию

Таблица 4.8

| Характер электролита | Группа сложности деталей | Нормы потерь электролита на унос в вентиляцию, мл/м2 |
| --- | --- | --- |
| Цианистый и щелочной | I | 15 |
|  | II | 15 |
|  | III | 15 |

Расход воздуха V, удаляемого бортовыми отсосами от нормализованных ванн

Таблица 4.9

| Размеры ванны в плане B(L, мм | Значения V, м3/ч, при (t = 0 С и К11 = 1 для отсоса | Расход воздуха Vп на поддув, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | без поддува двубортового | однобортового | двубортового |  |
| 450(800 | 260 | 200 | - | 20 |
| 450(1100 | 360 | 275 | - | 30 |
| 450(1500 | 500 | 375 | - | 40 |
| 450(2200 | 730 | 550 | - | 55 |
| 500(1100 | 420 | 335 | - | 30 |
| 500(150 | 580 | 455 | - | 45 |
| 560(600 | 250 | 280 | - | 20 |
| 600(1100 | 540 | 470 | - | 40 |
| 600(1500 | 740 | 640 | - | 50 |
| 600(2200 | 1100 | 940 | - | 75 |
| 700(800 | 480 | 450 | - | 35 |
| 700(1100 | 660 | 615 | - | 45 |
| 700(1500 | 910 | 840 | - | 60 |
| 700(2200 | 1350 | 1230 | - | 90 |
| 800(560 | 380 | 395 | - | 30 |
| 800(760 | 530 | 535 | - | 35 |
| 1000(1500 | 1450 | 1540 | 1090 | 90 |
| 1000(2200 | 2180 | 2260 | 1600 | 130 |
| 1100(560 | 550 | 670 | 475 | 40 |
| 1100(760 | 780 | 910 | 675 | 50 |
| 1200(1100 | 1320 | 1530 | 1080 | 80 |
| 1200(1500 | 1860 | 2090 | 1475 | 105 |
| 1200(2200 | 2760 | 3060 | 2155 | 155 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

# УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ХИМИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (ТАБЛИЦЫ С 1 ПО 4)

Приложение А

(обязательное)

Величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением металлопокрытий

## Таблица 1

| Наименование технологической операции | Материалы | Температура, °С | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выделения УЗВ, мг/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газовая фаза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Активация деталей из меди и ее сплавов | Кислота серная | 50 - 100 | 15 - 25 | Кислота серная | 0,50 | - |
| Активация деталей из коррозионно-стойких сталей | Состав I: Кислота соляная | 150 - 200 | 15 - 25 | Водород хлористый | 6,50 | 17,44 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота фтористоводородная | 50 - 100 | 15 - 25 | Водород фтористый | - | 4,97 |
|  | Кислота соляная | 50 - 100 |  | Водород хлористый | 3,00 | 8,52 |
| Активация деталей из сталей и сплавов | Кислота соляная или | 50 - 100 | 15 - 25 | Водород хлористый | 3,00 | 8,49 |
|  | Кислота серная | 50 - 100 |  | Кислота серная | 0,50 | - |
| Активация деталей из титана и его сплавов | Никель хлористый | 200 - 220 | 20 - 25 | Никеля хлорид | 0,15 | - |
|  | Кислота соляная | 140 - 150 |  | Водород хлористый | 4,00 | 14,48 |
|  | Аммоний фтористый | 20 - 40 |  |  |  |  |
| Активация деталей из цинкового сплава | Состав I: Натрий кислый сернокислый | 20-30 |  | Натрия гидросульфид | 0,10 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 20 - 30 |  | Кислота серная | 0,10 | - |
|  | Натрий сернокислый | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Состав III: Кислота серная | 10 - 15 |  | Кислота серная | 0,05 | - |
| Нейтрализация | Кислота лимонная или | 50 - 100 | 15 - 30 | Кислота лимонная | 2,00 | - |
|  | Кислота винная | 50 - 100 | 15 - 30 | Кислота винная | 2,00 | - |
| Нейтрализация после полирования электрохимического | Сода кальцинированная | 50 - 100 | 15 - 25 | Натрия карбонат | 5,00 | - |
| Обезжиривание деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: Тринатрийфосфат | 30 - 50 | 70 - 80 | Натрия фосфат | 4,00 | - |
|  | Сода кальцинированная | 30 - 50 |  | Натрия карбонат | 4,00 | - |
|  | Сульфанол НП-3 | 0,3 - 0,5 |  |  |  |  |
| Обезжиривание деталей из меди и ее сплавов | Состав II: Сода кальцинированная | 15 - 20 | 60 - 80 | Натрия карбонат | 2,00 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 20 - 30 |  | Натрия фосфат | 2,10 | - |
|  | Синтанол ДС-10 | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Сода кальцинированная | 20 - 30 | 70-90 | Натрия карбонат | 2,10 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 30 - 50 |  | Натрия фосфат | 4,00 | - |
|  | Жидкое стекло | 3 - 5 |  |  |  |  |
| Обезжиривание деталей из стали и сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Средство моющее ТМС-31 или | 50 - 80 | 70 - 80 | Натрия карбонат | 1,60 | - |
|  | Средство моющее «Лабомид» | 20 - 30 | 70 - 80 | Натрия карбонат (Сода кальцинированная) | 0,80 | - |
|  | Состав II: Натрия гидроксид | 20 - 40 | 50 - 70 | Натрия гидроксид | 2,50 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 5 - 15 |  |  |  |  |
|  | Жидкое стекло | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Обезжириватель Дв-301 | 1 - 6,5 |  | Натрия фосфат | 1,00 | - |
| Обезжиривание деталей из стали и сплавов | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 7 - 10 | 60 - 70 | Натрия гидроксид | 1,00 | - |
|  | Сода кальцинированная | 15 - 20 |  | Натрия карбонат | 2,00 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 20 - 30 |  | Натрия фосфат | 2,10 |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 3 - 5 |  |  |  |  |
| Обработка деталей из алюминия и его сплавов специальная | Состав I: Цинка оксид | 70 - 100 |  | Цинка оксид | 1,00 | - |
|  | Натрия гидроксид | 500 - 550 |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 8 - 10 | 15 - 30 |  |  |  |
|  | Железо хлорное | 1 - 2 |  | Натрия гидроксид | 55,00 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Состав II: Цинк борфтористый 6-водный | 30 - 60 |  | Никель борфтористый | 0,15 | 1,26 |
|  |  |  |  | Водород фтористый | - |  |
|  | Никель (II) борфтористый 6-водный | 120 - 250 | 18 - 25 | Аммиак | - | 1,20 |
|  | Аммоний тетрафторборат | 30 - 60 |  | Кислота борная | 0,25 | - |
|  | Состав III: Никель двухлористый 6-водный | 450 - 600 | 15 - 30 | Никеля хлорид | 0,25 | - |
|  | Кислота фтористоводородная | 9 - 10 |  | Кислота борная | 0,25 | - |
|  | Кислота борная | 28 - 40 |  |  |  |  |
| Обработка деталей из титана и его сплавов гидридная | Состав I: Кислота соляная | - | 20 - 25 или 50 - 55 | Водород хлористый | 8,00 | 42,95 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 700 - 1100 | 80 - 85 | Кислота серная | 7,00 | - |
|  | Натрий хлористый | 30 - 40 |  |  |  |  |
| Осветление деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: Кислота азотная | 300 - 400 | 15 - 25 | Кислота азотная | 2,40 | - |
|  | Состав II Кислота азотная (плотность 1,41 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Кислота азотная | 3,00 | 16,22 |
|  |  |  |  | Азота (IV) оксид | - |  |
|  | Кислота фтористоводородная, плотность 1,15 г/см3 | 118 мл |  | Водород фтористый | - | 3,37 |
|  | Состав III Ангидрид хромовый | 90 - 110 | 15 - 25 | Хрома (VI) оксид | 1,00 | - |
|  | Кислота серная | 8 - 12 |  |  |  |  |
| Осветление деталей из алюминия и его сплавов перед нанесением анодно-окисных покрытий | Кислота азотная | 300 - 400 | 15 - 25 | Кислота азотная | 2,40 | - |
|  |  |  |  | Азота (IV) оксид | - | 11,37 |
| Осветление деталей из меди и ее сплавов | Ангидрид хромовый | 30 - 40 | 15 - 25 | Хрома (VI) оксид | 0,25 | - |
|  | Кислота серная | 30 - 40 |  | Кислота серная | 0,20 | - |
| Осветление деталей из стали и сплавов; снятие травильного шлама с деталей из меди и сплавов | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Водород хлористый | 8,00 | 42,95 |
| Осветление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная, мл/л | 20 | 20 - 25 | Кислота азотная | 1,15 | - |
|  | Кислота азотная, мл/л | 200 |  | Азота (IV) оксид |  | 9,53 |
| Пассивирование деталей из стали и сплавов | Натрий азотнокислый | 50 - 150 | 15 - 25 | Натрия нитрит | 7,50 |  |
|  | Сода кальцинированная или | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 100 - 150 | 65 - 75 | Натрия нитрит | 7,50 |  |
|  | Сода кальцинированная | 8 - 12 |  |  |  |  |
| Полирование деталей из нержавеющей стали и цветных металлов химическое | Состав I: Кислота серная | 625 - 630 | 70 - 75 | Кислота серная | 3,00 | - |
|  | Кислота соляная | 70 - 80 |  | Водород хлористый | 2,00 | 6,73 |
|  | Кислота азотная | 60 - 65 |  | Кислота азотная | 0,20 | - |
|  | Натрий хлористый | 10 - 12 |  | Азота (IV) оксид | - | 1,20 |
|  | Краситель кислотный черный | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Вода | 500 - 550 |  |  |  |  |
|  | Состав II: Кислота ортофосфорная | 1500 - 1600 | 65-75 | Кислота фосфорная | 8,00 | - |
|  |  |  |  | Кислота азотная | 0,20 | - |
|  | Кислота азотная | 60 - 80 |  | Азота (IV) оксид | - | 1,20 |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 1300 - 1400 | 15 - 25 | Кислота фосфорная | 8,00 | - |
|  | Калий азотнокислый | 450 - 500 |  | Калия нитрат | 3,00 | - |
| Полирование деталей из стали и цветных металлов электрохимическое | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 800 - 1200 | 70-80 | Кислота фосфорная | 7,00 | - |
|  | Кислота серная | 184 - 368 |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 108 - 162 |  | Кислота серная | 0,70 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 1800 - 1300 | 70 - 80 | Кислота фосфорная | 7,00 | - |
|  | Бутанол I, мл/л | 80 - 100 |  | Спирт бутиловый | - | 0,78 |
| Разрыхление окалины на деталях из коррозионностойких сталей | Натрия гидроксид | 400 - 600 | 135 - 145 | Натрия гидроксид | 55,00 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 100 - 200 | 15 - 25 | Натрия нитрат | 0,90 | - |
| Снятие травильного шлама с деталей из коррозионно-стойких сталей | Кислота азотная | 350 - 450 | 15 - 25 | Кислота азотная | 2,40 | - |
|  | Кислота фтористоводородная | 4 - 5 |  | Азота (IV) оксид | - | 15,36 |
| Снятие травильного шлама с деталей из стали и сплавов | Состав: Ангидрид хромовый | 80 - 90 | 15 - 25 | Хрома (VI) оксид | 0,80 | - |
|  | Кислота серная | 30 - 40 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 2 - 4 |  | Кислота серная | 0,20 | - |
| Травление деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 50 - 100 | 60 - 80 | Натрия гидроксид | 7,50 | - |
|  | Сульфанол НП-3 | 0,4 - 0,8 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 20 - 30 | 50 - 70 | Натрия гидроксид | 2,50 | - |
|  | Сода кальцинированная | 25 - 100 |  |  |  |  |
|  | Тринатрийфосфат | 25 - 35 |  |  |  |  |
|  | Вещество вспомогательное ОП-7 или ОП-10 | 0,5 - 1,0 |  | Натрия карбонат | 7,50 | - |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 80 - 100 | 15 - 25 | Кислота фосфорная | 0,60 | - |
|  | Калий кремнефтористый | 4 - 6 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: Кислота серная | 240 - 280 | 70 - 80 | Кислота серная | 1,00 | - |
| Травление деталей из алюминия и его сплавов перед нанесением анодно-окисных покрытий | Натрия гидроксид | 160 - 260 | 70 - 80 | Натрия гидроксид | 2,00 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 160 - 260 |  |  |  |  |
|  | Тринатрийфосфат | 50 - 80 |  | Натрия нитрат | 1,20 | - |
|  | Сульфанол НП-3 | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Медь азотнокислая | 0,5 - 1,0 |  | Натрия нитрит | 1,00 | - |
|  | Декстрин | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Натрий глюконовокислый | 40 - 60 |  | Натрия фосфат | 1,00 | - |
| Травление деталей из коррозионностойких сталей | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная | 200 - 240 | 15 - 25 | Кислота азотная | 1,40 | - |
|  | Натрий фтористый | 20 - 25 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлорист. | 20 - 25 |  | Азота (IV) оксид | - | 7,56 |
| Травление деталей из коррозионно-стойких сталей | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 220 - 250 | 15 - 25 | Водород хлористый | 8,00 | 22,09 |
|  | Уротропин технический | 40 - 50 |  |  |  |  |
| Травление деталей из меди и сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 750 - 850 | 15 - 25 | Кислота серная | 4,80 | - |
|  | Кислота азотная | 50 - 70 |  | Кислота азотная | 0,30 | - |
|  | Кислота соляная | 1 - 5 |  | Азота (IV) оксид | - | 4,59 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная (плотность 1,41 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Кислота азотная | 3,00 | - |
|  |  |  |  | Азота (IV) оксид | - | 19,29 |
|  | Кислота серная (плотность 1,84 г/см3), л | 1 |  | Кислота серная | 0,50 |  |
|  | Натрий хлористый | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав III Кислота уксусная | 260 - 265 | 15 - 25 | Кислота уксусная | 1,50 | 4,49 |
|  | Кислота ортофосфорная | 830 - 850 |  | Кислота фосфорная | 7,00 | - |
|  | Водорода перекись | 90 - 110 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 600 - 800 | 15 - 25 | Натрия нитрат | 4,00 | - |
|  | Кислота ортофосфорная | 1400 - 1700 |  | Кислота фосфорная | 8,00 | - |
| Травление деталей из стали и сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 100 - 200 | 50 - 70 | Кислота серная | 0,50 | - |
|  | Кислота соляная | 15 - 100 |  |  |  |  |
|  | Ингибитор И-1-Е | 0,1 - 0,3 |  | Водород хлористый | 2,50 | 9,32 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Водород хлористый | 8,00 | 42,95 |
|  | Уротропин | 40 - 50 |  |  |  |  |
| Травление деталей из стали и сплавов | Состав Ш: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 50 - 80 | 20 - 40 | Водород хлористый | 2,50 | 7,71 |
|  | Натрий хлористый | 160 - 200 |  |  |  |  |
|  | Цинк хлористый | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Водород хлористый | 8,00 | 42,95 |
|  | Уротропин | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Калий йодистый | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная (плотность 1,7 г/см3), л | 1 | 15 - 25 | Кислота фосфорная | 6,00 | - |
|  | Кислота серная (плотность 1,84 г/см3), л | 250 |  | Кислота серная | 0,70 | - |
|  | Состав VI: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 80 - 100 | 50 - 70 | Кислота серная | 0,35 | - |
|  | Натрий хлористый | 80 - 100 |  |  |  |  |
|  | Уротропин | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 5 - 10 |  |  |  |  |
| Травление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная, мл/л | 200 | 20 - 25 | Водород фтористый | - | 11,84 |
|  | Кислота азотная, мл/л | 20 |  |  |  |  |
| Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей | Ацетон или |  |  | Ацетон | - | 151,22 |
|  | Бензин или |  |  | Бензин | - | 89,28 |
|  | Спирт этиловый или |  |  | Спирт этиловый | - | 31,68 |
|  | Тетрахлорэтилен или |  |  | Тетрахлорэтилен | - | 20,83 |
|  | Трихлорэтилен или |  |  | Трихлорэтилен | - | 74,12 |
|  | Уайт-спирит |  |  | Уайт-спирит | - | 3,64 |

Величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов нанесения металлопокрытий

## Таблица 2

| Наименование технологической операции | Материалы | Температура, °С | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выделения УЗВ, мг/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газовая фаза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Анодирование деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 180 - 200 | 15 - 25 | Кислота серная | 0,70 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 150 - 200 | 15 - 25 | Кислота серная | 0,70 | - |
|  | Кислота щавелевая | 20 - 25 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 70 - 100 | 30 - 40 | Хрома (VI) оксид | 1,00 | - |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 300 - 350 | 12 - 18 | Кислота серная | 1,30 | - |
|  | Кислота щавелевая | 25 - 35 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Глицерин, мл/л | 10 - 12 |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 0,05 - 0,1 |  |  |  |  |
| Золочение деталей из меди и ее сплавов и сплавов типа 49НД, 29НК | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано-(1)-аурат (в пересчете на Ме) | 4 - 6 | 15 - 25 или 45 - 65 | Калия цианид | 0,50 | - |
|  | Калий цианистый (свободный) | 10 - 15 |  | Водород цианистый | 0,50 | 0,15 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано-(1)-аурат (в пересчете на Me) | 8 - 10 | 35 - 45 | Водород цианистый | 0,50 | 0,15 |
|  | Кислота лимонная | 30 - 40 |  |  |  |  |
|  | Калий лимонно кислый трехзамещенный | 30 - 40 |  | Калий лимоннокислый | 1,5 | - |
| Золочение деталей из меди и ее сплавов и сплавов типа 49НД, 29НК | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано (1)-аурат (в пересчете на Ме) | 14,5 - 15 | 55 - 65 | Водород цианистый | 0,50 | 0,15 |
|  | Кислота лимонная | 100 - 105 |  | Кислота лимонная | 2,00 | - |
| Золочение деталей из меди и ее сплавов (химическое) | Калия дициано-(1)-аурат | 2 - 8 | 55 - 90 | Калия цианид | 1,00 | - |
|  | Калий цианистый | 7 - 13 |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 6 - 12 |  | Калия гидроксид | 1,00 | - |
|  | Натрия боргидрид | 3,5 - 17 |  |  |  |  |
| Кадмирование | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий сернокислый | 40 - 60 | 15 - 25 | Кадмия сульфат | 0,20 | - |
|  | Аммоний сернокислый | 240 - 260 |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ, мл/л | 50 - 100 |  | Аммиак | - | 0,38 |
|  | Уротропин | 15 - 20 |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 | 0,7 - 1,2 |  | Аммония сульфат | 0,60 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий сернокисл. | 30 - 50 | 15 - 25 | Кадмия сульфат | 0,20 | - |
|  | Кислота серная | 40 - 60 |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокисл. | 40 - 60 |  | Кислота серная | 0,20 | - |
|  | Синтанол ДС-10 | 4 - 6 |  |  |  |  |
|  | Клей мездровый | 3 - 5 |  | Натрия сульфат | 0,20 | - |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий сернокисл. | 40 - 60 |  | Аммония сульфат | 0,50 | - |
|  | Аммоний сернокислый | 150 - 200 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 20 - 30 | 15 - 30 | Кадмия сульфат | 0,20 | - |
|  | Блескообразователь ДХТИ-203-А | 10 - 30 |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь ДХТИ-203-Б | 5 - 8 |  | Кислота борная | 0,10 | - |
| Кадмирование | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Кадмия оксид | 35 - 45 | 15 - 25 | Водород цианистый | 1,25 | 0,40 |
|  | Натрий цианистый | 90 - 130 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 40 - 50 |  | Натрия сульфат | 0,20 | - |
|  | Никель сернокислый | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Концентраты литейные сульфитно-спиртовой барды | 8 - 12 |  | Натрия гидроксид | 2,00 | - |
| Латунирование деталей из стали | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Медь цианистая | 15 - 25 | 15 - 30 | Водород цианистый | 0,50 | 0,15 |
|  | Цинк цианистый | 7 - 15 |  |  |  |  |
|  | Натрий цианистый | 8 - 12 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сернокислая | 1,5 - 6,2 | 15 - 30 | Калий пирофосфорнокислый (в пересчете на фосфорную кислоту) | 2,50 | - |
|  | Цинк сернокислый | 4,4 - 6,0 |  |  |  |  |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 50 - 60 |  |  |  |  |
|  | Калий фосфорнокислый однозамещенный | 10 - 20 |  |  |  |  |
| Меднение | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Медь цианистая | 20 - 30 | 15 - 25 | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5 - 15 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Медь цианистая |  |  | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5 - 15 | 45 - 55 |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 10 - 15 |  | Калий-натрий виннокислый | 0,50 | - |
|  | Калий-натрий виннокислый | 35 - 50 |  |  |  |  |
|  | Состав III: Медь (II) сернокислая (в пересчете на металл) | 15 - 30 | 50 - 60 | Меди сульфат | 0,50 | - |
|  | Калий железосинеродистый | 180 - 250 |  | Калий железосинеродистый | 7,00 | - |
|  | Калия гидроксид | 7 - 25 |  | Калий-натрий виннокислый | 1,00 | - |
|  | Калий-натрий виннокислый | 90 - 100 |  |  |  |  |
| Меднение | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сернокислая | 80 - 95 | 30 - 50 | Меди сульфат | 0,50 | - |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 280 - 380 |  | Калий пирофосфорнокислый (в пересчете на кислоту фосфорную) | 3,30 | - |
|  | Кислота лимонная | 15 - 25 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сернокислая | 120 - 240 | 15 - 30 | Меди сульфат | 0,75 | - |
|  | Кислота серная | 50 - 100 |  | Кислота серная | 0,30 | - |
|  | Состав VI: Медь кремнефтористая | 250 - 300 | 15 - 24 | Медь кремнефтористая | 1,50 | - |
|  | Кислота кремнефтористая (свободная) | 10 - 15 |  | Водород фтористый | - | 1,68 |
| Меднение деталей из латуни и бронзы перед золочением | Медь цианистая | 50 - 70 |  |  |  |  |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5,0 - 15 | 45 - 55 | Меди цианид | 1,50 | - |
|  | Натрия гидроксид | 10 - 15 |  | Калий-натрий виннокислый сульфат | 0,15 | - |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50 - 70 |  | Водород цианистый | 1,00 | 0,30 |
| Меднение деталей из цинкового сплава | Медь сернокислая | 30 - 50 | 45 - 55 | Натрия пирофосфат (в пересчете на фосфорную кислоту) | 2,50 | - |
|  | Натрий фосфорнокислый, пиро | 120 - 180 |  | Натрия гидрофосфат | 1,70 | - |
|  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 60 - 100 |  | Меди сульфат | 0,10 | - |
| Нанесение анодно-окисных покрытий на детали из титановых сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота щавелевая | 50 - 60 | 15 - 25 | Кислота щавелевая | 0,30 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 180 - 200 |  | Кислота серная | 0,70 | - |
| Нанесение анодно-эмалевых покрытий на детали из алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Калий титанил-щавелевокислый | 40 - 45 | 30 - 40 | Кислота щавелевая | 0,30 | - |
|  | Кислота лимонная | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Кислота щавелевая | 5 - 7 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрит хромовый | 30 - 35 | 42 - 48 | Хрома (VI) оксид | 0,50 | - |
|  | Кислота борная | 1 - 2 |  |  |  |  |
| Нанесение окисных фосфатных и окисных фторидных покрытий на детали из алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 40 - 50 | 20 - 30 | Кислота фосфорная | 8,00 | - |
|  | Ангидрид хромовый | 5 - 7 |  |  |  |  |
|  | Кислота фтористоводородная (40-процентная), мл/л | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний фтористый кислый | 1,5 | 15 - 35 | Хрома (VI) оксид | 0,05 | - |
|  | Ангидрид хромовый | 4 - 6 |  |  |  |  |
|  | Калий железосинеродистый | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-висмут на детали из стали | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) сернистое | 40 - 60 | 15 - 25 | Олова сульфат | 0,23 | - |
|  | Кислота серная | 95 - 140 |  |  |  |  |
|  | Висмута (III) хлорокись | 0,5 - 1,5 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 0,3 - 0,8 |  | Кислота серная | 0,40 | - |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) сернокислое | 40 - 60 | 15 - 25 | Олова сульфат | 0,23 | - |
|  | Кислота серная | 95 - 140 |  |  |  |  |
|  | Висмут (III) сернокислый | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | 4,4-метиленбис (0-анидизин) | 1,5 - 5,0 |  | Кислота серная | 0,35 | - |
|  | Препарат ОС-20 | 5 - 15 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-висмут на детали из стали | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) сернокислое | 40 - 60 | 15 - 25 | Олова сульфат | 0,23 | - |
|  | Кислота серная | 100 - 160 |  |  |  |  |
|  | Висмута (III) хлорокись | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Ацетилацетон | 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | Формалин, мл/л | 5 - 6 |  | Кислота серная | 0,50 | - |
|  | Синтанол ДС-10 | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) сернокислое | 35 - 45 | 15 - 25 |  |  |  |
|  | Кислота серная | 120 - 180 |  | Олова сульфат | 0,20 | - |
|  | Висмут (III) сернокислый | 0,5 - 2,0 |  |  |  |  |
|  | Формалин, мл/л | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 5 - 15 |  | Кислота серная | 0,50 | - |
|  | Блескообразователь Лимеда Sn-2, мл/л | 5 - 10 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-свинец на детали из стали, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) борфтористое (в пересчете на Me) | 35 - 60 | 15 - 25 | Олово борфтористое | 0,23 | - |
|  | Свинец борфтористый (в пересчете на металл) | 24 - 40 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Кислота борфтористоводородная (свободная) | 40 - 100 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25 - 40 |  | Кислота борфтористоводородная (в пересчете на бор фтористый) | 0,07 | - |
|  | Пектин сухой ферментативный | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Гидрохинон | 0,8 - 1,0 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-свинец на детали из стали, меди и ее сплавов | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) борфтористое (в пересчете на Ме) | 26 - 30 | 15 - 25 | Олово борфтористое | 0,15 | - |
|  | Свинец борфтористый (в пересчете на металл) | 18 - 25 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Кислота борфтористоводородная (свободная) | 80 - 90 |  | Кислота борфтористоводородная (в пересчете на бор фтористый) | 0,07 | - |
|  | Добавка ДС-натрий (10 % - раствор), мл/л | 5 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 (10 % - раствор), мл/л | 60 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из на детали из меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Палладия (II) хлорид (в пересчете на Ме) | 7,0 - 10 | 25 - 35 |  |  |  |
|  | Никель хлористый (в пересчете на металл) | 25 - 30 |  | Аммиак | - | 0,40 |
|  | Аммоний хлористый | 50 - 100 |  |  |  |  |
|  | Аммоний сульфаминоватокислый | 60 - 130 |  | Никеля хлорид | 1,00·103 | - |
|  | Аммиак водный | до pH 8,3 - 8,7 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Палладия (II) хлорид (в пересчете на Ме) | 18 - 20 | 20 - 30 | Аммиак | - | 0,20 |
|  | Никель хлористый (в пересчете на металл) | 20 - 25 |  | Аммония хлорид | 0,10 | - |
|  | Аммоний хлористый | 20 - 25 |  | Никеля хлорид | 1,00·103 | - |
|  | Аммиак водный | до pH 8,8 - 9,3 |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия сплавом серебро-сурьма на детали из стали, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое или Калия дициано-(I)-аргентат (в пересчете на металл) | 25 - 40 | 15 - 25 | Калий-натрий виннокислый | 1,5 | - |
|  | Калий цианистый (свободный) | 50 - 70 |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Калий антимонил-виннокислый (в пересчете на сурьму) | 4,0 - 5,5 |  | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50 - 60 |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано-(1)-аргентат (в пересчете на металл) | 35 - 50 | 15 - 25 | Калия роданид | 5,50 | - |
|  | Калий роданист. | 200 - 250 |  |  |  |  |
|  | Калий углекисл. | 20 - 30 |  | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Сурьмы (III) оксид | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50 - 60 |  | Калий-натрий виннокислый | 1,50 | - |
|  | Состав III |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое или Калия дициано-(1)-аргентат (в пересчете на Ме) | 18 - 22 | 15 - 25 | Калия цианид | 1,5 | - |
|  | Калий цианистый (свободный) | 60 - 70 |  |  |  |  |
|  | Селен технический | 0,001 - 0,005 |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ (в пересчете на сухой остаток) | 0,08 - 0,125 |  | Водород цианистый | 1,00 | 0,30 |
|  | Сурьма треххлористая (в пересчете на сурьму) | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
| Наполнение анодной пленки | Калий двухромовокислый или Натрий двухромовокислый | 80 - 100 | 80 - 90 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,25·10-3 | - |
| Наполнение окисной пленки в хромпике | Калий двухромовокислый | 40 - 50 | 90 - 100 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,80·10-3 | - |
| Нейтрализация после анодирования алюминия | Натрий углекислый 10-водный | 5 - 10 | 15 - 25 | Натрия карбонат | 0,10 | - |
| Никелирование деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокисл. | 180 - 230 | 40 - 50 | Никеля сульфат | 0,03 | - |
|  | Натрий сернокисл. | 40 - 60 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 23 - 28 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Калий надсернокислый | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель (II) сульфаминовокисл. | 400 - 450 |  | Никель сульфаминовокислый | 0,35 | - |
|  | Никель хлористый | 2 - 5 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25 - 35 |  |  |  |  |
|  | Вещество жидкое моющее «Прогресс» | 0,5 - 0,8 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 140 - 200 | 15 - 25 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Магний сернокислый | 30 - 50 |  | Магния сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий сернокислый | 50 - 70 |  | Натрия сульфат | 0,20 | - |
|  | Кислота борная | 25 - 30 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Натрий хлористый | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 - 25 | 85 - 90 | Никеля сульфат | 1,00*10-3 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 - 18 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10 - 12 |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 0,8 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,002 - 0,003 |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 6,2 - 6,5 |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из коррозионностойких сплавов (предварительное) | Никель двухлористый | 200 - 250 |  | Никеля хлорид | 0,05 | - |
|  | Кислота соляная | 50 - 100 | 15 - 25 | Водород хлористый | 3,00 | 8,13 |
| Никелирование деталей из стали, меди и ее сплавов (химическое) | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 - 25 | 90 - 95 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 - 18 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10 - 12 |  | Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) | 0,40 | - |
|  | Тиомочевина | 0,002 - 0,003 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 30 | 90 - 95 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 20 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 15 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 8 |  | Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) | 0,40 | - |
|  | Аммоний хлористый | 6 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,003 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 - 25 | 80 - 90 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 - 20 |  | Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) | 0,40 | - |
|  | Кислота молочная (40 %-ная) | 35 - 40 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,001 |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный, мл/л | 11 - 12 |  | Кислота молочная | 0,30 | - |
|  | Кислота борная | 10 - 15 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 23 - 35 | 80-90 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Кислота аминоуксусная | 25 - 40 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 3 - 7 |  |  |  |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сернокислая | 0,1 - 0,3 |  |  |  |  |
|  | а - Цистеин | 0,001 - 0,002 |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из стали, сплавов типа 47НД, 29НК, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 140 - 200 | 15 - 25 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Магний сернокисл. | 30 - 50 |  | Магния сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий сернокисл. | 50 - 70 |  | Натрия сульфат | 0,20 | - |
|  | Кислота борная | 25 - 30 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Натрий хлористый | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокисл. | 250 - 300 | 35-45 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Кислота борная | 30 - 40 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100 %), мл/л | 0,08 - 0,12 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Формалин технический, мл/л | 0,05 - 0,1 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 250 - 300 | 35 - 45 |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 10 - 15 |  | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий фтористый | 5 - 6 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25 - 30 |  |  |  |  |
|  | Нафталин-1,5-дисульфокислоты динатриевая соль | 2 - 4 |  |  |  |  |
|  | Формалин технический, мл/л | 1 - 2 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Сульфанол | 0,01 - 0,015 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокисл. | 250 - 300 | 50 - 55 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий хлористый | 10 - 15 |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 40 |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100 %), мл/л | 0,5 - 1,5 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Формалин технический, мл/л | 0,03 - 0,05 |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из стали, сплавов типа 47НД, 29НК, меди и ее сплавов | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сульфаминовокислый | 300 - 400 | 45 - 55 | Никель сульфаминовокислый | 0,25 | - |
|  | Никель двухлористый | 12 - 15 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 35 |  |  |  |  |
|  | Натриевая соль додецилсульфокислоты | 0,1 - 1,0 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Сахарин | 0,5 - 1,5 |  |  |  |  |
|  | Состав VI: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокисл. | 125 | 40 - 50 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Железо (II) сернокислое | 25 |  |  |  |  |
|  | Кислота сульфосалициловая | 15 - 25 |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 10 |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100 %), мл/л | 1,5 - 2,0 |  | Железа сульфат | 0,15 | - |
|  | Натриевая соль додецилсульфокислоты | 0,05 - 0,1 |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из титана и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 140 - 200 | 15 - 25 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Магний сернокислый | 30 - 50 |  | Магния сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий сернокислый | 50 - 70 |  | Натрия сульфат | 0,20 | - |
|  | Кислота борная | 25 - 30 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Натрий хлористый | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 | 85 - 90 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,003 |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 5,2 - 6,2 |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1,5 - 2,0 |  |  |  |  |
| Обработка в растворе спиртоканифольного флюса | Канифоль | 200 - 400 | 15 - 25 | Спирт этиловый | 10,00 | 25,00 |
|  | Спирт этиловый технический | 600 - 800 |  |  |  |  |
| Обработка препаратом ТМФ | Тиомочевина | 18 - 18,5 | 15 - 25 | Аммиак | - | 0,22 |
|  | Аммоний хлористый | 19 - 19,5 |  |  |  |  |
|  | Формалин | 0,20 - 0,25 |  | Тиомочевина | 0,08 | - |
| Окрашивание алюминия после анодирования неорганическими красителями | Медь (II) сернокислая 5-водная | 17 - 25 | 15 - 25 | Меди сульфат | 0,10 | - |
|  | Кислота серная | 3,8 - 5,5 |  |  |  |  |
| Окрашивание алюминия после анодирования органическими красителями | Краситель глубокочерный светопрочный для алюминия | 8 - 10 | 50 - 60 | Анилин | - | 0,20 |
| Оксидирование | Натрий сернистый | 25 - 30 | 15 - 25 | Натрия сульфид | 0,20 | - |
|  | Натрий сернистокислый | 15 - 20 |  | Натрия сульфит | 0,12 | - |
| Оксидирование деталей из стали | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 600 - 700 | 135 - 145 | Натрия гидроксид | 55,00 | - |
|  | Натрий азотистокислый | 200 - 250 |  | Натрия нитрат | 0,30 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 50 - 70 |  | Натрия нитрит | 1,40 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 600 - 700 | 130 - 140 | Натрия гидроксид | 55,00 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 20 - 60 |  | Натрия фосфат | 4,00 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 120 - 160 |  |  |  |  |
| Оксидирование деталей из стали | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий серноватистокислый | 75 - 85 | 15 - 30 | Натрия сульфит | 0,25 | - |
|  | Аммоний хлористый | 75 - 85 |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная, мл/л | 1 - 3 |  | Аммония хлорид | 0,25 | - |
|  | Кислота ортофосфорная, мл/л | 4 - 6 |  |  |  |  |
| Оксидирование деталей из меди и её сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Калий надсернокислый | 15 - 30 | 55 - 65 | Натрия гидроксид | 7,50 | - |
|  | Натрия гидроксид | 50 - 100 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 125 - 200 | 80 - 90 | Натрия гидроксид | 10,00 | - |
| Оксидирование деталей из магния и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Калий двухромовокислый | 40 - 55 | 60 - 70 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,75·10-3 | - |
|  | Кислота азотная | 65 - 85 |  | Кислота азотная | 0,45 | - |
|  | Аммоний хлористый | 0,75 - 1,25 |  | Азота (IV) оксид | - | 1,20 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Калий двухромовокислый | 30 - 50 | 15 - 30 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,75·10 3 | - |
|  | Квасцы алюминиевокалиевые | 8 - 12 |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 5 - 12 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Калий двухромовокислый | 70 - 100 | 15 - 30 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,20·103 | - |
|  | Магний сернокислый | 40 - 50 |  | Магния сульфат | 0,50 | - |
|  | Аммоний сернокислый | 40 - 50 |  | Аммония сульфат | 0,50 | - |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний фтористый | 300 - 400 | 70 - 80 | Аммония фторид | 10,00 | - |
|  | Натрий двухромовокислый | 60 - 80 |  | Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,80·103 | - |
|  | Кислота ортофосфорная | 100 - 120 |  | Кислота фосфорная | 1,70 | - |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний фтористый | 300 - 400 | 15 - 35 | Аммиак | - | 1,76 |
|  |  |  |  | Водород фтористый | - | 11,67 |
|  | Состав VI: |  |  |  |  |  |
|  | Калий фтористый 2-водный | 50 - 60 | 15 - 35 | Калия фторид | 1,00 | - |
| Оловянирование деталей из стали, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий оловяннокислый, мета- | 20 - 90 | 70 - 80 | Натрия станнит | 0,23 | - |
|  | Натрия гидроксид | 7 - 15 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый 3-водн, | 10 - 20 |  | Магния сульфат | 0,15 | - |
|  | Водорода перекись, мл/л | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Олово двухлористое 2-водное | 30 - 50 | 15 - 25 | Олова хлорид | 0,18 | - |
|  | Натрий фтористый | 30 - 70 |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 0,5 - 4 |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 |  |  | Водород фтористый | - | 1,68 |
| Оловянирование деталей из стали, меди и ее сплавов | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) сернокислое | 40 - 60 | 15 - 25 | Олова сульфат | 0,23 | - |
|  | Кислота серная | 95 - 110 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 1,5 - 3 |  | Кислота серная | 0,30 | - |
| Оловянирование деталей из стали, меди и ее сплавов | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Олово двухлористое 2-водное | 130 - 160 | 15 - 25 | Олова хлорид | 0,25 | - |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 500 - 570 |  |  |  |  |
|  | Гидразин солянокислый | 14 - 40 |  |  |  |  |
|  | Смачиватель 133 или СВ-104 «П» или Вещество жидкое моющее «Прогресс» Клей мездровый или желатина | 1 - 2 |  | Калия дифосфат | 7,00 | - |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Олово сернокислое | 40 - 60 | 15 - 25 | Олова сульфат | 0,23 | - |
|  | Кислота серная | 100 - 160 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Формалин | 5 - 6 |  | Кислота серная | 0,40 | - |
|  | Ацетилацетон | 3 - 4 |  |  |  |  |
| Оплавление покрытия олово-свинец | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Масло касторовое |  | 240 - 260 | Масло касторовое | - | 8,3*10-3 |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Глицерин | 950 | 240 - 260 | Глицерин | - | 1,66 |
|  | Диэтиламин солянокислый | 50 |  |  |  |  |
| Палладирование деталей из меди и ее сплавов, серебра, никеля и сплавов типа 47НД, 29НК | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Палладия (II) хлорид или | 15 - 25 | 15 - 25 | Аммиак | - | 0,22 |
|  | Палладия трансдихлордиамин (в пересчете на Me) Аммоний хлористый | 15 - 20 |  | Аммония хлорид | 0,10 | - |
|  | Аммиак водный | 2 - 5 |  |  |  |  |
|  | Ангидрид малеиновый | 0,05 - 0,15 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Палладия (II) хлорид (в пересчете на Me) | 15 - 20 | 65 - 75 | Натрия гидрофосфат | 1,50 | - |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний фосфорнокислый двухзамещенный | 50 - 60 |  | Аммония гидрофосфат | 0,80 | - |
|  | Кислота бензойная | 1,5 - 3 |  |  |  |  |
| Палладирование деталей из меди и ее сплавов, серебра, никеля и сплавов типа 47НД, 29НК | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Палладия (II) хлорид (в пересчете на Me) | 10 - 15 | 28 - 32 | Кислота сульфаминовая | 1,00 | - |
|  | Аммоний хлористый | 40 - 50 |  | Натрия нитрит | 0,40 | - |
|  | Натрий азотистокислый | 50 - 80 |  | Аммония хлорид | 0,20 | - |
|  | Кислота сульфаминовая | 80 - 100 |  |  |  |  |
| Палладирование деталей из меди и ее сплавов (химическое) | Палладия (II) хлорид (в пересчете на Me) | 8 - 10 | 79 - 83 | Натрия гипофосфит (в пересчете на натрия фосфат) | 0,50 | - |
|  | Трилон Б | 23 - 25 |  |  |  |  |
|  | Этилендиамин (70-процентный), см3/л | 37 - 40 |  | Аммиак | - | 0,20 |
|  | Натрия гипофосфит | 27 - 30 |  |  |  |  |
| Пассивирование деталей из коррозионно-стойких сталей, меди и ее сплавов, алюминия и его сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 145 - 155 | 80 - 90 | Хрома (VI) оксид | 1,50 | - |
|  | Кислота серная | 1,2 - 1,6 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная | 280 - 500 | 45 - 55 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 2,40 | 15,36 |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 80 - 100 | 15 - 25 | Хрома (VI) оксид | 1,00 | - |
|  | Кислота серная | 5 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 90 - 100 | 15 - 25 | Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,40·10-3 | - |
|  | Кислота серная | 20 - 25 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 5 - 8 | 20 - 30 | Хрома (VI) оксид | 0,05 | - |
|  | Калий железосинеродистый | 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | Калий кремнефтористый | 3 - 4 |  |  |  |  |
| Пассивирование деталей из коррозионно-стойких сталей, меди и ее сплавов, алюминия и его сплавов | Состав VI: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 2 - 7 | 16 - 20 |  |  |  |
|  | Композиция Ликонда 71 | 2 - 4 |  | Хрома (VI) оксид | 0,05 | - |
|  | Ацетонитрил, мл/л | 1 - 10 |  |  |  |  |
| Пассивирование после серебрения | Калия гидроксид | 40 - 80 | 15 - 25 | Калия гидроксид | 5,00 | - |
|  | Натрий углекислый | 80 - 150 |  | Натрия карбонат | 8,00 | - |
| Родирование деталей из серебра, никеля, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Родий треххлористый (в пересчете на металл) | 4 - 8 | 15 - 30 | Кислота серная | 0,20 | - |
|  | Кислота серная | 40 -60 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Родий треххлористый (в пересчете на металл) | 5 - 7 | 70 - 80 | Аммиак | - | 0,22 |
|  | Аммоний углекислый | 50 - 100 |  |  |  |  |
| Серебрение деталей из стали и ее сплавов, меди | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое | 25 - 30 | 15 - 25 | Калия цианид | 1,50 | - |
|  | Калия дициано (1)-аргентат (в пересчете на металл) |  |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Калий цианистый | 10 - 70 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано (I)-аргентат (в пересчете на металл) | 35 - 50 | 15 - 25 | Калия роданид | 5,50 | - |
|  | Калий углекислый | 20 - 30 |  | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Калий роданистый | 200 - 250 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро йодистое (в пересчете на металл) | 8 - 12 | 15 - 25 | Калия йодид | 10,00 | - |
|  | Калий йодистый | 400 - 450 |  |  |  |  |
|  | Трилон Б | 10 - 20 |  | Водород йодистый | 0,50 | 1,50 |
|  | Желатин полиграфический | 0,02 - 0,03 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое или калия дициано(1)-аргентат (в пересчете на металл) | 35 - 40 | 15 - 25 | Калия цианид | 2,50 | - |
|  | Калий цианистый | 130 - 160 |  |  |  |  |
|  | Селен технический | 0,03 - 0,05 |  |  |  |  |
|  | Этамон ДС | 0,4 |  | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Диспергатор НФ, марка Б (в пересчете на сухое вещество) | 0,08 - 0,125 |  |  |  |  |
| Серебрение де талей из стали и ее сплавов, меди | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое (в пересчете на металл) | 25 - 35 | 15 - 22 | Калия цианид | 1,50 | - |
|  | Калий углекислый | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Калий цианистый | 50 - 100 |  | Водород цианистый | 0,30 | 0,10 |
|  | Эльдин | 1 - 4 |  |  |  |  |
| Серебрение химическое деталей из меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Калия дициано (1)-аргентат | 4 - 8 | 40 - 50 | Калия цианид | 1,00 | - |
|  | Калий цианистый | 6 - 12 |  | Водород цианистый | 1,00 | 0,30 |
|  | Гидразина борат | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Серебро азотнокислое (в пересчете на Me) | 10 - 15 | 45 - 55 | Калия карбонат | 2,00 | - |
|  | Калий железосинеродистый | 25 - 30 |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 10 - 20 |  |  |  |  |
| Фосфатирование | Барий азотнокислый | 30 - 40 | 80 - 90 | Бария нитрат | 0,25 | - |
|  | Цинк азотнокислый | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 8 - 12 |  |  |  |  |
| Фосфатирование стальных деталей и деталей с нанесенными цинковыми и кадмиевыми покрытиями | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Препарат «Мажеф» | 20 - 22 | 15 - 25 | Соль «Мажеф» (в пересчете на фосфорную кислоту) | 0,05 | - |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 80 - 100 |  | Цинка нитрат | 0,52 | - |
|  | Натрий фтористый | 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Концентрат фосфатирующий КФЭ-1 | 35 - 45 | 90 - 95 | Концентрат КФЭ-1 (в пересчете на фосфорную кислоту) | 0,06 | - |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 42 - 56 | 85 - 95 | Цинка нитрат | 1,50 | - |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 28 - 36 |  | Цинка дигидрофосфат | 0,30 | - |
|  | Кислота ортофосфорная | 9,5 - 13,5 |  |  |  |  |
| Фосфатирование стальных деталей и деталей с нанесенными цинковыми и кадмиевыми покрытиями | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 80 - 100 | 15 - 30 | Цинка нитрат | 1,52 | - |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 60 - 70 |  | Цинка дигидрофосфат | 0,40 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 0,2 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Барий азотнокислый | 30 - 40 | 80 - 90 | Бария нитрат | 1,50 | - |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 8 - 12 |  | Цинка нитрат | 0,30 | - |
| Хроматирование | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 100 - 150 | 15 - 30 | Хрома (VI) оксид | 1,75·10-3 | - |
|  | Кислота серная | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 25 - 35 | 15 - 30 | Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,30·10-3 | - |
|  | Натрий сернокислый | 10 - 15 |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная | 4 - 7 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Соль Ликонда 2А-Т | 60 - 70 | 18 - 30 | Хрома (VI) оксид | 0,25 | - |
|  | Соль Ликонда 1Б | 0,1 - 0,3 |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 1,3 - 2,2 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Композиция Ликонда 21 | 40 - 50 | 18 - 30 | Хрома (VI) оксид | 0,20 | - |
|  | Композиция Ликонда 25 | 70 - 78 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Кислота серная | 1,5 - 1,8 |  |  |  |  |
|  | Калий хромовокислый | 30 - 50 | 15-25 | Калия гидроксид | 4,00 | - |
|  | Калия гидроксид | 30 - 50 |  | Калия хромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 5,00 | - |
| Хромирование | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 200 - 300 | 45 - 55 или 68 - 72 или 45 - 50 - 60 | Хрома (VI) оксид | 5,00 | - |
|  | Кислота серная | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Препарат «Хромин» | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 250 - 290 | 45 - 52 | Хрома (VI) оксид | 5,00 | - |
|  | Кислота серная | 1,55 - 1,81 |  | Хрома (VI) оксид | 5,00 | - |
|  | Добавка ДХТИ-1 | 5,5 - 7,0 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 225 - 300 | 55 - 65 | Хрома (VI) оксид | 5,00 | - |
|  | Стронций сернокислый | 5,5 - 6,5 |  |  |  |  |
|  | Калий кремнефтористый | 18 - 20 |  |  |  |  |
|  | Препарат «Хромин» | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 180 - 200 | 58 - 62 | Хрома (VI) оксид | 3,50 | - |
|  | Кислота серная | 0,8 - 1,2 |  |  |  |  |
|  | Натрий кремнефтористый | 4,5 - 5,5 |  |  |  |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 10 - 25 |  |  |  |  |
|  | Кадмий металлический | 13 - 17 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 250 - 300 | 15 - 35 | Хрома (VI) оксид | 5,00 | - |
|  | Кислота фтористоводородная | 0,2 - 0,8 |  |  |  |  |
| Цинкование деталей из стали, меди и ее сплавов | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Цинка оксид | 10 - 20 | 18 - 25 | Натрия гидроксид | 7,50 | - |
|  | Натрия гидроксид | 130 - 150 |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленполиамины технические | 1 - 3 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,8 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Цинка оксид | 35 - 40 | 18 - 35 | Аммиак | - | 1,76 |
|  | Аммоний хлористый | 200 - 220 |  |  |  |  |
|  | Уротропин | 20 - 25 |  | Водород хлористый | 0,80 | 12,78 |
|  | Аммоний уксуснокислый | 80 - 100 |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ | 6 - 8 |  | Кислота уксусная | - | 2,44 |
|  | Препарат ОС-20 | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк хлористый | 80 - 100 | до 30 | Водород хлористый | 0,80 | 17,81 |
|  | Аммоний хлористый | 180 - 220 |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Ликонда Zn SR-A, мл | 30 - 70 |  | Аммиак | - | 1,29 |
|  | Блескообразователь Ликонда Zn SR-B, мл | 3 - 5 |  |  |  |  |
| Цинкование деталей из стали, меди и ее сплавов | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк хлористый | 60 - 120 | 15 - 30 | Водород хлористый | 0,80 | 17,81 |
|  | Калий хлористый или | 150 - 200 |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 120 - 200 |  | Аммиак | - | 1,29 |
|  | Кислота борная | 15 - 30 |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Лимеда ОЦ-1 | 20 - 30 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Блескообразователь Лимеда ОЦ-2 | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Цинка оксид | 12 - 15 | 15 - 30 | Водород цианистый | 0,75 | 0,25 |
|  | Натрий цианистый | 22 - 40 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 40 - 70 |  |  |  |  |
|  | Натрий сернистый | 0,5 - 5,0 |  | Натрия гидроксид | 5,00 | - |
|  | Глицерин | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Состав VI: |  |  |  |  |  |
|  | Цинка оксид | 18 - 20 | 15 - 30 | Водород цианистый | 1,50 | 0,50 |
|  | Калий цианистый | 60 - 80 |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 75 - 100 |  |  |  |  |
|  | Калий титановокислый, мета-4-водный (в пересчете на титан) | 0,4 - 1,0 |  | Калия гидроксид | 7,50 | - |
|  | Глицерин | 0,5 - 5,0 |  |  |  |  |
|  | Калий сернистый 7-водный | 0,7 - 7,0 |  |  |  |  |

## Приложение А, таблица 3

Величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках изготовления штампов с применением гальванопластики и пластмасс

| Наименование технологической операции | Материалы | Температура,°С | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выделения УЗВ, мг/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газы (пары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление вставок матрицы и съемника штампа |
| Активация | Кислота соляная | 550 - 600 | 20 - 25 | Водород хлористый | 8,00 | 42,95 |
| Изолирование пуансона герметиком (нанесение и вулканизация) | Компаунд КЛТ-30 | - | 20 - 25 | Бензин | - | 226,60 г/кг |
|  |  |  |  | Уксусная кислота | - | 0,58 г/кг |
| Нанесение сплава никель-кобальт | Никель сульфаминовокислый | 330 - 340 | 40 - 55 | Никель сульфаминовокислый | 0,25 | - |
|  | Кобальт сульфаминовокислый | 15 - 20 |  | Кобальт сульфаминовокислый | 0,01 | - |
|  | Никель двухлористый | 2 - 4 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 40 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Натрий лаурилсульфат | 0,7 - 1,0 |  |  |  |  |
| Никелирование химическое | Никель сернокислый | 20 - 25 | 90 - 95 | Никеля сульфат | 1,00·103 | - |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 - 18 |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10 - 12 |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0,002 - 0,003 |  |  |  |  |
| Никелирование электрохимическое | Никель сульфаминовокислый | 340 - 360 | 40 - 55 | Никель сульфаминовокислый | 0,25 | - |
|  | Никель двухлористый | 3 - 5 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 50 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | Натрий лаурилсульфат | 0,1 - 1,0 |  |  |  |  |
| Обезжиривание | Средство моющее МЛ-51 или | 30 - 50 | 65 - 85 | Средство моющее МЛ-51 (в пересчете на натрия карбонат) | 1,60 | - |
|  | Средство моющее МЛ-52 | 30 - 50 |  | Средство моющее МЛ-52 (в пересчете на натрия карбонат) | 1,60 | - |
| Пассивирование | Калий двухромовокислый | 120 - 130 | 20 - 25 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,75*10-3 | - |
| Сборка пакета штампа |
| Изготовление гальванопластмассовой вставки | Смола эпоксидная ЭД-20, вес. ч. | 100 | 20 - 25 | Эпихлоргидрин | - | 0,96 г/кг |
|  |  |  |  | Толуол | - | 1,20 г/кг |
|  | Полиэтиленполиамин марки А, | 15 вес. ч. |  | Полиэтиленполиамин | - | 3,60 г/кг |
|  | Порошок железный ПЖМ. вес. 4. | 250 - 350 |  |  |  |  |
| Склеивание (нанесение и отверждение) | Смола эпоксидная ЭД-20, вес. ч. | 100 | 18 - 25 | Эпихлоргидрин | - | 0,94 г/кг |
|  |  |  |  | Толуол | - | 1,18 г/кг |
|  | Дибуталфталат, весовых частей | 11 |  | Дибуталфталат | - | 25,80 г/кг |
|  | Полиэтиленполиамин марки А, | 16 вес. ч. |  |  |  |  |
|  | Цемент глиноземистый, марка 400, вес. ч. | 400 - 100 |  | Полиэтиленполиамин | - | 3,76 г/кг |

## Приложение А, таблица 4

Величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках металлизации пластмасс

| Наименование технологической операции | Материалы | Температура, °С | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выделения УЗВ, мг/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газы (пары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка поверхности полимерных материалов перед металлизацией |
| Активация | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Палладий хлористый | 0,25 - 0,50 | 18 - 25 | Водород хлористый | 0,30 | 0,84 |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л | 10 - 20 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Палладий хлористый | 1 - 2 | 18 - 25 | Водород хлористый | 0,50 | 1,51 |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 18 мл/ л |  | Спирт этиловый | 1,50 | 4,00 |
|  | Спирт этиловый, мл/л | 150 - 200 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Палладий хлористый | 0,5 | 18 - 25 | Водород хлористый | 1,50 | 4,18 |
|  | Олово двухлористое | 40 |  |  |  |  |
|  | Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 | 50 мл/л |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 40 мл/л |  |  |  |  |
| Активация | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Палладий хлористый | 0,2 - 1,2 | 18 - 25 | Водород хлористый | 2,50 | 10,19 |
|  | Олово двухлористое | 40 - 70 |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л | 140 - 180 |  | Калия хлорид | 3,00 | - |
|  | Калий хлористый | 150 - 200 |  | Натрия хлорид | 2,50 | - |
|  | Натрий хлористый | 116 - 120 |  |  |  |  |
| Обезжиривание | Отработанный раствор травления |  | 18 - 25 | Хрома (VI) оксид | 0,38 | - |
|  |  |  |  | Кислота серная | 0,19 | - |
| Обработка в растворе ускорителя (206) | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см5, мл/ л | 80 - 120 | 18 - 25 | Водород хлористый | 3,00 | 10,22 |
| Сенсибилизация | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Олово двухлористое | 20 - 25 | 18 - 25 | Водород хлористый | 2,50 | 5,88 |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 45 - 60 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Олово двухлористое | 50 - 60 | 18 - 25 | Водород хлористый | 3,00 | 8,68 |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 60 - 80 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Олово двухлористое | 10 - 30 | 18 - 25 | Водород хлористый | 1,50 | 4,18 |
|  | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 10 - 40 |  |  |  |  |
| Травление химическое | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 350 - 370 | 18 - 25 | Хрома (VI) оксид | 10,00 | - |
|  | Кислота серная плотность 1,84 г/см3 | 390 - 408 |  | Кислота серная | 2,30 | - |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 8 - 10 | 50 - 60 | Кислота серная | 7,00 | - |
|  | Кислота серная плотность 1,84 г/см3 | 990 |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная, плотность 1,60 г/см3 | 250 |  | Кислота фосфорная | 4,20 | - |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 10 - 12 | 75 - 80 | Кислота серная | 7,00 | - |
|  | Кислота серная плотность 1,84 г/см3 | 1650 |  | Кислота фосфорная | 6,50 | - |
|  | Состав IV: |  |  |  |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 75 - 80 | 85 - 95 | Хрома (VI) оксид | 0,60 | - |
|  | Кислота серная плотность 1,84 г/см3 | 1460 |  | Кислота серная | 7,00 | - |
|  | Состав V: |  |  |  |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 10 - 15 | 90 - 115 | Кислота серная | 7,00 | - |
|  | Кислота серная плотность 1,84 г/см3 | 770 |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная, плотность 1,60 г/см3 | 460 |  |  |  |  |
| Декапирование химическое | Кислота серная, плотн. 1,84 г/см3 | 60 - 80 | 18 - 25 | Кислота серная | 0,15 | - |
| Меднение химическое | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернокислая | 6 - 10 | 18 - 25 | Калий-натрий виннокислый | 0,50 |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 30 - 50 |  |  |  |  |
|  | Натрий углекислый | 2 - 4 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Формалин (40 %) | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Стабилизатор | 0,8 мл/л |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернокислая | 25 - 35 | 18 - 25 | Калий-натрий виннокислый | 1,25 | - |
|  | Калий-натрий виннокислый | 150 - 170 |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 40 - 50 |  |  |  |  |
|  | Натрий углекислый | 25 - 35 |  |  |  |  |
|  | Вещество жидкое моющее «Прогресс» | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Формалин (40 %) | 10 - 15 мл/л |  |  |  |  |
|  | Стабилизатор, мл/л | 0,002 - 0,003 |  |  |  |  |
|  | Состав III: |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50 | 18 - 25 | Калий-натрий виннокислый | 0,50 | - |
|  | Медь сернокислая | 10 |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 10 |  |  |  |  |
|  | Формалин 40 % | 12,9 мл/л |  |  |  |  |
| Меднение электрохимическое (блестящее) | Медь сернокислая | 210 - 225 | 18 - 25 | Меди сульфат | 1,00 | - |
|  | Кислота серная, плотн. 1,84 г/см3 | 50 - 60 |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 0,04 - 0,06 |  | Кислота серная | 0,15 | - |
|  | Марганец (II) сернокислый 5-водный | 4 - 6 мл/л |  |  |  |  |
| Меднение электрохимическое (матовое) | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернокислая | 210 - 225 | 18 - 25 | Меди сульфат | 1,00 | - |
|  | Кислота серная плотн. 1,84 г/см3 | 50 - 60 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернокислая | 30 - 35 | 45 - 55 | Меди сульфат | 0,10 | - |
|  | Натрий пирофосфорнокислый | 120 - 145 |  | Натрия пирофосфат (в пересчете на фосфорную кислоту) | 2,20 | - |
|  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 60 - 100 |  | Натрия гидрофосфат | 1,50 | - |
| Никелирование химическое | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 - 22 | 86 - 88 | Никеля сульфат | 1,00·10-3 | - |
|  | Натрий уксуснокислый | 8 - 10 |  |  |  |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 20 - 22 |  |  |  |  |
|  | Метилтетрагидрофталевый ангидрид | 1,5 - 2,5 |  |  |  |  |
|  | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 20 - 30 | 70 - 90 | Никеля растворимые соли | 2,00·10-3 | - |
|  | Никель двухлористый 6-водный | 20 - 30 |  |  |  |  |
|  | Натрий лимоннокислый | 40 - 50 |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 30 - 40 |  | Аммиак | - | 0,22 |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 - 20 |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный | до pH 8 - 9 |  |  |  |  |
| Никелирование электрохимическое | Состав I: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 200 - 300 | 50 - 60 | Никеля растворимые соли | 0,20 | - |
|  | Никель двухлористый | 40 - 60 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 35 |  |  |  |  |
|  | Сахарин | 0,7 - 1,2 |  | Кислота борная | 0,50 | - |
|  | 1,4-Бутиндиол (35 %), мл/л | 0,7 - 0,75 |  |  |  |  |
|  | Фталимид | 0,08-0,10 |  |  |  |  |
| Никелирование электрохимическое | Состав II: |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 250 - 300 | 48 - 56 | Никеля сульфат | 0,15 | - |
|  | Натрий хлористый | 10 - 15 |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30 - 40 |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1 - 2 |  | Кислота борная | 0,5 | - |
|  | Хлорамин Б | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  | 1,4-Бутиндиол (35 %), мл/л | 0,35 - 1,5 |  |  |  |  |
|  | Формалин, мл/л | 0,03 - 0,05 |  |  |  |  |
| Хромирование (блестящее) | Ангидрид хромовый | 250 - 300 | 48 - 54 | Хрома (VI) оксид | 10,00 | - |
|  | Кислота серная плотн. 1,84 г/см3 | 2,5 - 3,5 |  |  |  |  |
|  | Препарат «Хромин» | 1,5 - 3,0 |  |  |  |  |

# ЛИТЕРАТУРА

1. Требования к построению, содержанию и изложению расчетных методик определения выбросов вредных веществ в атмосферу по удельным выделениям. Методическое письмо ГГО им. А.И. Воейкова № 23/4617 от 04.06.86.

2. Требования к разработке методических указаний по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом отраслевых особенностей. - Л., ГГО им. А.И. Воейкова, № АД-1, 1984.

3. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», - Л.: Гидрометеоиздат, 1986 г. - 183 с. Гл. 3: Расчет выбросов загрязняющих веществ от машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий (п. 3.6 цеха и участки химической и электрохимической обработки).

4. Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли (издание третье, переработанное). - Харьков, изд-во ХГПИ, 1990 г. - 470 с.

5. Тищенко Н.Ф., Тищенко А.Н. Охрана атмосферного воздуха: Справочник. Часть вторая: Распределение вредных веществ. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Химия, 1993. - 313 с.

6. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание четвертое, переработанное и дополненное. СПб, 1998.

7. Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 1999 - 2000 годах. - СПб., 1999. - 22 с.

8. Гримитлин М.И., Тимофеева О.Н. и др. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. М., «Машиностроение», 1978.

9. Справочник проектировщика, том 2. Под ред. Староверова И.Г. М., «Стройиздат», 1977.

10. Гинберг А.М., Инженерная гальванотехника в приборостроении. М., «Машиностроение», 1974.

11. «Экология и безопасность» (Справочник). Т. 3. Технологическая безопасность. Ч. 1 / Под ред. И.Г. Рыбальского. - М.: ВНИИПИ, 1993. - 478 с.

12. Безопасность производственных процессов: Справочник, - М.: Машиностроение, 1985. - 448 с.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха НИИ Атмосфера |  | RUSSIAN FEDERATION STATE COMMITTEE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION Scientific Research Institute of Atmospheric Air Protection SRI Atmosphere |
| --- | --- | --- |
| 194021, С.-Петербург, Россия ул. Карбышева, д. 7 Тел.: (812) 2478662, 2478658 Факс: (812) 2478662. Телекс: 122612 Электронная почта: milyaev@comset.net Интернет: http//www.ecolog.spb.ru | 194021, St. Petersburg, Russia Karbyshev str., 7 Phones: (812) 2478662, 2478658 Fax: (812) 2478662. Telex: 122612 E-mail: milyaev@comset.net Internet: http//www.ecolog.spb.ru |

Рекомендательное письмо 
к «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей)»

В данной «Методике...» наименования некоторых загрязняющих веществ указаны с использованием их торговых (по каталогу) наименований или по «Номенклатурным правилам ИЮПАК по химии». В связи с этим рекомендуем при проведении расчетов использовать справочное Приложение 1 к данному письму.

/Директор НИИ Атмосфера	В.Б. Миляев

Трещалов О.Л., Турбин А.С.

247-86-58

# Приложение 1 (справочное) к письму НИИ Атмосфера № 165/33-07 от 17.03.2000 г.

| N | Название вещества в методике | Сведения о веществе в «Справочнике веществ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название | ПДК | Тип ПДК | КО |
| 1 | Щёлочь | 0150 | Натрия гидроокись (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,01 | ОБУВ | - |
| 2 | Аэрозоль никелевого раствора | 0165 | Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) | 0,002 | М/Р | 1 |
| 3 | Пары масла | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0,05 | ОБУВ | - |
| 4 | Едкая щёлочь | 0150 | Натрия гидроокись (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,01 | ОБУВ | - |
| 5 | Натрия гидросульфид | 0271 | Натрия сульфид | 0,01 | ОБУВ | - |
| 6 | Никель борфтористый | 0165 | Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) | 0,002 | М/Р | 1 |
| 7 | Калий лимоннокислый | 1580 | 2-Гидроксипропантрикарбоновая - 1, 2, 3 кислота (Лимонная кислота) | 0,1 | М/Р | 3 |
| 8 | Калия цианид | 0317 | Водород цианистый (синильная кислота) | 0,01 | С/С | 2 |
| 9 | Медь кремнефтористая | 0344 | Фтористые соединения: хорошо растворимые неорганические фториды (Фторид натрия, Гексафторсиликат натрия) (в пересчете на фтор) | 0,03 | М/Р | 2 |
| 10 | Меди цианид | 0317 | Водород цианистый (синильная кислота) | 0,01 | С/С | 2 |
| 11 | Калий-натрий виннокислый сульфат | 0251 | Калий-натрий виннокислый (Сегнетова соль) | 0,3 | ОБУВ | - |
| 12 | Натрия пирофосфат (в пересчёте на фосфорную кислоту) | 3103 | Натрия дифосфат (натрия пирофосфат) | 0,1 | ОБУВ | - |
| 13 | Олово борфтористое | 311 | Бор фтористый | 0,005 | обув | - |
| 14 | Натрия гидрофосфат | 3103 | Натрия дифосфат (натрия пирофосфат) | 0,1 | ОБУВ | - |
| 15 | Аммония гидрофосфат | 0348 | Кислота о-фосфорная | 0,02 | ОБУВ | - |
| 16 | Водород йодистый | 0321 | Йод | 0,03 | С/С | 2 |
| 17 | Натрий гипофосфит (в пересчёте на натрия фосфат) | 3132 | Натрия о-фосфат (Тринатрий фосфат) | 0,1 | ОБУВ | - |
| 18 | Калия гидроксид | 0150 | Натрия гидроокись (Натр едкий, Сода каустическая) | 0,01 | ОБУВ | - |
| 19 | Кобальт сульфаминово-кислый | 0135 | Кобальта сульфат (в пересчете на кобальт) | 0,001 | М/Р | 2 |
| 20 | Калия роданит | 0306 | Аммоний роданистый | 0,050 | ОБУВ | - |