ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ГОСКОМЭКОЛОГИИ РОССИИ)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

(НИИ АТМОСФЕРА)

ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ ПРИ СВАРОЧНЫХ 
РАБОТАХ 
(ПО ВЕЛИЧИНАМ УДЕЛЬНЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ)

Санкт-Петербург 
2000

Разработан: НИИ Атмосфера

Утвержден: приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14 апреля 1997 г. № 158.

Введен: в действие с 14 апреля 1997 г. сроком на пять лет для практического применения при учете и оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 1 2. Ссылки на нормативные документы 2 3. Термины и определения 2 4. Общие положения 2 5. Определение выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 2 6. Расчет выделений (выбросов) при резке металлов. 21 7. Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации 25 Литература 26

# 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ:

· разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах;

· устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах расчетным методом на основе удельных показателей выделения;

· распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от процессов сварочного производства различных отраслей промышленности и сельского хозяйства;

· применяется предприятиями и территориальными комитетами по охране природы, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ.

1.2. Полученные по настоящему документу результаты используются при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников предприятий, технологические процессы которых связаны со сварочными работами, а также в экспертных оценках для определения экологических характеристик оборудования.

# 2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Методика разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

2.1. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. М.: Издательство стандартов, 1978.

2.2. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. М.: Издательство стандартов, 1982.

# 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Загрязнение атмосферы | Изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примеси |
| Загрязняющее воздух вещество | Примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное действие на окружающую среду и здоровье населения |
| Организованный промышленный выброс (организованный выброс) | Промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы |
| Промышленная пыль | Пыль, входящая в состав промышленного выброса |

# 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Разработчики настоящего документа исходили из определения термина «унификация» - приведение к наибольшему возможному единообразию путей расчета выбросов загрязняющих веществ от применения однотипных сварочных материалов.

4.2. При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза (г/м); на единицу оборудования (г/ч); на единицу массы расходуемых наплавочных материалов).

4.3. В данном документе приведены значения удельных технологических нормативов выделений для наиболее распространенных видов материалов, используемых в сварочном производстве. Только когда на конкретном производстве применяются оборудование и материалы, сведения по которым в настоящей методике отсутствуют, рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в «Перечень ...» [1].

# 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов (железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и др.), а также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон и др.).

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при сварке или наплавке под флюсами, принято характеризовать валовыми выделениями, отнесенными к 1 кг расходуемых сварочных материалов. В процессах резки металла удельные показатели выражены в граммах на погонный метр длины реза и имеют разные значения в зависимости от толщины разрезаемого металла.

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при производстве различных сварочно-наплавочных работ приведены в таблицах 5.1 - 5.3.

Таблица 5.1

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ МЕТАЛЛОВ (НА ЕДИНИЦУ МАССЫ РАСХОДУЕМЫХ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

| Технологический процесс (операция) | Используемый материал и его марка | Наименование и удельные количества выделяемых загрязняющих веществ, г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сварочный аэрозоль | в том числе |  |  |  |  |  | фтористый водород | диоксид азота | оксид углерода |
|  |  |  | железа оксид | марганец и его соединения | хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома) | пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 - 70 %) | Прочие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование | колич. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами | УОНИ-13/45 | 16,4 | 10,69 | 0,92 | - | 1,40 | Фториды (в пересчете на F) | 3,3 | 0,75 | 1,50 | 13,3 |
|  | УОНИ-13/55 | 16,99 | 14,90 | 1,09 | - | 1,0 | - | - | 0,93 | 2,70 | 13,3 |
|  | УОНИ-13/65 | 7,5 | 4,49 | 1,41 | - | 0,80 | Фториды (в пересчете на F) | 0,80 | 1,17 | - | - |
|  | УОНИ-13/80 | 11,2 | 8,32 | 0,78 | - | 1,05 | -"- | 1,05 | 1,14 | - | - |
|  | УОНИ-13/85 | 13,0 | 9,80 | 0,60 | - | 1,30 | -"- | 1,30 | 1,10 | - | - |
|  | ЭА 606/П | 10,7 | 9,72 | 0,68 | 0,30 | - | - | - | 0,004 | 1,30 | 1,40 |
|  | ЭА 395/9 | 16,0 | 15,47 | 0,10 | 0,43 | - | - | - | 0,90 |  | 0,5 |
|  | ЭА 981/15 | 9,5 | 8,08 | 0,70 | 0,72 | - | - | - | 0,80 | - | - |
|  | ЭА 400У | 11,0 | 7,40 | 0,70 | 0,9 | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,0 | 1,60 | - | - |
|  | ЭА48А/2 | 17,8 | 15,89 | 0,5 | 0,90 | 0,50 | Титана диоксид | 0,01 | 1,76 | 0,9 | 1,9 |
|  | ЭА 400/10У | 7,1 | 5,02 | 0,48 | 0,85 | 0,72 | -"- | 0,03 | 1,35 | 0,99 | 3,4 |
|  | ЭА 903/12 | 25,00 | 22,20 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЭА 48/22 | 10,6 | 6,79 | 1,01 | 1,30 | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,50 | 0,001 | 0,85 | - |
|  | ЭА 686/11 | 13,0 | 11,80 | 0,80 | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-1 | 9,6 | 9,17 | 0,43 | - | - | - | - | 2,13 | - | - |
|  | АНО-3 | 17,0 | 15,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-4 | 17,8 | 15,73 | 1,66 | - | 0,41 | - | - |  | - | - |
|  | АНО-4ж | 11,0 | 10,20 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-5 | 14,4 | 12,53 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-6 | 16,7 | 14,97 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-7 | 12,4 | 8,53 | 1,77 | - | 1,10 | Фториды (в пересчете на F) | 1,00 | 0,40 | 0,35 | 4,5 |
|  | АНО-Х | 15,3 | 13,16 | 1,29 | - | 0,85 | - | - | - | - | - |
|  | ЭА 395/8 | 18,5 | 16,98 | 1,20 | 0,32 | - | - |  | - | - | - |
|  | ЭА 981/15 | 10,3 | 8,75 | 0,74 | 0,81 | - | - | - | 0,80 | - | - |
|  | ЭА48м/18 | 13,0 | 10,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦЛ-26М | 9,1 | 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦЛ-17 | 10,0 | 9,20 | 0,63 | 0,17 | - | - | - | 1,13 | - | - |
|  | ИК-13 | 4,2 | 3,43 | 0,53 | 0,24 | - | - | - | 1,60 | - | - |
|  | НИ-ИМ-1 | 5,8 | 4,65 | 0,43 | 0,12 | - | Никель и никеля оксид | 0,60 | 0,63 | - | - |
|  | МЭЗ-Ш | 41,0 | 41,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | К-5 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-9 | 16,9 | 15,87 | 0,90 | - |  | Фториды (в пересчете на F) | 0,13 | 0,47 | - | - |
|  | АНО-11 | 18,6 | 15,11 | 0,87 | - | - | -"- | 2,62 | 0,20 | - | - |
|  | АНО-13 | 17,1 | 15,79 | 0,99 | - | 0,32 | - | - | - | - | - |
|  | АНО-14 | 11,2 | 10,50 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-15 | 19,5 | 17,28 | 0,99 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,23 | 0,43 | - | - |
|  | АНО-17 | 11,3 | 9,89 | 0,60 | - | 0,81 | - | - | - | - | - |
|  | АНО-18 | 13,0 | 11,22 | 0,71 | - | 1,07 | - | - | - | - | - |
|  | АНО-19 | 12,8 | 12,03 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-20 | 10,0 | 9,34 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-24 | 11,5 | 10,70 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АНО-27 | 17,8 | 15,93 | 0,82 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,05 | - | - | - |
|  | АНО-Т | 18,0 | 16,16 | 0,84 | - | - | -"- | 1,0 | - | - | - |
|  | СМА-2 | 9,2 | 8,37 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | КПЗ-32 | 11,4 | 11,04 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОЗС-3 | 15,3 | 14,88 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОЗС-4 | 10,9 | 9,63 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОЗС-6 | 14,0 | 13,14 | 0,86 | - | - | - | - | 1,53 | - | - |
|  | ОЗС-12 | 12,0 | 8,90 | 0,80 | 0,50 | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,80 | - | - | - |
|  | Э48-М/18 | 13,2 | 9,27 | 1,00 | 1,43 | - | -"- | 1,50 | 0,001 | - | - |
|  | ВИ-10-6 | 15,6 | 13,84 | 0,31 | 0,45 | - | -"- | 1,0 | 0,39 | - | - |
|  | ВИ-ИМ-1 | 5,8 | 4,66 | 0,42 | 0,12 | - | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,6 | 0,63 | - | - |
|  | ЖД-3 | 9,8 | 8,48 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УКС-42 | 14,5 | 13,30 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | РДЗБ-2 | 17,4 | 16,32 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОММ-5 | 30,0 | 26,27 | 1,83 | - | 1,9 | - | - | - | - | - |
|  | МЗЗ-04 | 34,0 | 33,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦМ-6 | 48,7 | 44,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦМ-7 | 37,0 | 35,05 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦМ-8 | 25,0 | 23,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦМ-9 | 19,0 | 15,9 | 0,30 | - | 2,8 | - | - | - | - | - |
|  | ЦМ-УПУ | 18,5 | 17,0 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МР-1 | 10,8 | 9,72 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | РБУ-4 | 6,9 | 6,16 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЭРС-3 | 12,8 | 11,57 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОЗЛ-5 | 3,9 | 3,06 | 0,37 | 0,47 | - | - | - | 0,42 | - | - |
|  | ОЗЛ-6 | 6,9 | 6,06 | 0,25 | 0,59 | - | - | - | 1,23 | - | - |
|  | ОЗЛ-7 | 7,6 | 6,52 | 0,21 | 0,47 | - | Фториды (в пересчете на F) | 0,4 | 0,69 | - | - |
|  | 0ЗЛ-14 | 8,4 | 6,53 | 1,41 | 0,46 | - | - | - | 0,91 | - | - |
|  | ОЗЛ-9А | 5,0 | 3,37 | 0,97 | 0,27 | - | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,39 | 0,13 | - | - |
|  | ОЗЛ-20 | 5,0 | 3,56 | 0,35 | 0,10 | - | -"- | 0,99 | - | - |  |
|  | ОЗЛ-17У | 10,0 | 9,0 | 1,00 | - | - | - |  | 0,8 | - | - |
|  | ОЗЛ-22 | 20,0 | 7,9 | 0,80 | 1,3 | - | Фториды (в пересчете на F) | 10,0 | 1,2 | - | - |
|  | ЦТ-15 | 8,0 | 7,06 | 0,55 | 0,35 | - | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,04 | 1,61 | - | - |
|  | ЦТ-28 | 13,9 | 10,76 | 0,93 | 0,21 | - | -"- | 2,0 | - | - | - |
|  | ЦТ-36 | 7,6 | 6,21 | 1,19 | - | - | -"- | 0,12 | 0,66 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Молибден | 0,08 | - | - | - |
|  | СМ-5 | 10,3 | 9,30 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦН-6Л | 13,0 | 12,15 | 0,62 | 0,23 | - | - | - | 1,21 | - | - |
|  | НИАТ-1 | 4,7 | 4,18 | 0,12 | 0,40 | - | - | - | 0,35 | - | - |
|  | НИАТ-3Н | 10,1 | 9,89 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | НЖ-13 | 4,2 | 3,43 | 0,53 | 0,24 | - | - | - | 1,60 | - | - |
|  | ВСЦ-4 | 20,2 | 19,59 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЦ-4а | 24,3 | 23,50 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МР-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | - | - | - | - | 0,40 | - | - |
|  | МР-4 | 11,0 | 9,90 | 1,10 | - | - | - | - | 0,40 | - | - |
|  | К-5А | 24,1 | 18,54 | 1,11 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,45 | 0,50 | - | - |
|  | СК-2-50 | 12,0 | 11,1 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЧМКТ-10 | 7,0 | 6,22 | 0,34 | 0,12 | - | Молибден | 0,32 | 1,29 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,02 | - | - | - |
|  | ВСН-6 | 17,9 | 15,83 | 0,53 | 1,54 | - | - | - | 0,80 | - | - |
|  | ВП-4 | 14,1 | 9,39 | - | 1,11 | - | Фториды (в пересчете на F) | 3,6 | 0,10 | - | - |
|  | Яф-1 | 21,6 | 13,07 | - | 1,03 | - | -"- | 7,5 | 0,10 | - | - |
|  | ДС-12 | 25,6 | 11,93 |  | 0,64 | - | -"- | 13,03 | 0,10 | - | - |
|  | НБ-38 | 16,3 | 10,33 | - | 0,40 | - | -"- | 5,57 | 0,10 | - | - |
|  | АНЖР-2 | 16,1 | 12,46 | - | 0,83 | - | -"- | 2,81 | 0,10 | - | - |
|  | НБ-40 | 10,5 | 4,07 | - | 0,24 | - | -"- | 6,19 | 0,13 | - | - |
|  | ЯФ-606 | 18,6 | 18,28 | - | - | - | -"- | 0,32 | 0,10 | - | - |
|  | АНВ-40 | 15,4 | 12,60 | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - |
| Ручная дуговая наплавка сталей | ОЗН-250 | 22,4 | 20,77 | 1,63 | - | - | - | - | 1,04 | - | - |
|  | ОЗН-300 | 22,5 | 18,08 | 4,42 | - | - | - | - | 1,09 | - | - |
|  | ЭН-6ОМ | 15,1 | 14,46 | 0,49 | 0,15 | - | - | - | 1,28 | - | - |
|  | УОНИ-13/НЖ | 10,2 | 9,28 | 0,53 | 0,39 | - | - | - | 0,97 | - | - |
|  | ОМГ-Н | 37,7 | 35,22 | 0,92 | 1,54 | - | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,02 | 1,74 | - | - |
|  | НР-70 | 21,5 | 17,6 | 3,90 | ~ | - | - | - | - | - | - |
| Наплавка поверхностных слоев на сталях электродами фтористокальциевого типа | ЦН-2 | 26,5 | 12,65 |  | 1,16 |  | Фториды (в пересчете на F) | 12,69 |  |  |  |
|  | Р6М5300 | 35,4 | 21,74 | 0,46 | - | - | -"- | 13,20 | - | - | - |
|  | С1 | 18,6 | 16,02 | 0,55 | 0,15 | - | -"- | 1,88 | - | - | - |
|  | ОЗШ-1 | 13,5 | 12,20 | 0,14 | 0,15 | - | -"- | 1,01 | 1,10 | - | - |
| Ручная дуговая сварка чугуна | ЦЧ-4 | 10,3 | 8,26 | 0,36 | - | 0,3 | Меди оксид (в пересчете на Cu) | 0,05 | 1,87 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Ванадий | 0,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Соли фтористоводородной кислоты (по F) | 1,13 | - | - | - |
|  | 03Ч-1 | 14,7 | 9,81 | 0,47 | - | - | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 4,42 | 1,65 | - | - |
|  | МНЧ-2 | 15,9 | 7,53 | 0,92 | - | 0,06 | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 2,37 | 1,34 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,41 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 3,61 | - | - | - |
|  | ОЗЧ-3 | 14,0 | 13,34 | 0,48 | 0,18 | - | - | - | 1,97 | - | - |
|  | Т-590 | 45,5 | 41,80 | - | 3,70 | - | - | - | - | - | - |
|  | Т-620 | 42,5 | 39,63 | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - |
|  | ОЗЧ-2 | 10,0 | 4,63 | 0,20 | - | 0,4 | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 3,55 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,22 | - | - | - |
|  | ПАНЧ-11 | 10,7 | 4,47 | 1,40 |  | 0,03 | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 4,8 | - | - | - |
|  | ПАНЧ-12 | 9,6 | 4,80 | 1,70 |  | 0,2 | Тоже | 2,9 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка титана и его сплавов | Неплавящийся в аргоне и гелии (титан) | 9,2 | - | 0,02 | 0,02 |  | Титана диоксид (в пересчете на Ti) | 9,16 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,9 | - | - | - |
|  | Вольфрамовый электрод | 3,6 | - | 0,01 | 0,01 |  | Титана диоксид (в пересчете на Ti) | 3,58 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Вольфрама оксид (в пересчете на W) | 0,2 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка меди и ее сплавов | Комсомолец-100 | 19,80 | 2,60 | 3,90 | - | 3,50 | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 9,8 | 1,11 | 0,76 | - |
|  | Вольфрамовый электрод под защитой гелия (медь) | 19,2 | - | - | - | - | Вольфрама оксид (в пересчете на W) | 0,10 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 19,10 | - | - | - |
|  | Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 17,1 | 1,26 | 0,44 | - | - | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 15,4 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка алюминиево-магниевых сплавов в среде инертных газов | Вольфрамовый электрод | 4,8 | - | - | - | 0,6 | Алюминия оксид (в пересчете на Аl) | 2,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Магния оксид | 0,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Вольфрама оксид (в пересчете на W) | 1,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,8 | - | - | - |
| Ручная дуговая сварка алюминия и | ОЗА-1 | 38,1 | - | 1,14 | 0,36 | - | Алюминия оксид | 36,6 | - | - | - |
|  | ОЗА-2/АК | 61,1 | - | 1,83 | 0,67 | - | -"- | 58,6 | - | - | - |
|  | Неплавящийся в аргоне и гелии | 5,0 | - | 0,15 | 0,05 | - | -"- | 4,8 | - | - | - |
|  | ВСН-6 | 17,9 | - | 0,54 | 1,46 | - | -"- | 15,9 | 0,80 | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ БЕЗ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присадочной проволокой | ЭП-245 | 12,4 | 11,86 | 0,54 | - | - | - | - | 0,36 | - | - |
|  | ЦСК-3 | 13,9 | 12,79 | 1,11 | - | - | - | - | 0,53 | - | - |
| Порошковой проволокой | ЭП-15/2 | 8,4 | 7,52 | 0,88 |  | - | - | - | 0,77 | - | - |
|  | ЦП-ДСК-1 | 11,7 | 10,93 | 0,77 | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
|  | ПП-ДСК-2 | 11,2 | 10,78 | 0,42 | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
|  | ПП-106 | 10,0 | 8,60 | 0,45 | - | - | Титана диоксид | 0,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 0,55 | - | - | - |
|  | ПП-108 | 10,0 | 8,60 | 0,45 | - | - | Титана диоксид | 0,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 0,55 | - | - | - |
|  | ПСК-3 | 7,7 | 7,29 | 0,41 | - | - | - | - | 0,72 | - | - |
|  | ПП-АН-1 | 9,8 | 9,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ПП-АН-3 | 16,6 | 13,20 | 1,94 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,46 | 2,7 | - | - |
|  | ПП-АН-2 | 10,0 | 2,65 | 0,45 | - | - | -"- | 6,9 | 0,60 | 0,80 | - |
|  | ПП-АН-4 | 19,5 | 15,5 | 2,54 | - | - | -"- | 1,46 | 0,65 |  | - |
|  | ПП-АН-7 | 14,4 | 13,01 | 1,39 | - | - | - | - | 1,45 | - | - |
| В среде углекислого газа | ПП-АН-8 | 11,75 | 8,93 | 1,32 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,5 | 1,0 | - | - |
|  | ПП-АН-9 | 11,7 | 8,4 | 0,90 | - | - | -"- | 2,4 | - | - | - |
|  | ПП-АН-10 | 19,0 | 16,6 | 0,40 | - | - | -"- | 2,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-11 | 20,1 | 17,8 | 0,50 | - | - | -"- | 1,8 | - | - | - |
|  | ПП-АН-17 | 34,1 | 32,4 | - | - | - | -"- | 1,7 | - | - | - |
|  | ПП-АН-18 | 15,1 | 11,7 | 0,40 | - | - | -"- | 3,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-5 | 9,82 | 8,75 | 0,64 | - | 0,43 | - | - | - | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ В ЗАЩИТНЫХ СРЕДАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В среде углекислого газа электродной проволокой | Св-0,7ГС | 9,54 | 8,9 | 0,60 | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
|  | Св-0,81Г2С | 10,00 | 7,67 | 1,90 | - | 0,43 | - | - | - | - | - |
|  | Св-07Г1С | 11,53 | 11,03 | 0,48 | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  | Св-08ХГН2МТ | 7,0 | 6,61 | 0,20 | 0,1 | 0,02 | Никель и никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,07 | - | 0,80 | 10,6 |
|  | Св-08ХГСН3МД | 4,4 | 3,1 | 0,10 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Св-08Х20Н9Г7Т | 12,0 | 6,49 | 4,85 | 0,48 |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,18 | - | - | - |
|  | Св-08Х19ЮФ2С3 | 7,0 | 3,54 | 0,42 | 1,5 | 1,50 | - | 0,04 | - | - | 14,0 |
|  | Св-16Х16Н25М6 | 15,00 | 12,55 | 0,35 | 0,10 | - | - | 2,0 | - | - | 2,5 |
|  | Св-10Х20Н7СТ | 8,0 | 7,52 | 0,45 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|  | Св-08Х19НФ2Ц2 | 8,0 | 6,44 | 0,40 | 0,50 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,66 | - | - | - |
|  | Св-10Г2Н2СМТ | 12,0 | 11,86 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЭП245 | 12,4 | 11,79 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
|  | ЭП704 | 8,4 | 7,42 | 0,80 | 0,07 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,11 | - | - | - |
|  | Св-08ХГСМ3ДМ | 4,4 | 3,97 | 0,22 | 0,16 | - | -"- | 0,05 | - | 0,52. | 11,0 |
|  | Св-854 | 7,6 | 6,22 | 0,70 | 0,60 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,08 | - | - | 2,0 |
|  | Плавящийся электрод | 9,7 | 6,83 | 1,05 | 0,8 | - | -"- | 1,02 | - | 0,43 | 7,85 |
| В среде углекислого газа активированной проволокой | АП-АН-5 | 7,67 | 6,28 | 0,46 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 0,93 | - | - | - |
|  | АП-АН-2 | 4,4 | 13,02 | 0,73 | - | - | -"- | 0,65 | - | - | - |
|  | АП-АН4 | 12,7 | 11,40 | 0,69 | - | - | -"- | 0,61 | - | - | - |
|  | ПП-АН8 | 17,0 | 13,8 | 2,00 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,2 | 0,30 | - | - |
| В среде углекислого газа активированной проволокой | ПП-АНА1 | 15,1 | 9,08 | 3,20 | 0,15 | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,42 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана диоксид | 0,04 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,21 | - | - | - |
|  | ПП-АНА2 | 22,5 | 13,03 | 1,24 | 1,35 | - | Фториды (в пересчете на F) | 6,32 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана диоксид | 0,04 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,52 | - | - | - |
|  | ПП-АНА3 | 16,1 | 8,38 | 1,93 | 0,96 | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,57 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана диоксид | 0,05 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,21 | - | - | - |
|  | ПП-АНА4 | 16,7 | 7,53 | 2,92 | 0,85 | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана диоксид | 0,05 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,95 | - | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА МЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка меди в среде азота электродной проволокой | МНЖ-КТ-5-1-02-0,2 | 14,0 | 2,6 | 0,20 | - | 1,50 | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 9,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,7 | - | - | - |
| Сварка медно-никелевых сплавов в среде азота | МНЖ-КТ-5-1-02-0,2 | 17,0 | 3,50 | 0,30 | - | 1,50 | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 11,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,70 | - | - | - |
|  | М1 | 11,5 |  | 0,50 |  |  | Меди оксид (в пересчете на Си) | 11,0 | - | - | - |
|  | КМЦ | 8,0 | - | 0,60 | - | 0,30 | -"- | 7,1 | - | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В СРЕДЕ АРГОНА И ГЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволокой | Д-20 | 8,7 | 0,90 | 0,10 | - | 0,1 | алюминия оксид | 7,6 | - | - | - |
|  | АМЦ | 22,1 | 0,60 | 0,60 | - | 0,5 | алюминия оксид | 20,40 | - | 0,35 | - |
|  | АМГ | 20,0 | 0,80 | 0,80 | - | 0,3 | алюминия оксид | 16,6 | - | 0,38 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Магния оксид | 1,5 | - | - | - |
|  | АМГ-6Т | 17,54 | 1,56 | 0,23 | 0,5 | 0,45 | Алюминия оксид | 8,5 | - | 0,33 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Магния оксид | 5,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана оксид | 0,8 | - | - | - |
|  | Алюминиевой | 10,0 | - | - | - | - | Алюминия оксид | 10,0 | - | 0,90 | - |
|  | Сплав 3 | 20,3 | - | 1,10 | - | - | Алюминия оксид | 19,20 | - | - | - |
|  | О3А-2/ак | 61,0 | - | - | - | - | Алюминия хлорид | 33,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Алюминия оксид | 28,0 | - | - | - |
|  | ОЗА-1 | 38,0 | - | - | - | - | Алюминия хлорид | 18,0 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Алюминия оксид | 20,0 | - | - | - |
| Полуавтоматическая сварка титановых сплавов в среде аргона и гелия | Проволока | 14,7 | - | - | - | - | Титана диоксид (в пересчете на Тi) | 14,7 | - | - | - |
| НАПЛАВКА НА Ме*) ЛИТЫМИ ТВЕРДЫМИ СПЛАВАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электродуговая | С-1 | 2,54 | - | - | 1,10 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - |
|  | С-2 | 19,3 | - | - | 0,8 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - |
|  | С-27 | 22,2 | - | - | 1,0 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - |
|  | В-2К | 16,6 | - | - | 1,7 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 14,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Кобальт | 0,60 | - | - | - |
| Ручная газовая | С-27 | 3,16 | - | - | 0,01 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3,13 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,02 | - | - | - |
|  | В-2К | 2,32 | - | - | 0,47 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1,84 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Кобальт | 0,01 | - | - | - |
|  | С-1 | 3,4 | - | - | 0,01 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3,35 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,04 | - | - | - |
|  | С-2 | 2,9 | - | - | 0,003 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2,877 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,02 | - | - | - |
| Наплавка стержневыми электродами с легирующей добавкой | КБХ-45 | 39,6 | - | - | 2,1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37,5 | - | - | - |
|  | БХ-2 | 42,9 | - | - | 2,6 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 40,3 | - | - | - |
|  | ХР-19 | 41,4 | - | - | 4,4 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37,0 | - | - | - |
| Наплавка литыми карбидами, ручная газовая сварка | РЭЛИТ-Т3 (трубч. элект.) | 3,9 | - | - | - | - | -"- | 3,9 | - | - | - |
| Наплавка наплавочными смесями | КБХ | 81,1 | - | - | 0,033 | - | -"- | 81,067 | - | - | - |
|  | БХ | 54,2 | - | - | 0,008 | - | -"- | 54,192 | - | - | - |
|  | Сталинит М | 92,5 | - | 9,48 | 0,011 | - | -"- | 83,009 | - | - | - |
| Наплавка порошками для напыления | СНГН | 39,7 | - | - | 0,36 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 39,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Бор | 0,24 | - | - | - |
|  | ВСНГН | 23,4 | - | - | 0,1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Бор | 0,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - |
| Наплавка антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне | Сплав | 22,0 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22,0 | - | - | - |
|  | АКМО-8-1-3 |  |  |  |  |  | Озон | 0,03 | - | 15,8 | - |
|  | Порошковый электрод | 22,0 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,02 | - | 16,3 | - |
| Наплавка режущего инструмента безвольфрамовой быстрорежущей сталью | КПИГШ-1 | 22,2 | 20,53 | 1,23 | - | 0,44 | - | - | - | - | - |
|  | КПРИ-1 | 28,2 | 24,49 | 0,75 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,96 | - | - | - |
|  | Р6М5 | 35,4 | 21,24 | 0,50 | 0,46 | - | Тоже | 13,2 | - | - | - |
| Наплавка порошковой проволокой | ЭН-60М | 24,8 |  | 0,67 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 2,73 | - | - | - |
|  | ПП-АН-8 | 9,1 | 2,5 | 1,0 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 0,6 | - | - | - |
|  | ПП-АН-9 | 11,7 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 9,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 2,4 | - | - | - |
|  | ПП-АН-10 | 19,1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 17,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 2,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-11 | 20,1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,8 | - | - | - |
|  | ПП-АН-12 | 34,1 |  | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 32,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,7 | - | - | - |
|  | ПП-АН-18 | 15,1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 12,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 3,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-125 | 16,8 | 6,8 | 2,1 | 3,1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-170 | 24,1 | 9,3 | 0,1 | 2,8 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 10,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,9 | - | - | - |
|  | ПП-АН-171 | 23,9 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,6 | - | - |  |
|  | ПП-АН-Г13НЧ | 33,5 | 19,2 | 10,7 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 1,0 | - | - | - |
|  | ПП-АН-124 | 50,9 | 40,6 | 3,3 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды (в пересчете на F) | 2,0 | - | - | - |
| Наплавка порошковыми лентами | ПЛ-АН-101 | 8,5 |  | 0,2 | 2,9 | 0,2 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5,2 | - | - | - |
|  | ПЛ-АН-111 | 8,2 | - | 0,2 | - | - | -"- | 8,0 | - | - | - |
|  | ПЛ-АН-Ш | 35,1 | - | 0,3 | 3,2 | 0,3 | -"- | 24,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 7,3 | - | - | - |
| Ручная аргонно-дуговая наплавка неплавящимся (вольфрамовым) электродом | Медно-никелевый сплав (монель) | 1,25 | - | 0,01 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0,96 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,16 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,17 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 0,12 | - | 0,15 | 0,18 |
|  | Оловянистая бронза | 4,75 | 0,66 | 0,05 | - | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,65 | - | 0,60 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 1,75 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,38 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1,06 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Цинка оксид (в пересчете на Zn) | 0,58 | - | - | - |
| Полуавтоматическая наплавка плавящимся электродом в среде аргона | Оловянистая бронза | 7,0 | 2,93 | 0,14 | - | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,97 | - | 0,13 | следы |
|  |  |  |  |  |  |  | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 1,65 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0,73 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Озон | 0,02 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Цинка оксид (в пересчете на Zn) | 0,58 | - | - | - |
| Дуговая металлизация | Св-08Г2С | 26,0 | - | 1,0 | - | 0,1 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24,9 | - | - | - |
|  | Св-07Х25Н13 | 40,0 | - | 3,0 | 0,2 | 0,2 | -"- | 36,6 | - | - | - |
|  | ЗК-7 | 14,0 | - | 0,1 | - | - | -"- | 13,9 | - | - | - |
| Наплавка порошковыми электродными лентами | Порошковые ленты, сердечник из смеси порошков металлического марганца и никеля. Коэффициент заполнения 67 - 70 % | 9,8 | - | 1,8 | - | - | Меди оксид (в пересчете на Сu) | 0,7 | 0,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Вольфрам | 0,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 6,8 | - | - | - |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ПОД ФЛЮСАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка и наплавка стали с плавленными флюсами | ОСЦ-45 | 0,28 | 0,2 | 0,02 | - | 0,05 | Фториды (в пересчете на F) | 0,01 | 0,15 | 0,006 | 1,285 |
|  | АН-348-А | 0,20 | 0,06 | 0,02 | - | 0,05 | -"- | 0,07 | 0,06 | 0,001 | 0,71 |
|  | ФЦ-7 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | - | 0,04 | - | - | 0,05 | 0,003 | - |
|  | ФЦ-11 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | ФЦ-12 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | АН-17М | 0,10 | 0,01 | 0,09 | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
|  | АН-22 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | АН-26 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
|  | АН-30 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
|  | АН-42 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - |  |
|  | АН-47 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
|  | АН-60 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АН-64 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 48-ОФ-6 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
|  | 48-ОФ-6М | 0,10 | 0,09 | 0,009 | - | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,001 | 0,04 | - | - |
|  | 48-ОФ-7 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | 48-ОФ-11 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | - | - | - | - | 0,06 | - | - |
|  | 48-ОФ-26 | 0,16 | 0,14 | - | - | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,02 | 0,05 | - | - |
|  | ФЦП-2 | 0,08 | 0,01 | - | - | 0,05 | &1 | 0,02 | 0,030 | 0,005 | - |
|  | ФЦ-2 | 0,08 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | - | 0,033 | 0,006 | - |
|  | ФЦ-6 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | 0,033 | - | - |
|  | АН-18 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | 0,027 | - | - |
|  | АН-15М | 0,09 | 0,03 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | 0,017 | - | - |
|  | АН-20С | 0,08 | 0,02 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | 0,02 | - | - |
|  | ФЦ-2а | 0,08 | 0,02 | 0,010 | - | 0,05 | - | - | 0,200 | - | - |
|  | ФЦ-2л | 0,09 | 0,03 | 0,01 | - | 0,05 | - | - | 0,033 | 0,006 | - |
| Сварка и наплавка стали с керамическими флюсами | АНК-18 | 0,45 | 0,40 | 0,01 | - | 0,04 | - | - | 0,042 | - | - |
|  | АНК-19 | 0,60 | 0,58 | 0,02 | - | - | - | - | 0,018 | - | - |
|  | АНК-30 | 0,26 | 0,25 | 0,01 | - | - | - | - | 0,018 | - | - |
|  | ЖС-450 | 5,80 | 5,60 | 0,20 | - | - | - | - | 0,018 | - | 22,4 |
|  | К-1 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,5 |
|  | К-8 | 4,90 | 4,90 | - |  | - | - | - | 0,13 | - | 17,78 |
|  | КС-12-А2 | 3,40 | 3,27 | 0,13 | - | - | - | - | 0,43 | - | 20,0 |
| Сварка и наплавка стали с керамическими флюсами | К-11 | 1,30 | 1,21 | 0,09 | - | - | - | - | 0,14 | 0,60 | - |
|  | 48АНК-54 | 0,25 | 0,12 | - | - | 0,05 | Фториды (в пересчете на F) | 0,08 | - | - | - |
| СВАРКА И НАПЛАВКА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с плавленными флюсами | АН-А1 | 52,8 | 21,60 | - | - | - | Алюминия оксид | 31,2 | 4,16 | - | - |
| с керамическими флюсами | ЖА64 | 0,30 | - | - | - | - | Алюминия оксид | 0,12 | 0,076 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Титана оксид | 0,18 | - | - | - |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

*) Ме (оксид Ме) - металл (и его оксид), с которым производится соответствующая технологическая операция.

Таблица 5.2

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при дуговой наплавке с газопламенным напылением (на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Технологический процесс (операция) | Используемый материал, его марка и диаметр, мм | Состав газовой среды | Режим работы сварочного оборудования |  | Выделяемые вещества, г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сварочный аэрозоль | в том числе |  |  |  |  | Фтористый водород (по F) | Диоксид азота | Оксид углерода |
|  |  |  |  |  |  | марганец и его соед. | железа оксид | пыль неорг. SiO2 (20 - 70 %) | Прочие |  |  |  |  |
|  |  |  | Сила тока, J, А | Напряжение, В |  |  |  |  | Наименование | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДУГОВАЯ НАПЛАВКА С ГАЗОПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стали-45 | Пружинная проволока II кл. (1,6) ГОСТ 9389-75 | Пропан-бутановая смесь + кислород | 140 - 150 | 22 - 24 | 24,7 | 0,64 | 24,05 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,01 | - | - | - |
|  |  | Природный газ + кислород | 140 - 150 | 22 - 24 | 17,9 | 0,4 | 17,4 | - | -"- | 0,1 | - | - | - |
|  |  |  | 220 | 24 - 26 | 14,4 | 0,7 | 13,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 240 | 24 - 26 | 11,6 | 0,2 | 11,1 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 0,3 | - | - | - |
| Стали-45 | Нп-30ХГ-СА (1,6) | Углекислый газ | 240 | 23 - 24 | 8,9 | 0,4 | 8,5 | - | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | - | - | - | - |
|  | Св-08Г2С (1,6) | -"- | 300 - 330 | 28 - 30 | 10,3 | 0,3 | 8,7 | - | -"- | 1,3 | - | - | - |
| Чугуна СЧ-18 | Св-08 (2,0) | Пропан-бутановая смесь + кислород | 190 - 200 | 22 - 24 | 26,0 | 1,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Св-08Г2С (2,0) | Углекислый газ | 300 - 330 | 28 - 30 | 11,4 | 1,50 | 7,7 | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,2 | - | - | - |
|  | 034-2 (4,0) | -"- | 130 - 140 | 22 - 25 | 9,9 | 0,2 | 9,2 | - | -"- | 0,5 | - | - | - |
|  | ЦЧ4 (4,0) | -"- | 130 - 140 | 23 - 25 | 6,8 | 0,3 | 4,3 | - | -"- | 2,2 | - | - | - |
|  | МНЧ-2 (4,0) | -"- | 130 - 140 | 23 - 25 | 15,9 | 0,7 | 9,7 | - | -"- | 3,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никеля оксид (в пересчете на Ni) | 2,4 | - | - | - |

Таблица 5.3

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сварочных работах

| Технологический процесс (операция) | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Удельное количество |
| 1 | 2 | 3 |
| КОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА СТАЛИ: |  |  |
| стыковая и линейная | Железа оксид | 24,25 г/ч на 75 кВт номинальной мощности машины |
|  | Марганец и его соединения | 0,75 г/ч на 75 кВт номинальной мощности машины |
| точечная | Железа оксид | 2,425 г/ч на 50 кВт номинальной мощности машины |
|  | Марганец и его соединения | 0,075 г/ч на 75 кВт номинальной мощности машины |
| точечная, высоколегированных сталей на машинах МПТ-75, МПТ-100, МТПП-75 | Сварочный аэрозоль (имеет состав свариваемых материалов) | 3,5 - 5 г/ч на машину |
| Сварка трением | Углерода оксид | 0,008 г/см2 площади стыка |
| ГАЗОВАЯ СВАРКА СТАЛИ: |  |  |
| ацетилен-кислородным пламенем | Диоксид азота | 22 г/кг ацетилена |
| С использованием пропан-бутановой смеси | Диоксид азота | 15 г/кг смеси |
| Плазменное напыление алюминия | Алюминия оксид | 77,5 г/кг расходуемого порошка |
| Металлизация стали цинком | Цинка оксид (в пересчете на Zn) | 96 г/кг расходуемой проволоки |
| Радиочастотная сварка алюминия | Алюминия оксид | 73 г/ч на агрегат «16-76» |
| ДУГОВАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОВОЛОКИ: |  |  |
| СВ-08Г2С | Сварочный аэрозоль | 18,0 - 38,0 г/кг расходуемой проволоки |
|  | Марганец и его соединения | 0,7 - 1,48 г/кг |
|  | Пыль неорганическая, содержащая 20 - 70 % SiO2 | 0,07 - 0,16 г/кг |
| СВ-07Х25Н13 | Сварочный аэрозоль | 28,0 - 47,0 г/кг |
|  | Марганец и его соед. | 2,1 - 3,6 г/кг |
|  | Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома) | 0,15 - 0,26 г/кг |
| ЭК-7 | Пыль | 13,0 - 17,0 г/кг |
|  | Марганец и его соед. | 0,070 г/кг |

# 6. РАСЧЕТ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ПРИ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ.

Удельные выделения некоторых компонентов при резке ряда металлов (q в граммах на погонный метр реза) можно приближенно вычислить по следующим эмпирическим формулам:

алюминия оксидов при плазменной резке сплавов алюминия:

qA1=1,2⋅3σ	(6.1)

титана оксидов при газовой резке титановых сплавов:

qTi=6,0⋅σ	(6.2)

железа оксидов при газовой резке легированной стали:

qFe=0,5⋅σ

марганца оксидов при газовой резке легированной стали:

qMn=0,5⋅(Mn)100	(6.3)

хрома оксидов при резке высоколегированной стали:

qCr=0,14⋅(Cr)100	(6.4)

где σ - толщина разрезаемого металла (мм);

(Мn), (Сr) - процентное содержание марганца и хрома в стали (%).

Удельные показатели выделения веществ при резке металлов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при резке металлов и сплавов (на длину реза, г/м; на единицу оборудования, г/ч)

| Металл | Толщина разрезаемых листов*), мм | Наименование и удельные количества выделяемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сварочный аэрозоль |  | В том числе |  |  | Оксид углерода |  | Диоксид азота |  |
|  |  |  |  | Наименование вещества | Количество |  |  |  |  |  |
|  |  | г/м | г/ч |  | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГАЗОВАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая | 5 | 2,25 | 74,0 | Марганец и соед. | 0,04 | 1,1 | 1,50 | 49,5 | 1,18 | 39,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 2,21 | 72,9 | - | - | - | - |
|  | 10 | 4,50 | 131,0 | Марганец и соед. | 0,06 | 1,9 | 2,18 | 63,4 | 2,20 | 64,1 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 4,44 | 129,1 | - | - | - | - |
|  | 20 | 9,00 | 200,0 | Марганец и соед. | 0,13 | 3,0 | 2,93 | 65,0 | 2,40 | 53,2 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 8,87 | 197,0 | - | - | - | - |
| Качественная легированная сталь | 5 | 2,50 | 82,5 | Хрома оксид | 0,04 | 1,25 | 1,30 | 42,9 | 1,02 | 33,6 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 2,46 | 81,25 | - | - | - | - |
|  | 10 | 5,00 | 145,5 | Хрома оксид | 0,08 | 2,5 | 1,90 | 55,2 | 1,49 | 43,4 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 4,92 | 143,0 | - | - | - | - |
|  | 20 | 10,0 | 222,0 | Хрома оксид | 0,16 | 5,0 | 2,60 | 57,2 | 2,02 | 44,9 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 9,84 | 217,0 | - | - | - | - |
| Высокомарганцовистая сталь | 5 | 2,45 | 80,10 | Марганец и соед. | 0,05 | 1,6 | 1,40 | 46,2 | 1,10 | 36,3 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 2,39 | 78,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,01 | 0,3 | - | - | - | - |
|  | 10 | 4,90 | 142,2 | Марганец и соед. | 0,10 | 2,8 | 2,00 | 58,2 | 1,60 | 46,6 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 4,78 | 138,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,02 | 0,6 | - | - | - | - |
|  | 20 | 9,80 | 217,5 | Марганец и соед. | 0,20 | 4,4 | 2,70 | 59,9 | 2,20 | 48,8 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 9,56 | 212,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,04 | 0,9 | - | - | - | - |
| Сплавы титана | 4 | 5,00 | 140,0 | Титана диоксид (в пересчете на Тi) | 4,98 | 139,0 | 0,60 | 16,8 | 0,20 | 5,6 |
|  |  | 5,00 | 140,0 | Хрома оксид | 0,01 | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,01 | 0,5 | - | - | - | - |
|  | 12 | 15,00 | 315,0 | Титана диоксид | 14,94 | 314,0 | 1,50 | 31,5 | 0,60 | 12,6 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,03 | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,03 | 0,5 | - | - | - | - |
|  | 20 | 25,00 | 390,0 | Титана диоксид | 24,90 | 388,0 | 2,50 | 38,0 | 1,00 | 15,6 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,05 | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,05 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 30 | 35,00 | 355,0 | Титана диоксид | 34,86 | 354,0 | 2,70 | 27,6 | 1,50 | 15,3 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,07 | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,07 | 0,5 | - | - | - | - |
| ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая | 10 | 4,1 | 811,0 | Марганец и соед. | 0,12 | 23,7 | 1,4 | 277,0 | 6,8 | 1187,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 3,98 | 787,3 | - | - | - | - |
| Низколегированная сталь | 14 | 6,0 | 792,0 | Марганец и соед. | 0,18 | 23,7 | 2,0 | 264,0 | 10,0 | 1320,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 5,82 | 768,3 | - | - | - | - |
|  | 20 | 10,0 | 960,0 | Марганец и соед. | 0,30 | 28,8 | 2,5 | 247,0 | 14,0 | 1240,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 9,70 | 931,2 | - | - | - | - |
| Качественная легированная сталь | 5 | 3,0 | 990,0 | Хрома оксид | 0,12 | 40,0 | 1,43 | 429,0 | 6,3 | 2075,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 2,88 | 950,0 | - | - | - | - |
|  | 10 | 5,00 | 1370 | Хрома оксид | 0,25 | 70,0 | 1,87 | 467,0 | 9,5 | 2610,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 4,75 | 1300,0 | - | - | - | - |
|  | 20 | 12,00 | 1582 | Хрома оксид | 0,80 | 106,0 | 2,10 | 277,0 | 12,7 | 1675,0 |
|  |  |  |  | Железа оксид | 11,20 | 1476,0 | - | - | - | - |
| Высокомарганцовистая сталь | 5 | 4,0 | 793,0 | Марганец и соед. | 0,08 | 15,8 | 1,4 | 277,0 | 6,50 | 1286,0 |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,02 | 3,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Железа оксид | 3,9 | 774,0 | - | - | - | - |
|  | 10 | 5,8 | 765,0 | Марганец и соед. | 0,09 | 12,0 | 2,0 | 264,0 | 10,0 | 1320,0 |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,01 | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Железа оксид | 5,7 | 752,0 | - | - | - | - |
|  | 20 | 9,6 | 920,0 | Марганец и соед. | 0,18 | 18,4 | 2,5 | 240,0 | 13,0 | 1247,0 |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,02 | 3,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Железа оксид | 9,4 | 897,9 | - | - | - | - |
| Сплавы АМГ | 8 | 4,7 | 826,0 | Алюминия оксид | 4,51 | 793,0 | 0,5 | 153,0 | 2,0 | 612,0 |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,16 | 28,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,03 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | 20 | 11,7 | 1120 | Алюминия оксид | 11,20 | 1075,0 | 0,6 | 75,6 | 3,0 | 378,0 |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,34 | 38,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,1 | 7,0 | - | - | - | - |
|  | 80 | 46,7 | 1200 | Алюминия оксид | 44,8 | 1152,0 | 1,0 | 27,0 | 9,0 | 243,0 |
|  |  |  |  | Магния оксид | 1,6 | 41,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,3 | 7,0 | - | - | - | - |
| Ставы титана | 10 | 11,2 | 450,0 | Титана диоксид | 11,16 | 448,0 | 0,4 | 62,4 | 10,5 | 1640,0 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,02 | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,02 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 20 | 22,5 | 540,0 | Титана диоксид | 22,4 | 538,0 | 0,5 | 40,0 | 14,7 | 1175,0 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,05 | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,05 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 30 | 33,8 | 690,0 | Титана диоксид | 33,7 | 687,0 | 0,6 | 32,3 | 18,9 | 1020,0 |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 0,05 | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,05 | 1,5 | - | - | - | - |
| ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ СТРОЖКА (г на 1 кг угольных электродов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокомарганцовистой стали | - | 100,0 | - | Марганец и соед. | 2,0 | - | 250,0 | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | Железа оксид | 97,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Кремния оксид | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Титанового сплава | - | 500,0 | - | Титана оксид | 498,0 | - | 500,0 | - | 130,0 | - |
|  |  |  |  | Хрома оксид | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Электродуговая резка алюминиевых сплавов | 5 | 1,0 | - | Алюминия оксид | 0,97 | - | 0,2 | - | 1,0 | - |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,015 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,005 | - | 0,2 | - | 1,0 | - |
|  |  |  |  | Меди оксид | 0,010 | - | - | - | - | - |
| Электродуговая резка алюминиевых сплавов | 10 | 2,0 | - | Алюминия оксид | 1,94 | - | 0,6 | - | 2,0 | - |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,03 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Меди оксид | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  | 20 | 4,0 | - | Алюминия оксид | 3,88 | - | 0,9 |  | 4,0 | - |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,06 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Меди оксид | 0,04 | - |  |  | - | - |
|  | 30 | 6,0 | - | Алюминия оксид | 5,82 |  | 1,8 | - | 8,0 | - |
|  |  |  |  | Магния оксид | 0,09 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Марганца оксид | 0,03 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Меди оксид | 0,06 | - |  | - | - | - |

*) Примечание: При отличии толщины разрезаемого листа от указанной в табл. 6.1 количество выделений загрязняющих веществ определяется интерполяцией.

# 7. РАСЧЕТ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН В ПРОЦЕССАХ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, НАПЫЛЕНИЯ, МЕТАЛЛИЗАЦИИ

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле (7.1):

Mbi=B⋅Kmx⋅10−3(1−η), кг/ч	(7.1)

где:

В - расход применяемых сырья и материалов, кг/ч;

Кхm - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых (приготавливаемых) сырья и материалов, г/кг;

η - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжена группа технологических агрегатов.

При расчетах выбросов необходимо учитывать эффективность работы местного отсоса или укрытия технологического агрегата.

А также по формулам:

Mbix=Koix⋅(1−η)⋅10−3, кг/ч	(7.2)

Mbix=Ksix⋅Si⋅Z⋅(1−η)⋅10−6, кг/ч	(7.3)

Mbix=K75Nx⋅175⋅N⋅(1−η)⋅10−3, кг/ч	(7.4)

Mbi=K50Nx⋅150⋅N⋅(1−η)⋅10−3, кг/ч	(7.5)

где:

Кxoi - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х» на единицу оборудования (машину, агрегат и т.п.), г/ч;

Кxsi - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х» на единицу площади сварки (стыка), мг/см2;

Si - площадь сварки (стыка) трением, см2;

Z - количество сварок (стыков) в единицу времени, ч-1;

Кx75N - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х», на 75 кВт номинальной мощности машины стыковой (линейной) сварки, г/ч;

Кx50N - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х», на 50 кВт номинальной мощности машины точечной сварки, г/ч;

N - мощность установленного оборудования, кВт.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов, определяют по формуле (7.1), а также по формуле:

Mbix=Kδx⋅L⋅(1−η)⋅10−3, кг/ч	(7.6)

где: Кxδ - удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х», на длину реза, при толщине разрезаемого металла σ, г/м;

L - длина реза, м/ч.

Удельные показатели выделения веществ при резке металлов приведены в табл. 6.1.

Таблица 7.1.

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при индукционной наплавке (на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Марка наплавляемого порошка | Наименование и удельные количества выделяемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочный аэрозоль | В том числе |  |  |  | оксид углерода |
|  |  | марганец и его соединения (МnО) | пыль неорганическая, (20 - 70 % SiO2) | железа оксид | бор |  |
| ПГ-УС25 | 1,296 | 0,010 | 0,11 | 0,132 | 1,044 | 0,395 |
| ТС-С1 | 0,706 | 0,003 | 0,02 | 0,413 | 0,270 | 0,312 |
| ПГ-С27 | 1,568 | - | 0,39 | 0,638 | 0,540 | 0,600 |

# ЛИТЕРАТУРА

1. Перечень методических документов по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб, 1996. НИИ Атмосфера.

2. «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ различными производствами». Л., 1986, Гидрометеоиздат.

3. Письмо № 879/23 от 27.11.87 «О сборнике по расчету выбросов в атмосферу» (ГТО им. Воейкова).

4. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. М., 1990. Гипроавтопром.

5. Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтнообслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. К, 1980. Проектпромвентиляция. Ростовское отд. ГПИ.

6. «Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли (для п/я А-1379)» М, 1989. МПТИ