МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

###### Республиканский нормативный документ

Охрана атмосферного воздуха

МЕТОДИКА

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов)

РНД 211.2.02.03-2004

Изда ние официа льное

Астана, 2004

Предисловие

II

1 ПЕРЕРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским научно-исследовательским Центром охраны атмосферного воздуха

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 
от 20.12.2004 г. № 328п

3 ОДОБРЕН на заседании рабочей группы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, протокол №1 от 20 декабря 2002 года

4 РЕГИСТРАЦИЯ не требуется согласно письма Министерства юстиции Республики Казахстан №4-01-10-6/7082 от 17.10.2001г.

5 ВЗАМЕН Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, КАЗЭКОЭКСП, Алматы, 1996 (п.3.4. Цеха и участки сварки и резки металлов)

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 РАЗ В 5 ЛЕТ

Документ оформлен с учетом требований РНД 211.1.01.02-1994 «Правила изложения и оформления нормативных документов», Алматы, 1994 и СТ РК 1.5-2000 «Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию государственных и фирменных стандартов, стандартов научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений и изменений к ним»

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения разработчика.

Содержание

Введение

1 Область применения	43

2 Нормативные ссылки	43

3 Определения	44

4 Общие положения	44

5 Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации	45

6 Расчет выбросов при резке металлов	47

Литература	71

III

Введение

Настоящая методика переработана на основе новейших нормативно-методических документов и предназначена для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сварочных работах.

Устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах расчетным методом на основе удельных показателей выбросов

Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства

Приложением к РНД являются также разрабатываемые программы для различных ЭВМ, согласованные в установленном порядке с разработчиками методики и утвержденные Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

IV

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

| МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) | РНД 211.2.02.03-2004 |
| --- | --- |

Дата введения 1.01.2004 г.

1 Область применения

1.1 Настоящий документ:

- разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах;

- применяется предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

1.2 Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов на действующих предприятиях и объектах, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

1.3 Любая деятельность по нормированию выбросов при сварочных работах, проводимая в Республике Казахстан, должна осуществляться в соответствии с настоящим документом и удовлетворять рекомендациям, приведенным в нем.

2 Нормативные ссылки

Методика разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. М.: Издательство стандартов, 1978.

- ГОСТ 17.2.1.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. М.: Издательство стандартов, 1982.

3 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», Законом Республики Казахстан «Об охране атмосферного воздуха», ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84.

4 Общие положения

4.1 Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина «унификация» - приведение к наибольшему возможному единообразию путей расчета выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, от применения однотипных сварочных материалов.

4.2 При определении выбросов в сварочных процессах используются расчетные методы с применением удельных показателей выброса загрязняющих веществ:

- на единицу массы расходуемых материалов (г/кг);

- на длину реза (г/м) или площади стыка (г/см2);

- на единицу времени работы оборудования (г/ч, г/с).

4.3. В данном документе приведены значения удельных технологических нормативов выбросов для наиболее распространенных видов материалов, используемых в сварочном производстве. Только когда на конкретном производстве применяются оборудование или материалы (в т.ч. импортного производства), сведения по которым отсутствуют в настоящей методике, следует руководствоваться сертификатами и иными документами, в которых указаны состав и иные данные на продукцию, а также отраслевыми методиками, по согласованию с территориальными управлениями МООС РК.

4.4 Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при различных сварочных работах приведены в таблицах 1-5.

5 Расчет выбросов

загрязняющих веществ в воздушный бассейн

в процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации

5.1 На единицу массы расходуемых материалов

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

Мгод=Bгод×Кmx106×(1−η), т/год	(5.1)

где:

Bгод - 	расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

Kmx- 	удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг;

 - 	степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

Mсек=Kmx×Bчас3600×(1−η), г/с	(5.2)

где:

Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

5.2 На единицу времени работы оборудования

Валовое количество загрязняющих веществ определяют по формуле:

Mгод=Kx×N×T×3600106×(1−η), т/год	(5.3)

где:

Кх - 	удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на 1 кВт мощности единицы оборудования, г/с (табл. 3);

N - 	мощность оборудования, кВт;

Т - 	время работы одной единицы оборудования, час/год;

 - 	степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

Mсек=Kx×N×(1−η), г/с	(5.4)

5.3 На единицу площади стыка

Валовое количество загрязняющих веществ определяют по формуле:

Mгод=Kx×Sгод106×(1−η), т/год	(5.5)

где:

Кх - 	удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу площади сварки (стыка), г/см2  (табл. 3);

S - 	площадь обрабатываемых стыков, см2/год;

 - 	степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ определяют по формуле

Mсек=Kx×Sчас3600×(1−η), г/с	(5.6)

где

Кх - 	удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу площади сварки (стыка), г/см2;

Sчас - 	максимальная площадь обрабатываемых стыков, см2/час;

При расчетах выбросов необходимо учитывать эффективность работы местного отсоса или укрытия технологического агрегата.

6 Расчет выбросов при резке металлов

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов, определяют на длину реза (г/м) или на единицу времени работы оборудования (г/ч). Удельные показатели выбросов веществ при резке металлов приведены в таблице 4.

6.1 На единицу времени работы оборудования

а) валовый:

Mгод=Kx×T106×(1−η), т/год	(6.1)

где:

Кх - 	удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла , г/час  (табл. 4);

Т - 	время работы одной единицы оборудования, час/год;

 - 	степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

б) максимальный разовый:

Mсек=Kx3600×(1−η), г/сек	(6.2)

6.2 На длину реза

а) валовый:

Mгод=Kδx×Lгод106×(1−η), т/год	(6.3)

где:

Kδx- 	удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х», на длину реза, при толщине разрезаемого металла , г/м  (табл. 4);

L -	длина реза, м/год.

б) максимальный разовый:

Mсек=Kδx×Lчас3600×(1−η), г/с	(6.4)

где Lчас - длина реза, м/час.

6.3 Удельные выбросы некоторых компонентов при резке ряда металлов (Kδxв граммах на погонный метр реза) можно приближенно вычислить по следующим эмпирическим формулам:

- алюминия оксидов при плазменной резке сплавов алюминия:

qAl=1.2×3δ,

- титана оксидов при газовой резке титановых сплавов:

qTi=6.0×δ,

- железа оксидов при газовой резке легированной стали:

qFe=0.5×δ,

- марганца оксидов при газовой резке легированной стали:

qMn=0.5×Mn100,

- хрома оксидов при резке высоколегированной стали:

qCr=0.14×Cr100,

где:

 - толщина разрезаемого металла (мм);

/Mn/, /Cr/ - процентное содержание марганца и хрома в стали (%).

# Таблица 1

# Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов

(на единицу массы расходуемых сварочных материалов)

| Используемый материал и его марка | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сварочный аэрозоль | в том числе |  |  |  |  |  | 0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0301 Азот диоксид | 0337 Углерод оксид |
|  |  | 0123 Железо (II) оксид | 0143 Марганец и его соединения | 0203 Хрома (VI) оксид | 2908 Пыль неорганическая- SiO2 (20-70%) | Прочие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код и наименование | кол-во |  |  |  |

| Св. материал | аэрозоль | 0123 | 0143 | 0203 | 2908 | прочее | кол-во | 0342 | 0301 | 0337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНВ-40 | 15.4 | 12.6 | - | - | - | 344 Фториды ... | 2.8 | - | - | - |
| АНЖР-2 | 16.1 | 12.46 | - | 0.83 | - | 344 Фториды ... | 2.81 | 0.1 | - | - |
| АНО-1 | 9.6 | 9.17 | 0.43 | - | - |  | - | 2.13 | - | - |
| АНО-3 | 17.0 | 15.42 | 1.58 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-4 | 17.8 | 15.73 | 1.66 | - | 0.41 |  | - | - | - | - |
| АНО-4ж | 11.0 | 10.2 | 0.8 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-5 | 14.4 | 12.53 | 1.87 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-6 | 16.7 | 14.97 | 1.73 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-7 | 12.21 | 8.53 | 1.58 | - | 1.1 | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.4 | 0.35 | 4.5 |
| АНО-9 | 16.9 | 15.87 | 0.9 | - | - | 344 Фториды ... | 0.13 | 0.47 | - | - |
| АНО-11 | 18.6 | 15.11 | 0.87 | - | - | 344 Фториды ... | 2.62 | 0.2 | - | - |
| АНО-13 | 17.1 | 15.79 | 0.99 | - | 0.32 |  | - | - | - | - |
| АНО-14 | 11.2 | 10.5 | 0.7 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-15 | 19.5 | 17.28 | 0.99 | - | - | 344 Фториды ... | 1.23 | 0.43 | - | - |
| АНО-17 | 11.3 | 9.89 | 0.6 | - | 0.81 |  | - | - | - | - |
| АНО-18 | 13.0 | 11.22 | 0.71 | - | 1.07 |  | - | - | - | - |
| АНО-19 | 12.8 | 12.03 | 0.77 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-20 | 10.0 | 9.34 | 0.66 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-24 | 11.5 | 10.7 | 0.8 | - | - |  | - | - | - | - |
| АНО-27 | 17.8 | 15.93 | 0.82 | - | - | 344 Фториды ... | 1.05 | - | - | - |
| АНО-Т | 18.0 | 16.16 | 0.84 | - | - | 344 Фториды ... | 1.0 | - | - | - |
| АНО-Х | 15.3 | 13.16 | 1.29 | - | 0.85 |  | - | - | - | - |
| БСЦ-4 | 20.2 | 19.59 | 0.61 | - | - |  | - | - | - | - |
| БСЦ-4а | 24.3 | 23.5 | 0.8 | - | - |  | - | - | - | - |
| ВИ-10-6 | 15.6 | 13.84 | 0.31 | 0.45 | - | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.39 | - | - |
| ВИ-ИМ-1 | 5.8 | 4.66 | 0.42 | 0.12 | - | 164 Никель оксид | 0.6 | 0.63 | - | - |
| ВП-4 | 14.1 | 9.39 | - | 1.11 | - | 344 Фториды ... | 3.6 | 0.1 | - | - |
| ВСН-6 | 17.9 | 15.83 | 0.53 | 1.54 | - |  | - | 0.8 | - | - |
| ДС-12 | 25.6 | 11.93 | - | 0.64 | - | 344 Фториды ... | 13.03 | 0.1 | - | - |
| ЖД-3 | 9.8 | 8.48 | 1.32 | - | - |  | - | - | - | - |
| ИК-13 | 4.2 | 3.43 | 0.53 | 0.24 | - |  | - | 1.6 | - | - |
| ИМЕГ-10 | 6.9 | 5.05 | 0.34 | 0.18 | - | 164 Никель оксид | 1.02 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 266 Молибден … | 0.31 |  |  |  |
| К-5 | 13.0 | 13.0 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| К-5А | 24.1 | 18.54 | 1.11 | - | - | 344 Фториды ... | 4.45 | 0.5 | - | -- |
| КНЗ-32 | 11.4 | 11.04 | 0.36 | - | - |  | - | - | - | - |
| МЗЗ-04 | 34.0 | 33.0 | 1.0 | - | - |  | - | - | - | - |
| МЗЗ-Ш | 41.1 | 41.1 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| МР-1 | 10.8 | 9.72 | 1.08 | - | - |  | - | - | - | - |
| МР-3 | 11.5 | 9.77 | 1.73 | - | - |  | - | 0.4 | - | - |
| МР-4 | 11.0 | 9.90 | 1.1 | - | - |  | - | 0.4 | - | - |
| НБ-38 | 16.3 | 10.33 | - | 0.4 | - | 344 Фториды ... | 5.57 | 0.1 | - | - |
| НБ-40 | 10.5 | 4.07 | - | 0.24 | - | 344 Фториды ... | 6.19 | 0.13 | - | - |
| НЖ-13 | 4.2 | 3.43 | 0.53 | 0.24 | - |  | - | 1.6 | - | - |
| НИ-ИМ-1 | 5.8 | 4.65 | 0.43 | 0.12 | - | 164 Никель оксид | 0.6 | 0.63 | - | - |
| НИАТ-1 | 4.7 | 4.18 | 0.12 | 0.4 | - |  | - | 0.35 | - | - |
| НИАТ-3Н | 10.1 | 9.89 | 0.21 | - | - |  | - |  | - | - |
| ОЗЛ-5 | 3.9 | 3.06 | 0.37 | 0.47 | - |  | - | 0.42 | - | - |
| ОЗЛ-6 | 6.9 | 6.06 | 0.25 | 0.59 | - |  | - | 1.23 | - | - |
| ОЗЛ-7 | 7.6 | 6.52 | 0.21 | 0.47 | - | 344 Фториды ... | 0.4 | 0.69 | - | - |
| ОЗЛ-9А | 5.0 | 3.37 | 0.97 | 0.27 | - | 164 Никель оксид ... | 0.39 | 0.13 | - | - |
| ОЗЛ-14 | 8.4 | 6.53 | 1.41 | 0.46 | - |  | - | 0.91 | - | - |
| ОЗЛ-17У | 10.0 | 9.0 | 1.0 | - | - |  | - | 0.8 | - | - |
| ОЗЛ-20 | 5.0 | 3.56 | 0.35 | 0.1 | - | 164 Никель оксид | 0.99 | - | - | - |
| ОЗЛ-22 | 20.0 | 7.9 | 0.8 | 1.3 | - | 344 Фториды ... | 10.0 | 1.2 | - | - |
| ОЗС-3 | 15.3 | 14.88 | 0.42 | - | - |  | - | - | - | - |
| ОЗС-4 | 10.9 | 9.63 | 1.27 | - | - |  | - | - | - | - |
| ОЗС-6 | 14.0 | 13.14 | 0.86 | - | - |  | - | 1.53 | - | - |
| ОЗС-12 | 12.0 | 8.9 | 0.8 | 0.5 | - | 344 Фториды ... | 1.8 | - | - | - |
| ОМА-2 | 9.2 | 8.37 | 0.83 | - | - |  | - | - | - |  |
| ОММ-5 | 30.0 | 26.27 | 1.83 | - | 1.9 |  | - | - | - | - |
| РБУ-4 | 6.9 | 6.16 | 0.74 | - | - |  | - | - | - | - |
| РДЗБ-2 | 17.4 | 16.32 | 1.08 | - | - |  | - | - | - | - |
| СК-2-50 | 12.0 | 11.1 | 0.9 | - | - |  | - | - | - | - |
| СМ-5 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | - | - |  | - | - | - | - |
| СМА-2 | 9.2 | 8.37 | 0.83 | - | - |  | - | - | - | - |
| УКС-42 | 14.5 | 13.3 | 1.2 | - | - |  | - | - | - | - |
| УОНИ-13/45 | 16.31 | 10.69 | 0.92 | - | 1.4 | 344 Фториды ... | 3.3 | 0.75 | 1.5 | 13.3 |
| УОНИ-13/55 | 16.99 | 13.9 | 1.09 | - | 1.0 | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.93 | 2.7 | 13.3 |
| УОНИ-13/65 | 7.5 | 4.49 | 1.41 | - | 0.8 | 344 Фториды ... | 0.8 | 1.17 | - | - |
| УОНИ-13/80 | 11.2 | 8.32 | 0.78 | - | 1.05 | 344 Фториды ... | 1.05 | 1.14 | - | - |
| УОНИ-13/85 | 13.0 | 9.8 | 0.6 | - | 1.3 | 344 Фториды ... | 1.3 | 1.1 | - | - |
| ЦЛ-17 | 10.0 | 9.2 | 0.63 | 0.17 | - |  | - | 1.13 | - | - |
| ЦЛ-26М | 9.1 | 9.1 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| ЦМ-6 | 48.7 | 44.4 | 4.3 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЦМ-7 | 37.0 | 35.05 | 1.95 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЦМ-8 | 25.0 | 23.5 | 1.5 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЦМ-9 | 19.0 | 15.9 | 0.3 | - | 2.8 |  | - | - | - | - |
| ЦМ-УПУ | 18.5 | 17.0 | 1.5 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЦН-6Л | 13.0 | 12.15 | 0.62 | 0.23 | - |  | - | 1.21 | - | - |
| ЦТ-15 | 8.0 | 7.06 | 0.55 | 0.35 | - | 164 Никель оксид | 0.04 | 1.61 | - | - |
| ЦТ-28 | 13.9 | 10.76 | 0.93 | 0.21 | - | 164 Никель оксид | 2.0 | - | - | - |
| ЦТ-36 | 7.6 | 6.21 | 1.19 | - | - | 164 Никель оксид | 0.12 | 0.66 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 266 Молибден … | 0.08 |  |  |  |
| ЧМКТ-10 | 7.02 | 6.22 | 0.34 | 0.12 | - | 266 Молибден … | 0.32 | 1.29 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |
| Э 48-М/18 | 13.2 | 9.27 | 1.0 | 1.43 | - | 344 Фториды ... | 1.5 | 0.001 | - | - |
| ЭА-395/8 | 18.5 | 16.98 | 1.2 | 0.32 | - |  | - | - | - | - |
| ЭА-395/9 | 16.0 | 15.47 | 0.1 | 0.43 | - |  | - | 0.9 | - | 0.5 |
| ЭА-400у | 11.0 | 7.4 | 0.7 | 0.9 | - | 344 Фториды ... | 2.0 | 1.6 | - | - |
| ЭА-400/10у | 7.1 | 5.02 | 0.48 | 0.85 | 0.72 | 118 Титан диоксид | 0.03 | 1.35 | 0.99 | 3.4 |
| ЭА-48А/2 | 17.8 | 15.89 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 118 Титан диоксид | 0.01 | 1.76 | 0.9 | 1.9 |
| ЭА-48-М/18 | 13.0 | 10.5 | 2.5 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЭА-48/22 | 10.6 | 6.79 | 1.01 | 1.3 | - | 344 Фториды ... | 1.5 | 0.001 | 0.85 | - |
| ЭА-606/11 | 10.7 | 9.72 | 0.68 | 0.3 | - |  | - | 0.004 | 1.3 | 1.4 |
| ЭА-686/11 | 13.0 | 11.8 | 0.8 | 0.4 | - |  | - | - | - | - |
| ЭА-903/12 | 25.0 | 22.2 | 2.8 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЭА-981/15 | 10.3 | 8.75 | 0.74 | 0.81 | - |  | - | 0.8 | - | - |
| ЭРС-3 | 12.8 | 11.57 | 1.23 | - | - |  | - | - | - | - |
| ЯФ-1 | 21.6 | 13.07 | - | 1.03 | - | 344 Фториды ... | 7.5 | 0.1 | - | - |
| ЯФ-606 | 18.6 | 18.28 | - | - | - | 344 Фториды ... | 0.32 | 0.1 | - | - |
| Ручная дуговая наплавка сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗН-250 | 22.4 | 20.77 | 1.63 | - | - |  | - | 1.04 | - | - |
| ОЗН-300 | 22.5 | 18.08 | 4.42 | - | - |  | - | 1.09 | - | - |
| ЭН-60М | 15.1 | 14.46 | 0.49 | 0.15 | - |  | - | 1.28 | - | - |
| УОНИ-13/НЖ | 10.2 | 9.28 | 0.53 | 0.39 | - |  | - | 0.97 | - | - |
| ОМГ-Н | 37.7 | 35.22 | 0.92 | 1.54 | - | 164 Никель оксид | 0.02 | 1.74 | - | - |
| НР-70 | 21.5 | 17.6 | 3.9 | - | - |  | - | - | - | - |
| Наплавка поверхностных слоев на сталях электродами фтористо-кальциевого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦН-2 | 26.5 | 12.65 | - | 1.16 | - | 344 Фториды ... | 12.69 | - | - | - |
| Р6М5300 | 35.4 | 21.74 | 0.46 | - | - | 344 Фториды ... | 13.2 | - | - | - |
| С1 | 18.6 | 16.02 | 0.55 | 0.15 | - | 344 Фториды ... | 1.88 | - | - | - |
| ОЗИ-3 | 14.0 | 13.33 | 0.49 | 0.18 | - |  | - | 1.97 | - | - |
| ОЗШ-1 | 13.5 | 12.2 | 0.14 | 0.15 | - | 344 Фториды ... | 1.01 | 1.1 | - | - |
| Ручная дуговая сварка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЧ-4 | 10.3 | 8.26 | 0.36 | - | 0.3 | 146 Медь (II) оксид… | 0.05 | 1.87 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 110 Ванадий | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.13 |  |  |  |
| ОЗЧ-1 | 14.7 | 9.81 | 0.47 | - | - | 146 Медь (II) оксид… | 4.42 | 1.65 | - | - |
| МНЧ-2 | 15.9 | 7.53 | 0.92 | - | 0.06 | 164 Никель оксид | 2.37 | 1.34 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 3.61 |  |  |  |
| ОЗЧ-3 | 14.0 | 13.34 | 0.48 | 0.18 | - |  | - | 1.97 | - | - |
| Т-590 | 45.5 | 41.8 | - | 3.7 | - |  | - | - | - | - |
| Т-620 | 42.5 | 39.63 | - | 2.87 | - |  | - | - | - | - |
| ОЗЧ-2 | 10.0 | 4.63 | 0.2 | - | 0.4 | 146 Медь (II) оксид... | 3.55 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.22 |  |  |  |
| ПАНЧ-11 | 10.7 | 4.47 | 1.4 | - | 0.03 | 164 Никель оксид | 4.8 | - | - | - |
| ПАНЧ-12 | 9.6 | 4.80 | 1.7 | - | 0.2 | 164 Никель оксид | 2.9 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка титана и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неплавящийся в аргоне и гелии | 9.2 | - | 0.02 | 0.02 | - | 118 Титан диоксид | 9.16 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.9 | - | - | - |
| Вольфрамовый электрод | 3.8 | - | 0.01 | 0.01 | - | 118 Титан диоксид | 3.58 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 0.2 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомолец-100 | 19.8 | 2.6 | 3.9 | - | 3.5 | 146 Медь (II) оксид... | 9.8 | 1.11 | 0.76 | - |
| Вольфрамовый электрод под защитой гелия | 19.2 | - | - | - | - | 113 Вольфрам триоксид | 0.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 19.1 | - | - | - |
| Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 17.1 | 1.26 | 0.44 | - | - | 146 Медь (II) оксид... | 15.4 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка алюминиево-магниевых сплавов в среде инертных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольфрамовый электрод | 4.8 | - | - | - | 0.6 | 101 Алюминия оксид… | 2.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 1.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.8 | - | - | - |
| Ручная дуговая сварка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38.1 | - | 1.14 | 0.36 | - | 101 Алюминия оксид… | 36.6 | - | - | - |
| ОЗА-2/АК | 61.1 | - | 1.83 | 0.67 | - | 101 Алюминия оксид… | 58.6 | - | - | - |
| Неплавящийся в аргоне и гелии | 5.0 | - | 0.15 | 0.05 | - | 101 Алюминия оксид… | 4.8 | - | - | - |
| ВСН-6 | 17.9 | - | 0.54 | 1.46 | - | 101 Алюминия оксид… | 15.9 | 0.8 | - | - |
| ## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ БЕЗ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присадочной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭП-245 | 12.4 | 11.86 | 0.54 | - | - |  | - | 0.36 | - | - |
| ЦСК-3 | 13.9 | 12.79 | 1.11 | - | - |  | - | 0.53 | - | - |
| Порошковой проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПС-15/2 | 8.4 | 7.52 | 0.88 | - | - |  | - | 0.77 | - | - |
| ЦП-ДСК-1 | 11.7 | 10.93 | 0.77 | - | - |  | - | 0.1 | - | - |
| ПП-ДСК-2 | 11.2 | 10.78 | 0.42 | - | - |  | - | 0.1 | - | - |
| ПП-106 | 10.0 | 8.6 | 0.45 | - | - | 118 Титан диоксид | 0.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.55 |  |  |  |
| ПП-108 | 10.0 | 8.6 | 0.45 | - | - | 118 Титан диоксид | 0.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.55 |  |  |  |
| ПСК-3 | 7.7 | 7.29 | 0.41 | - | - |  | - | 0.72 | - | - |
| ПП-АН-1 | 9.8 | 9.3 | 0.5 | - | - |  | - | - | - | - |
| ПП-АН-2 | 10.0 | 2.65 | 0.45 | - | - | 344 Фториды ... | 6.9 | 0.6 | 0.8 | - |
| ПП-АН-3 | 16.6 | 13.2 | 1.94 | - | - | 344 Фториды ... | 1.46 | 2.7 | - | - |
| ПП-АН-4 | 19.5 | 15.5 | 2.54 | - | - | 344 Фториды ... | 1.46 | 0.65 | - | - |
| ПП-АН-7 | 14.4 | 13.01 | 1.39 | - | - |  | - | 1.45 | - | - |
| В среде углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-АН-8 | 11.75 | 8.93 | 1.32 | - | - | 344 Фториды ... | 1.5 | 1.0 | - | - |
| ПП-АН-9 | 11.7 | 8.4 | 0.9 | - | - | 344 Фториды ... | 2.4 | - | - | - |
| ПП-АН-10 | 19.0 | 16.6 | 0.4 | - | - | 344 Фториды ... | 2.0 | - | - | - |
| ПП-АН-11 | 20.1 | 17.8 | 0.5 | - | - | 344 Фториды ... | 1.8 | - | - | - |
| ПП-АН-17 | 34.1 | 32.4 | - | - | - | 344 Фториды ... | 1.7 | - | - | - |
| ПП-АН-18 | 15.1 | 11.7 | 0.4 | - | - | 344 Фториды ... | 3.0 | - | - | - |
| ПП-АН-5 | 9.82 | 8.75 | 0.64 | - | 0.43 |  | - | - | - | - |
| ## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ В ЗАЩИТНЫХ СРЕДАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В среде углекислого газа электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-0,7ГС | 9.54 | 8.9 | 0.6 | - | 0.04 |  | - | - | - | - |
| Св-0,81Г2С | 10.0 | 7.67 | 1.9 | - | 0.43 |  | - | - | - | - |
| Св-07Г1С | 11.53 | 11.03 | 0.48 | - | 0.02 |  | - | - | - | - |
| Св-08ХГН2МТ | 7.0 | 6.61 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 164 Никель оксид | 0.07 | - | 0.8 | 10.6 |
| Св-08ХГСНЗМД | 4.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | - |  | - | - | - | - |
| Св-08Х20Н9Г7Т | 12.0 | 6.49 | 4.85 | 0.48 | - | 164 Никель оксид | 0.18 | - | - | - |
| Св-08Х19ЮФ2С3 | 7.0 | 3.54 | 0.42 | 1.5 | 1.5 |  | 0.04 | - | - | 14.0 |
| Св-16Х16Н25М6 | 15.0 | 12.55 | 0.35 | 0.1 | - |  | 2.0 | - | - | 2.5 |
| Св-10Х20Н7СТ | 8.0 | 7.52 | 0.45 | 0.03 | - |  | - | - | - | - |
| Св-08Х19НФ2Ц2 | 8.0 | 6.44 | 0.4 | 0.5 | - | 164 Никель оксид | 0.66 | - | - | - |
| Св-10Г2Н2СМТ | 12.0 | 11.86 | 0.14 | - | - |  | - | - | - | - |
| Св-08ХГСМЗДМ | 4.4 | 3.97 | 0.22 | 0.16 | - | 164 Никель оксид | 0.05 | - | 0.52 | 11.0 |
| ЭП-245 | 12.4 | 11.79 | 0.61 | - | - |  | - | - | - | 3.2 |
| ЭП-704 | 8.4 | 7.42 | 0.8 | 0.07 | - | 164 Никель оксид | 0.11 | - | - | - |
| ЭП-854 | 7.6 | 6.22 | 0.7 | 0.6 | - | 164 Никель оксид | 0.08 | - | - | 2.0 |
| Плавящийся электрод | 9.7 | 6.83 | 1.05 | 0.8 | - | 164 Никель оксид | 1.02 | - | 0.43 | 7.85 |
| В среде углекислого газа активированной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АП-АН-5 | 7.67 | 6.28 | 0.46 | - | - | 344 Фториды ... | 0.93 | - | - | - |
| АП-АН-2 | 14.4 | 13.02 | 0.73 | - | - | 344 Фториды ... | 0.65 | - | - | - |
| АП-АН-4 | 12.7 | 11.4 | 0.69 | - | - | 344 Фториды ... | 0.61 | - | - | - |
| ПП-АН8 | 17.0 | 13.8 | 2.0 | - | - | 344 Фториды ... | 1.2 | 0.3 | - | - |
| ПП-АНА1 | 15.1 | 9.08 | 3.2 | 0.15 | - | 344 Фториды ... | 2.42 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.21 |  |  |  |
| ПП-АНА2 | 22.5 | 13.03 | 1.24 | 1.35 | - | 344 Фториды ... | 6.32 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.52 |  |  |  |
| ПП-АНА3 | 16.1 | 8.38 | 1.93 | 0.96 | - | 344 Фториды ... | 4.57 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.21 |  |  |  |
| ПП-АНА-4 | 16.7 | 7.53 | 2.92 | 0.85 | - | 344 Фториды ... | 4.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.95 |  |  |  |
| ## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА МЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка меди в среде азота электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 | 14.0 | 2.6 | 0.2 | - | 1.5 | 146 Медь (II) оксид... | 9.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.7 |  |  |  |
| Сварка медно-никелевых сплавов в среде азота электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 | 17.0 | 3.5 | 0.3 | - | 1.5 | 146 Медь (II) оксид... | 11.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.7 |  |  |  |
| М1 | 11.5 | - | 0.5 | - | - | 146 Медь (II) оксид... | 11.0 | - | - | - |
| КМЦ | 8.0 | - | 0.6 | - | 0.3 | 146 Медь (II) оксид... | 7.1 | - | - | - |
| МНЛНТ-5-1-02-0,2 | 7.2 | - | 0.2 | - | - | 146 Медь (II) оксид... | 7.0 | - | - | - |
| ## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СПЛАВОВ В СРЕДЕ АРГОНА И ГЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-20 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 101 Алюминия оксид… | 7.6 | - | - | - |
| АМЦ | 22.1 | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | 101 Алюминия оксид… | 20.4 | - | 0.35 | - |
| АМГ | 20.0 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | 101 Алюминия оксид… | 16.6 | - | 0.38 | - |
|  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид | 1.5 |  |  |  |
| АМГ-6Т | 17.54 | 1.56 | 0.23 | 0.5 | 0.45 | 101 Алюминия оксид… | 8.5 | - | 0.33 | - |
|  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.8 |  |  |  |
| Алюминиевой проволокой | 10.0 | - | - | - | - | 101 Алюминия оксид… | 10.0 | - | 0.9 | - |
| Сплав 3 | 20.3 | - | 1.1 | - | - | 101 Алюминия оксид… | 19.2 | - | - | - |
| ОЗА-2/ак | 61.0 | - | - | - | - | 172 Алюминия хлорид… | 33.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 101 Алюминия оксид… | 28.0 |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38.0 | - | - | - | - | 172 Алюминия хлорид… | 18.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 101 Алюминия оксид… | 20.0 |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока | 14.7 | - | - | - | - | 118 Титан диоксид | 14.7 | - | - | - |

| Св. материал | аэрозоль | 0123 | 0143 | 0203 | 2908 | прочее | кол-во | 0342 | 0301 | 0337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПЛАВКА НА Ме) ЛИТЫМИ ТВЕРДЫМИ СПЛАВАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электродуговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-1 | 25.4 | - | - | 1.10 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |
| С-2 | 19.3 | - | - | 0.8 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |
| С-27 | 22.2 | - | - | 1.0 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |
| В-2К | 16.6 | - | - | 1.7 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 14.3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт | 0.6 |  |  |  |
| Ручная газовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-27 | 3.16 | - | - | 0.01 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.13 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |
| В-2К | 2.32 | - | - | 0.47 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1.84 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт | 0.01 |  |  |  |
| С-1 | 3.4 | - | - | 0.01 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.35 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.04 |  |  |  |
| С-2 | 2.9 | - | - | 0.003 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2.877 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |
| Наплавка стержневыми электродами с легирующей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КХБ-45 | 39.6 | - | - | 2.1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37.5 | - | - | - |
| БХ-2 | 42.9 | - | - | 2.6 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 40.3 | - | - | - |
| ХР-19 | 41.4 | - | - | 4.4 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37.0 | - | - | - |
| Наплавка литыми карбидами, ручная газовая сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭЛИТ-ТЗ (трубч. электр.) | 3.9 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.9 | - | - | - |
| Наплавка наплавочными смесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ | 81.1 | - | - | 0.003 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 81.067 | - | - | - |
| БХ | 54.2 | - | - | 0.008 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 54.192 | - | - | - |
| Сталинит М | 92.5 | - | 9.48 | 0.011 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 83.009 | - | - | - |
| Наплавка порошками для напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНГН | 39.7 | - | - | 0.36 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 39.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный | 0.24 |  |  |  |
| ВСНГН | 23.4 | - | - | 0.1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |
| Наплавка антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплав АКМО-8-1-3 | 22.0 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.0 | - | 15.8 | - |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.03 |  |  |  |
| Порошковый электрод | 22.0 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.0 | - | 16.3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.02 |  |  |  |
| Наплавка режущего инструмента безвольфрамовой быстрорежущей сталью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПИГШ-1 | 22.2 | 20.53 | 1.23 | - | 0.44 | - | - | - | - | - |
| КПРИ-1 | 28.2 | 24.49 | 0.75 | - | - | 344 Фториды ... | 2.96 | - | - | - |
| Р6М5 | 35.4 | 21.24 | 0.50 | 0.46 | - | 344 Фториды ... | 13.2 | - | - | - |
| Наплавка порошковой проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭН-60М | 24.8 | - | 0.67 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.73 |  |  |  |
| ПП-АН-8 | 9.1 | 2.5 | 1.0 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.6 |  |  |  |
| ПП-АН-9 | 11.7 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 9.3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.4 |  |  |  |
| ПП-АН-10 | 19.1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 17.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.0 |  |  |  |
| ПП-АН-11 | 20.1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18.3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.8 |  |  |  |
| ПП-АН-12 | 34.1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 32.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.7 |  |  |  |
| ПП-АН-18 | 15.1 | - | - | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 12.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 3.0 |  |  |  |
| ПП-АН-125 | 16.8 | 6.8 | 2.1 | 3.1 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.0 |  |  |  |
| ПП-АН-170 | 24.1 | 9.3 | 0.1 | 2.8 | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 10.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.9 |  |  |  |
| ПП-АН-171 | 23.9 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.6 |  |  |  |
| ПП-АН-Г1ЗНЧ | 33.5 | 19.2 | 10.7 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2.6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.0 |  |  |  |
| ПП-АН-124 | 50.9 | 40.6 | 3.3 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.0 |  |  |  |
| Наплавка порошковыми лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛ-АН-101 | 8.5 | - | 0.2 | 2.9 | 0.2 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.2 | - | - | - |
| ПЛ-АН-111 | 8.2 | - | 0.2 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 8.0 | - | - | - |
| ПЛ-АН-Ш | 35.1 | - | 0.3 | 3.2 | 0.3 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 7.3 |  |  |  |
| Ручная аргонно-дуговая наплавка неплавящимся (вольфрамовым) электродом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медноникелевый сплав | 1.25 | - | 0.01 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0.96 | - | 0.15 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 0.12 |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 4.75 | 0.66 | 0.05 | - | - | 164 Никель оксид | 0.65 | - | 0.6 | - |
|  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 1.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… | 0.58 |  |  |  |
| Полуавтоматическая наплавка плавящимся электродом в среде аргона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 7.0 | 2.93 | 0.14 | - | - | 164 Никель оксид | 0.97 | - | 0.13 | - |
|  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 1.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… | 0.58 |  |  |  |
| Дуговая металлизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-08Г2С | 26.0 | - | 1.0 | - | 0.1 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.9 | - | - | - |
| Св-07Х25Н13 | 40.0 | - | 3.0 | 0.2 | 0.2 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 36.6 | - | - | - |
| ЗК-7 | 14.0 | - | 0.1 | - | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 13.9 | - | - | - |
| Наплавка порошковыми электродными лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порошковые ленты, сердечник из смеси порошков металлического марганца и никеля. Коэффициент заполнения 67-70% | 9.8 | - | 1.8 | - | - | 146 Медь (II) оксид... | 0.7 | 0.4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 0.2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 6.8 | - | - | - |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ПОД ФЛЮСАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка и наплавка стали с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСЦ-45 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | - | 0.05 | 344 Фториды ... | 0.01 | 0.15 | 0.006 | 1.285 |
| АН-348А | 0.20 | 0.06 | 0.02 | - | 0.05 | 344 Фториды ... | 0.07 | 0.06 | 0.001 | 0.71 |
| ФЦ-7 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 |  | - | 0.05 | 0.003 | - |
| ФЦ-11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | - |  | - | 0.02 | - | - |
| ФЦ-12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - |  | - | 0.02 | - | - |
| АН-17М | 0.10 | 0.01 | 0.09 | - | - |  | - | 0.03 | - | - |
| АН-22 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | - | - |  | - | 0.02 | - | - |
| АН-26 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | - | - |  | - | 0.03 | - | - |
| АН-30 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - |  | - | 0.03 | - | - |
| АН-42 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | - | - |  | - | 0.02 | - | - |
| АН-47 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | - | - |  | - | 0.03 | - | - |
| АН-60 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - | - |  | - | - | - | - |
| АН-64 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - | - |  | - | - | - | - |
| 48-ОФ-6 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | - |  | - | 0.07 | - | - |
| 48-ОФ-6М | 0.1 | 0.09 | 0.009 | - | - | 164 Никель оксид | 0.001 | 0.04 | - | - |
| 48-ОФ-7 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | - |  | - | 0.02 | - | - |
| 48-ОФ-11 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | - | - |  | - | 0.06 | - | - |
| 48-ОФ-26 | 0.16 | 0.14 | - | - | - | 164 Никель оксид | 0.02 | 0.05 | - | - |
| ФЦП-2 | 0.08 | 0.01 | - | - | 0.05 | 164 Никель оксид | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - |
| ФЦ-2 | 0.08 | 0.03 | - | - | 0.05 |  | - | 0.033 | 0.006 | - |
| ФЦ-6 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.033 | - | - |
| АН-18 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.027 | - | - |
| АН-15М | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.017 | - | - |
| АН-20С | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.02 | - | - |
| ФЦ-2а | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.2 | - | - |
| ФЦ-2л | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  | - | 0.033 | 0.006 | - |
| Сварка стали с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНК-18 | 0.45 | 0.4 | 0.01 | - | 0.04 |  | - | 0.042 | - | - |
| АНК-19 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | - | - |  | - | 0.018 | - | - |
| АНК-30 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | - | - |  | - | 0.018 | - | - |
| ЖС-450 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | - | - |  | - | 0.018 | - | 22.4 |
| К-1 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | - |  | - | 0.15 | - | 0.5 |
| К-8 | 4.9 | 4.9 | - | - | - |  | - | 0.13 | - | 17.78 |
| КС-12-А2 | 3.4 | 3.27 | 0.13 | - | - |  | - | 0.43 | - | 20.0 |
| К-11 | 1.3 | 1.21 | 0.09 | - | - |  | - | 0.14 | 0.6 | - |
| 48АНК-54 | 0.25 | 0.12 | - | - | 0.05 | 344 Фториды ... | 0.08 | - | - | - |
| ## СВАРКА И НАПЛАВКА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН-А1 | 52.8 | 21.6 | - | - | - | 101 Алюминия оксид… | 31.2 | 4.16 | - | - |
| с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖА-64 | 0.3 | - | - | - | - | 101 Алюминия оксид… | 0.12 | 0.076 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.18 |  |  |  |

*) Ме (оксид металла)- металл (и его оксид), с которым производится соответствующая технологическая операция

Таблица 2

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при дуговой наплавке с газопламенным напылением

(на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Используемый материал, его марка и диаметр, мм |  | Состав газовой среды |  | Режим работы сварочного оборудования |  |  |  |  |  |  | Загрязняющие вещества, г/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сварочный аэрозоль | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | марганец и его соед. |  | железа оксид |  | Прочие |  |  |  |
|  |  |  |  | Сила тока, J, A |  |  |  | Напряжение, U, B |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Кол-во |  |
| ## ДУГОВАЯ НАПЛАВКА С ГАЗОПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стали-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пружинная проволока II кл. (1,6) ГОСТ 9389-75 | Пропан-бутановая смесь + кислород |  |  |  | 140-150 | 22-24 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0.64 |  | 24.05 |  | 164 Никель оксид ... |  | 0.01 |
|  | Природный газ + кислород |  |  |  | 140-150 | 22-24 |  |  | 17.9 |  |  |  | 0.4 |  | 17.4 |  | 164 Никель оксид ... |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 220 | 24-26 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0.7 |  | 13.7 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 240 | 24-26 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0.2 |  | 11.1 |  | 164 Никель оксид ... |  | 0.3 |
| Нп-30ХГ-СА(1,6) | Углекислый газ |  |  |  | 240 | 23-24 |  |  | 8.9 |  |  |  | 0.4 |  | 8.5 |  | 164 Никель оксид ... |  | - |
| Св-08Г2С(1,6) | Углекислый газ |  |  |  | 300-330 | 28-30 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0.3 |  | 8.7 |  | 164 Никель оксид ... |  | 1.3 |
| Св-08(2,0) | Пропан-бутановая смесь + кислород |  |  |  | 190-200 | 22-24 |  |  | 26.0 |  |  |  | 1.0 |  | 25.0 |  | - |  | - |
| Св-08Г2С(2,0) | Углекислый газ |  |  |  | 300-330 | 28-30 |  |  | 11.4 |  |  |  | 1.50 |  | 7.7 |  | 344 Фториды |  | 2.2 |
| Чугуна СЧ-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034-2 (4,0) | Углекислый газ |  | 130-140 |  |  |  | 22-25 |  |  | 9.9 |  |  | 0.2 |  | 9.2 |  | 344 Фториды |  | 0.5 |
| ЦЧ4 (4,0) | Углекислый газ |  | 130-140 |  |  |  | 23-25 |  |  | 6.8 |  |  | 0.3 |  | 4.3 |  | 344 Фториды |  | 2.2 |
| МНЧ-2 (4,0) | Углекислый газ |  | 130-140 |  |  |  | 23-25 |  |  | 15.9 |  |  | 0.7 |  | 9.7 |  | 344 Фториды |  | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид ... |  | 2.4 |

Таблица 3

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах

| Технологический процесс (операция) | Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код и наименование | Удельное количество |
| ## КОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА СТАЛИ |  |  |
| Стыковая и линейная | 123 Железо (II) оксид | 8.9710-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.2810-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
| Точечная | 123 Железо (II) оксид | 1.3510-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.0410-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
| Точечная, высоколегированных сталей на машинах МПТ-75, МПТ-100, МТПП-75 | Сварочный аэрозоль (имеет состав свариваемых материалов) | 0.00139 г/с на машину |
| Сварка трением | 337 Углерод оксид | 0.008 г/см2 площади стыка |
| ## ГАЗОВАЯ СВАРКА |  |  |
| Стали ацетилен-кислородным пламенем | 301 Азота диоксид | 22 г/кг ацетилена |
| Алюминия ацетилен-кислородным пламенем | 101 Алюминия оксид… | 0.06 г/кг ацетилена |
|  | 301 Азота диоксид | 22 г/кг ацетилена |
| Стали пропан-бутановой смесью | 301 Азота диоксид | 15 г/кг смеси |
| Алюминия пропан-бутановой смесью | 101 Алюминия оксид… | 0.06 г/кг смеси |
|  | 301 Азота диоксид | 15 г/кг смеси |
| Радиочастотная сварка алюминия агрегатом типа 16-76 | 101 Алюминия оксид… | 2.03 г/с на 1 агрегат |
| Плазменное напыление алюминия | 101 Алюминия оксид… | 77.5 г/кг расходуемого порошка |
| Металлизация стали цинком | 207 Цинк оксид… | 96 г/кг расходуемой проволоки |
| Плазменное напыление алюминиевых сплавов | 101 Алюминия оксид… | 0.5 г/кг сплава |
| Плазменное напыление медных сплавов | 146 Медь (II) оксид | 0.4 г/кг сплава |
| Плазменное напыление цинковых сплавов | 207 Цинк оксид… | 0.4 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление алюминиевых сплавов | 101 Алюминия оксид… | 1.8 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление цинковых сплавов | 207 Цинк оксид… | 0.78 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление стали | 123 Железо (II) оксид | 2.12 г/кг сплава |
| ДУГОВАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОВОЛОКИ: |  |  |
| СВ-08Г2С | 123 Железо (II) оксид | 38.0 г/кг расходуемой проволоки |
|  | 143 Марганец и его соединения | 1.48 г/кг |
|  | 2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2 | 0.16 г/кг |
| СВ-07Х25Н13 | 123 Железо (II) оксид | 47.0 г/кг |
|  | 143 Марганец и его соединения | 3.6 г/кг |
|  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.26 г/кг |
| ЭК-7 | 2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2 | 17.0 г/кг |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.07 г/кг |

Таблица 4

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ

при резке металлов и сплавов (на длину реза, г/м; на единицу оборудования, г/ч)

| Толщина разрезаемых листов*), мм | Наименование и удельные количества загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочный аэрозоль |  | В том числе |  |  | 0337 Углерод оксид |  | 0301 Азота диоксид |  |
|  |  |  | Наименование вещества | Количество |  |  |  |  |  |
|  | г/м | г/ч |  | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |

| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/м | г/ч | Наименование вещества | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
| ## ГАЗОВАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.25 | 74.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.04 | 1.1 | 1.50 | 49.5 | 1.18 | 39.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.21 | 72.9 |  |  |  |  |
| 10 | 4.50 | 131.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.06 | 1.9 | 2.18 | 63.4 | 2.2 | 64.1 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.44 | 129.1 |  |  |  |  |
| 20 | 9.00 | 200.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.13 | 3.0 | 2.93 | 65.0 | 2.40 | 53.2 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 8.87 | 197.0 |  |  |  |  |
| Качественная легированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.50 | 82.5 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.04 | 1.25 | 1.3 | 42.9 | 1.02 | 33.6 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.46 | 81.25 |  |  |  |  |
| 10 | 5.00 | 145.5 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.08 | 2.5 | 1.9 | 55.2 | 1.49 | 43.4 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.92 | 143.0 |  |  |  |  |
| 20 | 10.0 | 222.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.16 | 5.0 | 2.6 | 57.2 | 2.02 | 44.9 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.84 | 217.0 |  |  |  |  |
| Высокомарганцовистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.45 | 80.10 | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.6 | 1.4 | 46.2 | 1.1 | 36.3 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.39 | 78.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.01 | 0.3 |  |  |  |  |
| 10 | 4.90 | 142.2 | 143 Марганец и его соединения | 0.10 | 2.8 | 2.0 | 58.2 | 1.6 | 46.6 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.78 | 138.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 0.6 |  |  |  |  |
| 20 | 9.80 | 217.5 | 143 Марганец и его соединения | 0.20 | 4.4 | 2.7 | 59.9 | 2.2 | 48.8 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.56 | 212.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.04 | 0.9 |  |  |  |  |
| Сплавы титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.0 | 140.0 | 118 Титан диоксид | 4.98 | 139.0 | 0.6 | 16.8 | 0.2 | 5.6 |
|  | 5.0 | 140.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.01 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.01 | 0.5 |  |  |  |  |
| 12 | 15.0 | 315.0 | 118 Титан диоксид | 14.94 | 314.0 | 1.5 | 31.5 | 0.6 | 12.6 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.03 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 | 0.5 |  |  |  |  |
| 20 | 25.0 | 390.0 | 118 Титан диоксид | 24.90 | 388.0 | 2.5 | 38.0 | 1.0 | 15.6 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
| 30 | 35.0 | 355.0 | 118 Титан диоксид | 34.86 | 354.0 | 2.7 | 27.6 | 1.5 | 15.3 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.07 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.07 | 0.5 |  |  |  |  |
| ## ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.1 | 811.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.12 | 23.7 | 1.4 | 277.0 | 6.8 | 1187.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 3.98 | 787.3 |  |  |  |  |
| Низколегированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6.0 | 792.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.18 | 23.7 | 2.0 | 264.0 | 10.0 | 1320.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 5.82 | 768.3 |  |  |  |  |
| 20 | 10.0 | 960.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.3 | 28.8 | 2.5 | 247.0 | 14.0 | 1240.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.7 | 931.2 |  |  |  |  |
| Качественная легированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.0 | 990.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.12 | 40.0 | 1.43 | 429.0 | 6.3 | 2075.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.88 | 950.0 |  |  |  |  |
| 10 | 5.0 | 1370 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.25 | 70.0 | 1.87 | 467.0 | 9.5 | 2610.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.75 | 1300 |  |  |  |  |
| 20 | 12.0 | 1582 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.8 | 106.0 | 2.10 | 277.0 | 12.7 | 1675.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 11.2 | 1476.0 |  |  |  |  |
| Высокомарганцовистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.0 | 793.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.08 | 15.8 | 1.4 | 277.0 | 6.50 | 1286.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 3.9 | 774.0 |  |  |  |  |
| 10 | 5.8 | 765.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.09 | 12.0 | 2.0 | 264.0 | 10.0 | 1320.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.01 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 5.7 | 752.0 |  |  |  |  |
| 20 | 9.6 | 920.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.18 | 18.4 | 2.5 | 240.0 | 13.0 | 1247.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 3.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.4 | 897.9 |  |  |  |  |
| Сплавы АМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.7 | 826.0 | 101 Алюминия оксид… | 4.51 | 793.0 | 0.5 | 153.0 | 2.0 | 612.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.16 | 28.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 | 5.0 |  |  |  |  |
| 20 | 11.7 | 1120 | 101 Алюминия оксид… | 11.20 | 1075.0 | 0.6 | 75.6 | 3.0 | 378.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.34 | 38.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.1 | 7.0 |  |  |  |  |
| 80 | 46.7 | 1200 | 101 Алюминия оксид… | 44.8 | 1152.0 | 1.0 | 27.0 | 9.0 | 243.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 1.6 | 41.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.3 | 7.0 |  |  |  |  |
| Сплавы титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11.2 | 450.0 | 118 Титан диоксид | 11.16 | 448.0 | 0.4 | 62.4 | 10.5 | 1640.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.02 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.02 | 1.0 |  |  |  |  |
| 20 | 22.5 | 540.0 | 118 Титан диоксид | 22.4 | 538.0 | 0.5 | 40.0 | 14.7 | 1175.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
| 30 | 33.8 | 690.0 | 118 Титан диоксид | 33.7 | 687.0 | 0.6 | 32.3 | 18.9 | 1020.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  |
| ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ СТРОЖКА (г на 1 кг угольных электродов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
|  | г/кг |  | Наименование вещества | г/кг |  | г/кг |  | г/кг |  |
| Высокомарганцовистой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 100.0 | - | 143 Марганец и его соединения | 2.0 | - | 250.0 | - | 50.0 | - |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 97.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.4 |  |  |  |  |  |

| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/м | г/ч | Наименование вещества | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
| Титанового сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 500.0 | - | 118 Титан диоксид | 498.0 | - | 500.0 | - | 130.0 | - |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 1.0 |  |  |  |  |  |
| Электродуговая резка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.0 | - | 101 Алюминия оксид… | 0.97 | - | 0.2 | - | 1.0 | - |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.0 | - | 101 Алюминия оксид… | 1.94 | - | 0.6 | - | 2.0 | - |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.0 | - | 101 Алюминия оксид… | 3.88 | - | 0.9 | - | 4.0 | - |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30 | 6.0 | - | 101 Алюминия оксид… | 5.82 | - | 1.8 | - | 8.0 | - |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.06 |  |  |  |  |  |

*) Примечание: При отличии толщины разрезаемого листа от указанной в таблице 4. количество выбросов загрязняющих веществ определяется интерполяцией.

Таблица 5

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ

при индукционной наплавке

(на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Марка наплавляемого порошка | Наименование и удельные количества загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочный аэрозоль | В том числе |  |  |  | 0337 Углерод оксид |
|  |  | 0143 Марганец и его соединения … | 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0123 Железо (II) оксид | 0309 Бор аморфный |  |
| ПГ-УС25 | 1.296 | 0.01 | 0.11 | 0.132 | 1.044 | 0.395 |
| ТС-С1 | 0.706 | 0.003 | 0.02 | 0.413 | 0.27 | 0.312 |
| ПГ-С27 | 1.568 | - | 0.39 | 0.638 | 0.54 | 0.6 |

Литература

- Сварка и свариваемые материалы (в трех томах) // под ред. В.И. Волченкова, Металлургия , М., 1991

- Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ их распределение в воздухе. Справ. изд. – М.: Химия, 1991. - 368 с., ил.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений). НИИ Атмосфера, Спб, 2000

- Сборник по расчету выбросов загрязняющих веществ различными производствами. Л., 1986, Гидометеоиздат.

- Письмо № 879/23 от 27.11.87 «О сборнике по расчету выбросов в атмосферу» (ГТО им. Воейкова).

- Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий Минавтосельхозмаша – М.: Гипроавтопром, 1991.

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. – М.: Проектпромвентиляция, 1990

- Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли (для п/я А-1379) М., 1989. МПТИ

- Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли (в 2-х томах). Харьков, 1991

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы: КазЭКОЭКСП, 1996

- РК 3.02.036.99. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.695-98. –М.: 1998 - 69 с.

- РК 3.02.037.99. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.696-98. – М.: 1998 - 132 с.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. – СПб.: изд-во «Петербург - XXI век», 2000. - 320 с.

- РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Алматы, 1997

Названия Министерств, ведомств и организаций приведены на момент утверждения документа

 Ме (оксид Ме) - металл (и его оксид), с которым производится соответствующая технологическая операция