у

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 31.03.2005 №  182

# РАСЧЕТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (МЕТОДИКА)

по определению состава и количества вредных (загрязняющих) веществ,

выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом

производстве алюминия

# I. Общие положения

Расчетная инструкция по определению состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия (далее - Методика) предназначена для определения на единой методологической основе состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом получении алюминия с использованием электролизеров с предварительно обожженными анодами и электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним и боковым токоподводом.

Методика используется при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов, технических нормативов выбросов и инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами и электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним и боковым токоподводом.

II. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия

Расчет состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия, базируется на использовании данных материального баланса сырьевых компонентов, содержащих загрязняющие вещества.

Основой для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия являются данные организации (цеха, корпуса электролиза) о расходе и химическом составе фторсолей, обожженных анодов, эффективности укрытия, количестве огарков и содержании в них фтора и серы, съеме угольной пены и ее химическом составе, избытке электролита и др.

Под твердыми и газообразными фторидами подразумеваются, соответственно, плохо растворимые неорганические фториды и фтористый водород в пересчете на фтор.

Количество образующегося оксида углерода при известном расходе анодного материала определяется количеством кислорода, взаимодействующего с анодным материалом.

Под количеством оксида углерода, отходящего от электролизеров, подразумевается количество СО после дожигания в «огоньках» или горелках. При расчетах различают: количество оксида углерода, образующегося при горении анода; количество оксида углерода, отходящего от электролизера.

Для расчета коэффициента эффективности улавливания вредных веществ системой организованного отсоса Методика предполагает применение хронометража технологического состояния электролизера.

В соответствии с нормированием расхода сырья и материалов на технологические нужды при электролитическом производстве алюминия принимается, что пусковое сырье расходуется лишь на пропитку футеровки, а потери фторидов в газовую фазу учитываются в том количестве, которое расходуется на технологические нужды и входит в статью «приход фтора (Пф)».

При пуске электролизеров после капитального ремонта все фторсодержащее сырье, предназначенное для этой операции, загружается в электролизер единовременно, а в балансе условно распределяется на весь срок службы электролизера и, соответственно, на все электролизеры корпуса.

Степень улавливания газообразных и твердых веществ в установке газоочистки определяется инструментально в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий как отношение количества уловленных веществ к количеству, поступающему в систему газоочистки:

Эв=Квго−КвгоиКвго,                                                          (1)

где Эв – эффективность улавливания вещества, доли ед.;

Квго- количество вещества, поступающего на газоочистку, кг/т Al;

Квгои- инструментально определенное количество вещества, поступающего в атмосферный воздух после газоочистки, кг/т Al.

Коэффициент полезного использования (далее – КПИ) работы газоочистки определяется как отношение числа часов работы газоочистки к продолжительности периода работы соответствующего технологического оборудования, за который определяется величина выбросов:

Этго=ТгоТто,                                                          (2)

где Этго – коэффициент полезного использования аппаратов газоочистки, доли ед.;

Тго – время работы газоочистки, час;

Тто – время работы технологического оборудования, час.

Средняя эффективность системы организованного отсоса определяется производственными службами с учетом хронометража за состоянием электролизеров и заданного значения эффективностей в каждом состоянии электролизера.

III. Расчет выбросов фтористых соединений в атмосферный воздух

при электролитическом производстве алюминия

### Исходными данными для расчета выбросов фтористых соединений в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия являются:

приход свежих и вторичных фторсолей в пересчете на фтор (Пф, кг/т Al), в том числе свежего криолита (Пфкс), фтористого алюминия (Пфа), фтористого кальция (Пфк), вторичного криолита (Пфвт), флотационного криолита (Пфкф), регенерационного криолита (Пфкр) с фторированным глиноземом (ПФГЛ ), принимается по данным организации;

транспортные потери (Рфт, кг/т Al) принимаются по данным организации, при отсутствии данных принимаются на уровне 5 % от прихода свежих и вторичных фторсолей: Рфт = 0,05Пф.

Для электролизеров с предварительно обоженными анодами:

количество извлекаемых анодных огарков (Рог, кг/т Al) определяется производственными службами;

массовая доля фтора в анодных огарках (Дфог, доли ед.) определяется производственными службами путем химического анализа анодных огарков;

количество снимаемой угольной пены (Рп, кг/т Al) определяется производственными службами;

массовая доля фтора в угольной пене (Дфп, доли ед.) определяется производственными службами путем химического анализа угольной пены;

избыток электролита (Рэли, кг/т Al) принимается по данным организации;

массовая доля фтора в электролите (Дфэл, доли ед.) определяется производственными службами путем химического анализа электролита;

частота (в, шт/сутки) и продолжительность (tв, мин.) анодных эффектов принимаются по данным организации;

среднесуточная производительность электролизера (В, т/сутки) принимается по данным организации.

Общее количество фтористых соединений, отходящих от электролизеров в виде пыли и газа, определяется из их общего баланса как разность между суммарным приходом фтора в виде свежего, вторичного, регенерационного и флотационного криолита (при сухой очистке газов - в виде фторированного глинозема), фтористого алюминия и криолита на пуск электролизеров и суммой расходных статей фтора с потерями при транспортировке, с перфторуглеродами при анодных эффектах, снимаемой угольной пеной, если такая операция осуществляется, с анодными огарками (для электролизеров с обожженными анодами), на пропитку угольной футеровки (для электролизеров с обожженными анодами и при сухой очистке газов может добавиться статья расхода фтора с избытком электролита).

Приход фтористых солей на технологические нужды определяется в соответствии с нормированием расхода сырья и материалов на технологические нужды при электролитическом производстве алюминия.

Расход фтора в виде пыли и газа определяется по следующей обобщенной формуле:

Рфпг=Пфкс+Пфа+Пфк+Пфвт+Пфкр+Пфкф+Пфпуск−Рфт+Рфпфу+Рфп+Рффут+Pфэл .          (3)

Здесь и далее условные обозначения приведены в приложении 1 к Методике.

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с обожженными анодами, исключаются Пфк и Пфвт и добавляется Рфог.

Для корпусов электролиза, оборудованных установками сухой очистки газов, вторичные фторсоли поступают в электролизеры в виде фтористых соединений, улавливаемых глиноземом. Тогда формула (3) примет вид:

Рфпг=Пфкс+Пфа+Пфк+Пфвт+Пфгл+Пфкф+Пфпуск−Рфт+Рфпфу+Рфп+Рфэл+Рффут .                 (4)

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с обожженными анодами, в формуле (4) исключаются Пфк и Пфвт и добавляется Рфог.

Поскольку принимается, что приход фтора на пуск электролизеров соответствует его расходу на пропитку футеровки (т.е. Пфпуск≈Рффут) эти параметры могут быть исключены из формул (3) и (4), а расчет ведется, исходя из средней эксплуатационной величины прихода фторсолей на эксплуатацию без учета их затрат на пуск электролизеров.

Приход фтористых соединений со свежим криолитом определяется, исходя из количества свежего криолита, поступающего на технологию, и содержания фтористых соединений в свежем криолите:

Пфкс=Пкс⋅Дфкс,                                                         (5)

где Пкс – приход свежего криолита, кг/т Al;

Дфкс - массовая доля фтора в свежем криолите, доли ед.;

Пфа- приход фторида алюминия в пересчете на фтор, кг/т Al.

Приход фтористых соединений с фторидом алюминия определяется, исходя из количества поступающего фторида алюминия и содержания в нем фтористых соединений:

Пфа=Па⋅Дфа,                                                            (6)

где Па – приход фтористого алюминия, кг/т Al;

Дфа - массовая доля фтора во фтористом алюминии, доли ед.;

Пфк- приход фтористого кальция в пересчете на фтор, кг/т Al.

Приход фтористых соединений с фтористым кальцием определяется, исходя из количества поступающего фтористого кальция и содержания в нем фтористых соединений (для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с обожженными анодами, Пфк не рассчитывается):

Пфк=Пк⋅Дфк ,                                                         (7)

где Пк – приход фтористого кальция, кг/т Al;

Дфк - массовая доля фтора во фтористом кальции, доли ед.;

Пфвт - приход вторичного криолита (поступающего из внешних источников) в пересчете на фтор, кг/т Al.

Приход фтористых соединений с вторичным криолитом определяется, исходя из количества вторичного криолита, поступающего в электролизер, и содержания в нем фтористых соединений (для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с обожженными анодами, Пфвт не рассчитывается):

Пфвт=Пвт⋅Дфвт,                                                                (8)

где Пвт – приход вторичного криолита, кг/т Al;

Дфвт - массовая доля фтора во вторичном криолите, доли ед.;

Пфкр - приход регенерационного криолита в пересчете на фтор, кг/т Al.

Приход фтористых соединений с регенерационным криолитом определяется, исходя из количества регенерационного криолита, возвращаемого в процесс электролиза после очистки, и содержания фтористых соединений в регенерационном криолите:

Пфкр=Пкр⋅Дфкр,                                                             (9)

где Пкр – приход регенерационного криолита, кг/т Al;

Дфкр - массовая доля фтора в регенерационном криолите, доли ед.

При сухой очистке газов:

Приход фтора с фторированным глиноземом (Пфгл) определяется, исходя из количества глинозема, направляемого в цех электролиза после сухой очистки, и содержания фтора общего в отработанном (фторированном) глиноземе:

Пфгл=Дфгл⋅Пгл,                                                            (10)

где Дфгл - массовая доля фтора во фторированном глиноземе, доли ед.;

Пгл - количество фторированного глинозема, кг/т Al.

Пфкф - приход флотационного криолита в пересчете на фтор, кг/т Al.

Приход фтористых соединений с флотационным криолитом определяется, исходя из количества флотационного криолита, направляемого в цех электролиза после флотации снятой угольной пены, и содержания фтористых соединений во флотационном криолите:

Пфкф=Пкф⋅Дфкф,                                                             (11)

где Пкф – приход флотационного криолита, кг/т Al;

Дфкф - массовая доля фтора во флотационном криолите, доли ед.

Регенерационный и флотационный криолит в сумме составляют смешанный криолит (Псм).

За время трехминутного анодного эффекта из электролизера выделяется в среднем 0,6 кг фтора в виде CF4 и C2F6  (за исключением электролизеров с обожженными анодами). С учетом среднесуточной производительности электролизеров, частоты и продолжительности анодных эффектов потери фтора в расчете на 1 т алюминия определяются по формуле:

Рфпфу=0,6⋅τв⋅tв3⋅В,                                                       (12)

где 0,6 - количество фтора, теряемого в виде перфторуглеродов за время 3-х минутной вспышки, кг;

в - частота анодных эффектов, шт/сутки;

tв - средняя продолжительность анодных эффектов, мин.;

В - среднесуточная производительность электролизера, т/сутки.

Количество перфторуглеродов (далее – ПФУ), выделяющихся при электролитическом получении алюминия, может быть, также, определено по Руководящим принципам, подготовленным Межправительственной группой экспертов по изменению климата, по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов (1996 г.).

Количество фтора, выделяющееся с ПФУ, при этом составит:

Рфпфу=0,86⋅Рпфу ,                                                        (13)

где 0,86 – коэффициент пересчета выбросов ПФУ на фтор;

Рпфу – выброс перфторуглеродов, кг/т Al.

Рфп - потери фтора со снимаемой угольной пеной, кг/т Al, определяются по формуле:

Рфп=Рп⋅Дфп ,                                                                 (14)

где Рп – количество снятой угольной пены, кг/т Al;

Дфп- массовая доля фтора в угольной пене, доли ед.

При определении величин в, tв, Рп, Дфп используются усредненные фактические данные корпуса электролиза.

При производстве алюминия, особенно при сухой очистке газов может образовываться избыток электролита – избыточное количество электролита, образующегося в электролизере в связи со следующими факторами:

высокой степенью улавливания и возврата в электролизер фтористых соединений, выделяющихся в процессе электролиза;

содержанием в глиноземе Na2O, превышающем 0,35 %;

необходимостью подачи в электролизеры фтористого алюминия для нейтрализации Na2O, превышающего 0,35 %.

Количество фтора, теряемого с избытком электролита, определяется по формуле:

Рфэл=Рэли⋅Дфэл,                                                      (15)

где Рфэл - потери фтора с избытком электролита, кг/т Al;

Рэли - избыток электролита, кг/т Al;

Дфэл - массовая доля фтора в электролите, доли ед.

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с обожженными анодами, потери фтора с анодными огарками (Рфог), которые устанавливаются производственными службами путем взвешивания анодных огарков и определения в них массовой доли фтора по формуле:

Рфог = Рог  Дфог ,                                                           (16)

где Рог – количество извлекаемых анодных огарков, кг/т Al;

Дфог - массовая доля фтора в анодных огарках.

Потери фтора с катодной футеровкой (Рффут, кг/т Al) определяются по формуле:

Рффут=Дфп⋅Qп+Дфб⋅Qб+Дфц⋅Qц+Дфбр⋅Qбр,                             (17)

где Дфп, Дфб, Дфц, Дфбр - доля фтора, соответственно, в подовых, бортовых блоках угольной футеровки, цоколе и бровке, доли ед.;

Qп, Qб, Qц, Qбр - соответственно, количество отработанной футеровки в подовых, бортовых блоках, цоколе и бровке, кг/т Al.

Принимается, что потеря фтора с отработанной футеровкой, как и расход фтора на пуск электролизеров после капитального ремонта, составляет 223 кг F на 1 м2 площади подины.

Для обожженных анодов при отсутствии инструментальных данных может быть принято, что с огарками удаляется из электролизера в среднем 3 кг F/т Al.

Количество фтористых соединений, поступающих в систему организованного газоотсоса, определяется, исходя из количества фтористых соединений, отходящих от электролизеров, и эффективности системы газоотсоса, которая определяется производственными службами с учетом эффективности газосборников при различных состояниях электролизера (включая выполнение технологических операций) и продолжительности этих состояний.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

Рфго=Рфпг⋅Эфгк .                                                  (18)

Для электролизеров с предварительно обожженными анодами и с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом

Рфго=Рфпг⋅Эу ,                                              (19)

где Рфго - количество фторидов, поступающих в систему организованного отсоса, кг/т Al;

Эфгк – эффективность улавливания газов газосборным колоколом, доли ед.

Эу - эффективность системы газоотсоса, доли ед.

Количество фтористых соединений, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, определяется по формуле:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

Рфак=Рфпг⋅1−Эфгк ;                                                (20)

для электролизеров с предварительно обожженными анодами и с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом

Рфак=Рфпг⋅1−Эу ,                                               (21)

где Рфак - количество фторидов, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.

Для определения эффективности системы газоотсоса осуществляется хронометраж технологических операций на представительной группе электролизеров (приложение 2 к Методике).

Эффективность улавливания фторидов колоколом (укрытием) в каждом состоянии принимается в соответствии с приложением 3 к Методике.

Значения эффективности колокола (укрытия), приведенные в приложении 3 к Методике, рекомендуется периодически уточнять путем инструментального определения материальных балансов загрязняющих веществ с использованием методов экоаналитических измерений.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом расчет ведется по формуле:

Эфгк=Эфгк1⋅Т1+Эфгк2⋅Т2+Эфгк3⋅Т3+Эфгк4⋅Т4+Эфгк5⋅Т5+Эфгк6⋅Т6++Эфгк7⋅Т7+Эфгк8⋅Т8+Эфгк9⋅Т9+Эфгк10⋅Т10,        (22)

где Т1, Т2,…,Т10 – доли продолжительности каждого состояния электролизеров, доли ед.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом расчет ведется по формуле:

Эу=Эу1⋅Т1+Эу2⋅Т2+Эу3⋅Т3+Эу4⋅Т4+Эу5⋅Т5+Эу6⋅Т6++Эу7⋅Т7+Эу8⋅Т8+Эу9⋅Т9,                (23)

где Т1, Т2,…,Т9 – доли продолжительности каждого состояния электролизеров, доли ед.

Для электролизеров с предварительно обожженными анодами расчет ведется по формуле:

Эу=Э1у⋅Т1+Э2у⋅Т2+Э3у⋅Т3+Э4у⋅Т4+Э5у⋅Т5+Э6у⋅Т6+Э7у⋅Т7,              (24)

где Т1, Т2,…,Т7 – доли продолжительности каждого состояния электролизеров, доли ед.

В связи со сложностью проведения хронометражных наблюдений эффективность колокола (укрытия) может определяться также путем оперативной оценки герметизации  электролизеров (приложение 14 к Методике).

В связи с тем, что при оперативной оценке состояния электролизеров в меньшей степени учитывается экспозиция электролизеров при i-том состоянии электролизера, взаимосвязь между величинами эффективности колокола, найденными методом хронометража  Эхруи методом оперативной оценки определяется соотношением:

ЭхрУЭоп.оц.У=К .                                   (25)

Величина «К» определяется опытным путем при сопоставлении обоих методов. При отсутствии других данных, «K» может приниматься равным 0,9.

Для расчета количества газообразных и твердых фторидов, поступающих в систему газоотсоса и в атмосферу корпуса электролиза, производственными службами при анализе газов и пыли определяется доля газообразных фторидов и твердых фторидов в общем количестве фторидов, поступающих в систему газоотсоса и атмосферу корпуса электролиза. При этом используются следующие соотношения:

Дфгазго+Дфтвго=1 ,                                                          (26)

Дфгазак+Дфтвак=1 ,                                                           (27)

где Дфгазго,Дфтвго - соответственно, доля газообразных и твердых фторидов в общем количестве фторидов, поступающих в систему газоотсоса, доли ед.;

Дфгазак,Дфтвак - соответственно доля газообразных и твердых фторидов в общем количестве фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, доли ед.

Средние значения этих величин составляют:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом:

Дфгазго−0,6;Дфтвго−0,4; Дфгазак−0,4;Дфтвак−0,6;

для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом:

Дфгазго−0,4;Дфтвго−0,6; Дфгазак−0,4;Дфтвак−0,6;

для электролизеров с предварительно обожженными анодами:

для КрАЗа        ДФгазго - 0,5; ДФтвго - 0,5; ДФгазак - 0,5; ДФтвак - 0,5;

для САЗа         ДФгазго - 0,35; ДФтвго - 0,65; ДФгазак - 0,35; ДФтвак - 0,65;

для НАЗа         ДФгазго - 0,4; ДФтвго - 0,6; ДФгазак - 0,4; ДФтвак - 0,6 ;

Указанные величины должны уточняются инструментальными замерами.

Количество газообразных фторидов, поступающих в систему газоотсоса, определяется по формуле:

Fгазго=Рфго⋅Дфгазго,                                                          (28)

где Fгазго - количество газообразных фторидов, поступающих в систему газоотсоса, кг/т Al.

Количество твердых фторидов, поступающих в систему газоотсоса, определяется по формуле:

Fтвго=Рфго⋅Дфтвго,                                                          (29)

где Fтвго - количество твердых фторидов, поступающих в систему газоотсоса, кг/т Al.

Количество газообразных фторидов, поступающих в атмосферу корпуса, определяется по формуле:

Fгазак=Рфак⋅Дфгазак,                                                         (30)

где Fгазак - количество газообразных фторидов, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.

Количество твердых фторидов, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, определяется по формуле:

Fтвак=Рфак⋅Дфтвак,                                                           (31)

где Fтвак - количество твердых фторидов, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.

При расчете количества твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух через аэрационные фонари, может быть учтено оседание их на конструкциях корпуса электролиза (приложение 4 к Методике). Тогда:

Fтвако=Fтвак−Fтвакос,                                                       (32)

где Fтвако - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух через аэрационные фонари, с учетом оседания их на конструкциях корпуса, кг/т Al;

Fтвакос - количество твердых фторидов, осевших на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al, рассчитывается в соответствии с рекомендациями по экспериментальному определению количества осаждающейся пыли в приложении 4 к Методике; при отсутствии экспериментальных данных Fтвакос принимается равным 0,3 от Fтвак.

Количество газообразных фторидов, отходящих от электролизеров, определяется как сумма газообразных фторидов, поступающих в систему газоотсоса и в атмосферу корпуса:

Fгаз=Fгазго+Fгазак,                                                       (33)

где Fгаз – количество газообразных фторидов, отходящих от электролизеров, кг/т Al.

Количество твердых фторидов, отходящих от электролизеров, определяется как сумма твердых фторидов, поступающих в систему газоотсоса и в атмосферу корпуса:

Fтв=Fтвго+Fтвак,                                                       (34)

где Fтв – количество твердых фторидов, отходящих от электролизеров, кг/т Al.

Газоочистные установки могут быть одноступенчатыми (скруббер) и двухступенчатыми (электрофильтр + скруббер) или (сухая + мокрая).

Одноступенчатая очистка

Количество газообразных фторидов, улавливаемых в системе газоочистки, определяется, исходя из количества газообразных фторидов, поступающих на газоочистку, эффективности улавливания газообразных фторидов системой газоочистки и КПИ работы аппаратов улавливания фтористого водорода:

Fгазго1=Fгазго⋅Эфгаз⋅Эго,                                                (35)

где Fгазго1 - количество газообразных фторидов, уловленных в системе газоочистки, кг/т Al;

Эфгаз - эффективность улавливания газообразных фторидов системой газоочистки, доли ед.;

Эго – КПИ работы аппаратов газоочистки, доли ед.

Эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами газоочистки определяется как отношение количества уловленных газообразных фторидов к количеству газообразных фторидов, поступающих в систему газоочистки, по формуле:

Эфгаз=Fгазгои−Fгазго2иFгазгои,                                                           (36)

где Fгазгои и Fгазго2и - инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al;

Fгазгои и Fгазго2и определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчетное количество газообразных фторидов на выходе из газоочистки определяется как разность между количеством газообразных фторидов, поступивших в систему газоотсоса, и количеством газообразных фторидов, уловленных в аппаратах газоочистки:

Fгазго2=Fгазго−Fгазго1,                                                        (37)

где Fгазго2 - расчетное количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Общее количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, определяется как сумма количества газообразных фторидов, выделяющихся в атмосферу корпуса электролиза, и количества газообразных фторидов, не уловленных аппаратами газоочистки:

Fгазат=Fгазак+Fгазго2,                                                        (38)

где Fгазат - общее количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, кг/т Al.

Количество твердых фторидов, улавливаемых в системе газоочистки, определяется, исходя из количества твердых фторидов, поступающих в систему газоочистки, эффективности улавливания твердых фторидов системой газоочистки и КПИ работы аппаратов газоочистки:

Fтвго1=Fтвго⋅Эфтв⋅Эго ,                                                         (39)

Эфтв=Fтвгои−Fтвго2иFтвгои,                                                            (40)

где Fтвго1 - количество твердых фторидов, улавливаемых в аппаратах газоочистки, кг/т Al;

ЭФтв - эффективность улавливания твердых веществ в аппаратах газоочистки, доли ед.;

Fтвгои и Fтвго2и - инструментально определенное количество твердых фторидов, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al.

Fтвгои и Fтвго2и определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчетное количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством твердых фторидов, поступивших на очистку, и количеством твердых фторидов, уловленных в аппаратах очистки:

Fтвго2=Fтвго−Fтвго1,                                                             (41)

где Fтвго2 - расчетное количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу с учетом оседания их на конструкциях корпуса, определяется, как сумма количества твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу через аэрационные фонари, и твердых фторидов, не уловленных аппаратами газоочистки:

Fтват=Fтвако+Fтвго2,                                                             (42)

где Fтват - общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, кг/т Al.

Двухступенчатая очистка (электрофильтр + аппарат мокрой очистки)

При двухступенчатой системе очистки эффективность улавливания твердых фторидов второй ступенью зависит от эффективности улавливания твердых фторидов первой ступенью. Количество уловленных твердых фторидов рассчитывается по формуле:

Fтвго3=Fтвго⋅Т1го+Т2го⋅Эфтвэл+Т1го⋅1−Эфтвэл⋅Эфтвскр1+Т3го⋅Эфтвскр2Т1го+Т2го+Т3го+Т4го,           (43)

где Fтвго3 - количество твердых фторидов, уловленных в системе двухступенчатой очистки, кг/т Al;

Т1го - время работы обеих ступеней двухступенчатой очистки, час, (режим 1);

Т2го - время работы первой ступени очистки (электрофильтра) при простое второй ступени (скруббера), час, (режим 2);

Т3го - время работы второй ступени очистки (скруббера) при простое первой ступени (электрофильтра), час, (режим 3);

Т4го - время полного простоя газоочистки, час, (режим 4);

Эфтвэл - эффективность улавливания твердых фторидов в электрофильтре, доли ед.;

Эфтвскр1 - эффективность улавливания твердых фторидов в скруббере при работающем электрофильтре, доли ед.;

Эфтвскр2 - эффективность улавливания твердых фторидов в скруббере при неработающем электрофильтре, доли ед.

Эффективность улавливания твердых фторидов в каждом аппарате определяется как отношение количества уловленных твердых фторидов к количеству твердых фторидов, поступивших в аппараты газоочистки, по формулам:

Эфтвэл=Fтвго−FтвэлFтвго ,                                                     (44)

Эфтвскр1=Fтвэл−Fтвскр1Fтвэл ,                                                    (45)

Эфтвскр2=Fтвго−Fтвскр2Fтвго,                                                   (46)

где Fтвэл - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после электрофильтра, кг/т Al;

Fтвскр1 - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после скруббера при работающем электрофильтре, кг/т Al;

Fтвскр2 - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после скруббера при неработающем электрофильтре, кг/т Al.

Эффективность улавливания твердых фторидов Fтвго, Fтвэл, Fтвскр1 и Fтвскр2 определяется инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после двухступенчатой очистки, определяется как разность между количеством твердых фторидов, поступивших в аппараты газоочистки, и количеством твердых фторидов, уловленных в аппаратах двухступенчатой очистки:

Fтвго4=Fтвго−Fтвго3,                                                            (47)

где Fтвго4 - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу после двухступенчатой очистки, кг/т Al.

Общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух с учетом оседания их на конструкциях корпуса, определяется как сумма количества твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу через аэрационные фонари, и количества твердых фторидов, не уловленных аппаратами очистки:

Fтват=Fтвако+Fтвго4,                                                           (48)

где Fтват - общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферу, кг/т Al.

Газообразные фториды в электрофильтре не улавливаются, поэтому расчет выброса Fгазат осуществляется по схеме расчета выбросов для одноступенчатой очистки.

Двухступенчатая очистка (сухая + мокрая)

Количество газообразных фторидов, улавливаемых в аппаратах сухой газоочистки, определяется, исходя из количества газообразных фторидов, поступающих на газоочистку, эффективности улавливания газообразных фторидов аппаратами сухой газоочистки и КПИ работы аппаратов сухой газоочистки:

Fгазгос=Fгазго⋅Эфгазс⋅Эгос,                                                     (49)

где Fгазгос - количество газообразных фторидов, уловленных в аппаратах сухой газоочистки, кг/т Al;

Эфгазс - эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами сухой газоочистки, доли ед.;

Эгос – КПИ работы аппаратов сухой газоочистки, доли ед.

Эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами сухой газоочистки определяется как отношение количества уловленных газообразных фторидов к их количеству, поступающему в аппараты сухой газоочистки, по формуле:

Эфгазс=Fгазгои−Fгазго2иFгазгои,                                                        (50)

где Fгазгои и Fгазго2и - инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из сухой газоочистки, кг/т Al.

Fгазгои и Fгазго2и определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Количество твердых фторидов, улавливаемых в аппаратах сухой газоочистки, определяется, исходя из количества твердых фторидов, поступающих на газоочистку, эффективности улавливания твердых фторидов аппаратами сухой газоочистки и КПИ работы аппаратов сухой газоочистки:

Fтвгос=Fтвго⋅Эфтвс⋅Эгос,                                                       (51)

где Fтвгос - количество твердых фторидов, уловленных в аппаратах сухой газоочистки, кг/т Al;

Эфтвс - эффективность улавливания твердых фторидов аппаратами сухой газоочистки, доли ед.;

Эффективность улавливания твердых фторидов аппаратами сухой газоочистки определяется как отношение количества уловленных твердых фторидов к количеству твердых фторидов, поступающих в аппараты сухой газоочистки, по формуле:

Эфтвс=Fтвгои−Fтвго2иFтвгои,                                               (52)

где Fтвгои и Fтвго2и - инструментально определенное количество твердых фторидов, соответственно, на входе и выходе из сухой газоочистки, кг/т Al;

Fтвгои и Fтвго2и определяются инструментальными способами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчетное количество газообразных фторидов, поступающих на вторую ступень очистки (мокрую), определяется как разность между количеством газообразных фторидов, поступивших в систему газоотсоса, и количеством газообразных фторидов, уловленных в аппаратах первой ступени очистки:

Fгазгом=Fгазго−Fгазгос,                                                  (53)

где Fгазгом - расчетное количество газообразных фторидов, поступивших на мокрую очистку после сухой очистки, кг/т Al.

Расчетное количество твердых фторидов, поступающих на вторую ступень очистки (мокрую), определяется как разность между количеством твердых фторидов, поступивших в систему газоотсоса, и количеством твердых фторидов, уловленных в аппаратах сухой очистки:

Fтвгом=Fтвго−Fтвгос,                                                   (54)

где Fтвгом - расчетное количество твердых фторидов, поступивших на мокрую очистку после сухой очистки, кг/т Al.

Количество газообразных фторидов, улавливаемых в аппаратах мокрой очистки, определяется, исходя из количества газообразных фторидов, поступающих на мокрую очистку, эффективности улавливания газообразных фторидов аппаратами мокрой очистки и КПИ аппаратов мокрой очистки:

Fгазгом1=Fгазгом⋅Эфгазм⋅Эгом,                                             (55)

где Fгазгом1 - количество газообразных фторидов, уловленных в аппаратах мокрой очистки, кг/т Al;

Эфгазм - эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами мокрой очистки, доли ед.;

Эгом – КПИ работы аппаратов мокрой очистки, доли ед.

Эффективность улавливания газообразных фторидов аппаратами мокрой очистки определяется, как отношение количества уловленных газообразных фторидов к количеству газообразных фторидов, поступающих в аппараты мокрой очистки, по формуле:

Эфгазм=Fгазгом1и−Fгазгом2иFгазгом1и,                                                  (56)

где Fгазгом1и и Fгазгом2и - инструментально определенное количество газообразных фторидов, соответственно, на входе и выходе из мокрой газоочистки, кг/т Al.

Fгазгом1и и Fгазгом2и определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчетное количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством газообразных фторидов, поступивших на мокрую газоочистку, и количеством газообразных фторидов, уловленных в аппаратах мокрой очистки:

Fгазгом2=Fгазгом−Fгазгом1,                                                 (57)

где Fгазгом2 - расчетное количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после мокрой очистки, кг/т Al.

Общее количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, определяется как сумма количества газообразных фторидов, выделяющихся в атмосферу корпуса электролиза, и количества газообразных фторидов, не уловленных аппаратами газоочистки:

Fгазат=Fгазак+Fгазгом2,                                                   (58)

где Fгазат - общее количество газообразных фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, кг/т Al.

Аналогично, количество твердых фторидов, улавливаемых в аппаратах мокрой очистки, определяется, исходя из количества твердых фторидов, поступающих на мокрую очистку, эффективности улавливания твердых фторидов аппаратами мокрой очистки и КПИ улавливания пыли аппаратами мокрой очистки:

Fтвгом1=Fтвгом⋅Эфтвм⋅Эгом                                                 (59)

Эфтвм=Fтвгом1и−Fтвгом2иFтвгом1и,                                                  (60)

где Эфтвм – эффективность улавливания твердых фторидов в аппаратах мокрой очистки, доли ед.;

Fтвгом1и и Fтвгом2и - инструментально определенное количество твердых фторидов, соответственно, на входе и выходе из аппаратов мокрой очистки, кг/т Al; определяются в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством твердых фторидов, поступивших на мокрую очистку, и количеством твердых фторидов, уловленных в аппаратах мокрой очистки:

Fтвгом2=Fтвгом−Fтвгом1,                                                (61)

где Fтвгом2 - количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух после мокрой очистки, кг/т Al.

Общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух с учетом оседания их на конструкциях корпуса электролиза, определяется как сумма количества твердых фторидов, выбрасываемых через аэрационные фонари, и количества твердых фторидов, не уловленных аппаратами газоочистки:

Fтват=Fтвако+Fтвгом2,                                                  (62)

где Fтват - общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, кг/т Al.

Схематично баланс фтора для двухступенчатой (сухая + мокрая) очистки представлен в приложении 5 к Методике.

IV. Расчет выбросов оксида углерода в атмосферный воздух при

электролитическом производстве алюминия

Источником образования оксида углерода является углерод анодной массы, который взаимодействует с кислородом по реакциям:

Al2O3 + 2C = CO2 + СО + 2Al                                      (63)

CO2 + C = 2CO                                                  (64)

Суммарно эти реакции можно выразить уравнением:

Al2O3 + 32−xС = 2Al + 3x2−xCO + 3⋅1−x2−xCO2                               (65)

Кроме кислорода, содержащегося в глиноземе, в указанных реакциях участвует кислород, содержащийся в других видах сырья (анодной массе, фтористых солях) и кислород воздуха, взаимодействующий с углеродом при разрушении корки как при выполнении различных технологических операций по обслуживанию электролизеров, так и при обвалах корки. Кроме того, некоторое количество  анодного материала  окисляется кислородом воздуха в зоне, где отсутствует алюминиевая обечайка, но еще нет корки электролита (для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом), а также в зоне, находящейся выше корки электролита и омываемой отсасываемым воздухом.

Количество кислорода, содержащегося в сырье, составляет в среднем 930 кг/т Al (приложение 2). Расход анодной массы (углерода), как и количество образующихся оксидов углерода, зависит от протекания вторичных реакций, в частности, реакции Будуара (64).

В реальных условиях доля углерода (от расхода анодной массы), подвергающегося окислению в период наличия корки на электролизерах с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом, колеблется от 81 до 87 % и в среднем составляет 84 %, на электролизерах с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом колеблется от 83 до 87 % и в среднем составляет 85 %, на электролизерах с предварительно обожженными анодами колеблется от 87 до 92 % и в среднем составляет 90 %.

Количество образующегося под коркой СО рассчитывается по формуле:

КСОобр=4,67⋅ДСо⋅Рам−1,75⋅Р0,                           (66)

где КСОобр - количество образующегося оксида углерода, кг/т Al;

Рам – расход анодной массы, кг/т Al;

ДСо - доля углерода, подвергшегося окислению под колоколом, доли ед.;

Р0 – количество кислорода, окисляющего углерод под колоколом, кг/т Al.

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом, образующийся в подколокольном пространстве оксид углерода в значительной степени поступает в систему газоотсоса и в горелке окисляется до диоксида углерода. Полнота протекания этого процесса определяется только коэффициентом использования горелок во времени (фактом горения газа в горелках). Остальная часть оксида углерода, количество которой обусловлено неполной эффективностью улавливания газа газосборным колоколом, поступает в атмосферу корпуса электролиза, но и в этом случае примерно половина оксида углерода окисляется до СО2 при горении анодного газа.

В зависимости от величины коэффициента эффективности улавливания анодных газов газосборным колоколом количество кислорода, участвующего в окислении углерода, рассчитывается по формуле (приложение 6 к Методике):

Р0 = 930 + 0,54  (1 - Эаггк) Рам  Дс0,                                         (67)

где 930 – количество кислорода, содержащегося в сырье и участвующего в первичном окислении углерода, кг.

Количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух через систему газоотсоса, рассчитывается по формуле:

Кcого=Ксообр⋅Эаггк⋅,                                          (68)

где КСОго - количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух через систему газоотсоса, кг/т Al;

Эаггк - эффективность улавливания анодных газов газосборным колоколом, доли ед.;

Эг – КПИ горелок во времени, доли ед.;

Эсог - эффективность дожигания оксида углерода, доли ед.

Эффективность улавливания анодных газов (оксида углерода, сернистых соединений и смолистых веществ) газосборным колоколом больше  эффективности улавливания фторидов. Анодные газы образуются в зоне, расположенной непосредственно под газосборником, и даже при нарушенной корке электролита существенная часть анодных газов должна поступать в систему газоотсоса, в то время, как фтористые соли при их загрузке на корку длительное время прогреваются, испаряются и гидролизуются. При этом продукты испарения и гидролиза выделяются в атмосферный воздух минуя газосборник. При разрушении корки (обнажении поверхности расплава) продукты испарения и гидролиза электролита выносятся конвективным потоком в атмосферный воздух, также минуя газосборник в большей степени, чем анодные газы.

Эффективность улавливания анодных газов газосборным колоколом определяется производственными службами в соответствии с данными оперативного контроля за состоянием воздушной среды в корпусах электролиза по следующей формуле:

Эаггк=Эnаг⋅Тn=Э1аг⋅Т1+Э2аг⋅Т2+Э3аг⋅Т3+Э4аг⋅Т4+Э5аг⋅Т5++Э6аг⋅Т6+Э7аг⋅Т7+Э8аг⋅Т8+Э10аг⋅Т10 ,   (69)

где Эnаг - эффективность улавливания анодных газов газосборником в период времени Тn, доли ед.;

Эnаг принимается в соответствии с приложением 9 к Методике.

Эг принимается в соответствии с данными оперативного контроля за состоянием воздушной среды в корпусах электролиза.

Количество оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, определяется по формуле:

КСОак=КСОобр⋅1−Эаггк1−ЭСОд,                                                 (70)

где КСОак - количество оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al;

ЭСОд - степень дожигания оксида углерода, выделяющегося помимо колокольного газосборника, доли ед.

С учетом фактического содержания оксида углерода в воздухе электролизных корпусов ЭСОд принимается равной 0,5.

Суммарное количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, определяется как сумма количества СО, выделившегося в атмосферу корпуса электролиза, и количества СО, поступившего в систему газоотсоса:

КСОат=КСОак+КСОго,                                       (71)

где КСОат – суммарное количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/т Al.

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с самообжигающимися анодами с боковым подводом тока, образующийся под коркой оксид углерода окисляется в «огоньке» до диоксида углерода. Полнота протекания этого процесса определяется только временем работы с разрушенной коркой и фактом горения газа в «огоньках».

Что касается доли углерода, которая взаимодействует с кислородом воздуха, то можно принять, что половина углерода окисляется до СО, а половина до СО2. В зависимости от эффективности системы газоотсоса часть выделяющегося оксида углерода поступает в атмосферу корпуса электролиза, а основное количество выбрасывается через дымовые трубы.

Количество образующегося под коркой СО рассчитывается по формуле (приложение 7 к Методике):

КСОобр=4,67⋅ДСо⋅Рам−1,75⋅Р0,                                      (72)

где КСОобр - количество образующегося оксида углерода, кг/т Al;

Рам – расход анодной массы, кг/т Al;

ДСо - доля углерода, подвергшегося окислению под коркой, доли ед.;

Р0 – количество кислорода, окисляющего углерод под коркой, кг/т Al:

Р0 = 930 + 0,08Рам .                                                  (73)

Количество СО, образующегося над коркой, рассчитывается по формуле:

КСОвозд=0,0466⋅Рам,                                               (74)

где КСОвозд - количество оксида углерода, образующегося при окислении анода кислородом воздуха выше корки электролита, кг/т Al.

В работе электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом возможны следующие ситуации:

а) укрытие закрыто, «огонек» горит – межоперационный режим;

б) укрытие открыто, «огонек» горит – обслуживание анодного хозяйства;

в) укрытие закрыто, «огонек» не горит - обвалы корки, заплеснуто отверстие и т.п.;

г) укрытие открыто, корка разрушена, «огонек» не горит – выполнение различных операций по обслуживанию электролизера.

Количество оксида углерода, поступающее в систему газоотсоса, определяется по формуле:

КСОго=КСОобр⋅ДСОго+Эу⋅0,0466⋅Рам,                                       (75)

где ДСОго - доля оксида углерода, поступающего в систему газоотсоса, от количества, образующегося под коркой электролита (КСОобр), доли ед.

ДСОго=Т1⋅Э1у⋅1−Эог1⋅ЭСОД1+Т2⋅Э2у⋅1−Эог2⋅ЭСОД2+Т3⋅Э3у⋅1−Эог3⋅ЭСОД3++Т4⋅Э4у⋅1−Эог4⋅ЭСОД4+Т5⋅Э5у⋅1−Эог5⋅ЭСОД5+Т6⋅Э6у⋅1−Эог6⋅ЭСОД6++Т7⋅Э7у⋅1−Эог7⋅ЭСОД7+Т8⋅Э8у⋅1−Эог8⋅ЭСОД8+Т9⋅Э9у⋅1−Эог9⋅ЭСОД9 ,        (76)

где Эогn - доля времени горения огонька, доли ед.;

ЭСОдn - доля не окислившегося СО, доли ед.

Количество оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, определяется по формуле:

КСОак=КСОобр⋅ДСОак+(1−Эу)⋅0,0466⋅Рам ,                                    (77)

ДСОак=Т1⋅1−Э1у⋅1−Эог1⋅ЭСОД1+Т2⋅1−Э2у⋅1−Эог2⋅ЭСОД2+Т3⋅1−Э3у⋅1−Эог3⋅ЭСОД3++Т4⋅1−Э4у⋅1−Эог4⋅ЭСОД4+Т5⋅1−Э5у⋅1−Эог5⋅ЭСОД5+Т6⋅1−Э6у⋅1−Эог6⋅ЭСОД6++Т7⋅1−Э7у⋅1−Эог7⋅ЭСОД7+Т8⋅1−Э8у⋅1−Эог8⋅ЭСОД8+Т9⋅1−Э9у⋅1−Эог9⋅ЭСОД9 ,        (78)

где ДСОак - доля оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, от количества, образующегося под коркой электролита, доли ед.;

Эффективность системы газоотсоса (Эу) рассчитывается по формуле:

Эу=Т1⋅Э1у+Т2⋅Э2у+Т3⋅Э3у+Т4⋅Э4у+Т5⋅Э5у+Т6⋅Э6у++Т7⋅Э7у+Т8⋅Э8у+Т9⋅Э9у               (79)

Эффективность системы газоотсоса и эффективность дожигания оксида углерода в «огоньках» рекомендуется принимать в соответствии с приложением 10 к Методике, а Тn и Эогn - по результатам хронометража или оперативной оценки.

Суммарное количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, определяется как сумма количества СО, выделившегося в атмосферу корпуса эектролиза и количества СО, поступившего в систему газоотсоса:

КСОат=КСОак+КСОго,                                                   (80)

где КСОат – количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/т Al.

Для корпусов электролиза, оборудованных электролизерами с предварительно обожженными анодами, образующийся под коркой оксид углерода в значительной степени окисляется в «огоньке» до диоксида углерода. Полнота протекания этого процесса определяется только временем работы с разрушенной коркой и фактом горения газа в «огоньках».

Что касается доли углерода, которая взаимодействует с кислородом воздуха, то можно принять, что половина углерода окисляется до СО, а половина до СО2. В зависимости от эффективности системы газоотсоса часть выделяющегося оксида углерода поступает в атмосферу корпуса эектролиза, а основное количество выбрасывается через дымовые трубы.

Количество образующегося под коркой СО рассчитывается по формуле (приложение 8 к Методике):

КСОобр=4,67⋅ДСо⋅Роа'−1,75⋅Ро,                                             (81)

где КСОобр - количество образующегося оксида углерода, кг/т Al;

Роа' - расход анодов, нетто, кг/т Al;

ДСо - доля углерода, подвергшегося окислению под коркой электролита, доли ед.;

Количество кислорода, окисляющего углерод под коркой (Ро), рассчитывается по формуле:

Ро = 930 + 0,094Роа'.                                                (82)

Количество СО, образующегося над коркой электролита, рассчитывается по формуле:

КСОвозд=0,055⋅Роа',                                                (83)

где КСОвозд - количество оксида углерода, образующегося при окислении анода кислородом воздуха выше корки электролита, кг/т Al.

В работе электролизеров с предварительно обожженными анодами возможны следующие ситуации:

а) укрытие закрыто, «огонек» горит – межоперационный режим;

б) укрытие открыто, «огонек» горит – обслуживание анодного хозяйства;

в) укрытие закрыто, «огонек» не горит - обвалы корки, заплеснуто отверстие и т.п.;

г) укрытие открыто, корка разрушена, «огонек» не горит – выполнение различных операций по обслуживанию электролизера.

Количество оксида углерода, поступающего в систему газоотсоса, определяется по формуле:

КСОго=КСОобр⋅ДСОго+Эу⋅0,055⋅Роа',                                      (84)

где ДСОго - доля оксида углерода, поступающего в систему газоотсоса, от количества оксида углерода, образующегося под коркой электролита (КСОобр), доли ед.

ДСОго=Т1⋅Э1у⋅1−Эог1⋅ЭСОд1+Т2⋅Э2у⋅1−Эог2⋅ЭСОд2++Т3⋅Э3у⋅1−Эог3⋅ЭСОд3+Т4⋅Э4у⋅1−Эог4⋅ЭСОд4+Т5⋅Э5у⋅1−Эог5×ЭСОд5+Т6⋅Э6у⋅1−Эог6⋅ЭСОд6+Т7⋅Э7у⋅1−Эог7⋅ЭСОд7 ,         (85)

где Эогn - доля времени горения огонька, доли ед.

При тщательном соблюдении регламента обслуживания электролизеров доля времени горения «огонька» при операциях выливки металла (приложение 11 к Методике, позиции 3-7), а именно выливка металла и технологические замеры, смена анода и технологическая обработка, работа с неисправным укрытием, простой системы газоотсоса, работа с герметичным укрытием), может быть принята равной 0,985. При операциях 1-2 (регламентированная обработка, анодный эффект и его ликвидация) «огонек» не горит. Таким образом, Эог1  и Эог2 = 0. При этом формула (85) примет вид:

ДСОго=0,375⋅Т1+0,375⋅Т2+0,75⋅Т3+0,0045⋅Т4+0,00975⋅Т5++0,0147⋅Т7 .     (86)

Количество оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, определяется по формуле:

КСОак=КСОобр⋅ДСОак+1−Эу⋅0,055⋅Роа',                                      (87)

где ДСОак - доля оксида углерода, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, от количества оксида углерода, образующегося под коркой электролита, доли ед.

ДСОак=Т1⋅1−Э1у⋅1−Эог1⋅ЭСОд1+Т2⋅1−Э2у⋅1−Эог2⋅ЭСОд2++Т3⋅1−Э3у⋅1−Эог3⋅ЭСОд3+Т4⋅1−Э4у⋅1−Эог4⋅ЭСОд4+Т5⋅1−Э5у×1−Эог5⋅ЭСОд5+Т6⋅1−Э6у⋅1−Эог6⋅ЭСОд6+Т7⋅1−Э7у⋅1−Эог7⋅ЭСОд7,            (88)

где Эу - эффективность системы газоотсоса, доли ед.

Эу=Т1⋅Э1у+Т2⋅Э2у+Т3⋅Э3у+Т4⋅Э4у+Т5⋅Э5у+Т6⋅Э6у+Т7⋅Э7у   (89)

При подстановке значений Эогn, Эуn и ЭСОдn формула (88) примет вид:

ДСОак=0,125⋅Т1+0,125⋅Т2+0,00375⋅Т3+0,003⋅Т4+0,00525⋅Т5++0,015⋅Т6+0,0003⋅Т7 .         (90)

Эффективность системы газоотсоса и эффективность дожигания оксида углерода в «огоньках» принимается в соответствии с приложением 11 к Методике, а Tn и Эогn - по результатам хронометража или оперативной оценки.

Суммарное количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, определяется как сумма количества СО, выделившегося в атмосферу корпуса электролиза, и количества СО, поступившего в систему газоотсоса:

КСОат=КСОак+КСОго,                                                      (91)

где КСОат – количество оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/т Al.

V. Расчет выбросов диоксида серы в атмосферный воздух при

электролитическом производстве алюминия

Основное количество серы поступает в процесс электролиза с анодным материалом. Остальное количество приходится на свежие и вторичные фтористые соли.

Доля серы, выделяющейся из электролизера в виде диоксида (ДSo), может быть инструментально определена в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий. Ориентировочно эта величина составляет: для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом - 0,77, для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом и электролизеров с предварительно обожженными анодами – 0,82. Количество диоксида серы, отходящего от электролизера, рассчитывается по формуле:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом:

РS=ДS0⋅Рам⋅ДSам+Пкс⋅ДSкс+Па⋅ДSа+Пк⋅ДSк+Пкр⋅ДSкр+Пкф⋅ДSкф0,5;          (92)

для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом:

РS=ДS0⋅Рам⋅ДSам+Пкс⋅ДSкс+Па⋅ДSа+Пк⋅ДSк+Пкр⋅ДSкр+Пкф⋅ДSкф+Пгл⋅Дsгл0,5,                (93)

где РS – количество диоксида серы, отходящего от электролизера, кг/т Al;

ДSам - массовая доля серы в анодной массе, доли ед.;

ДSкс - массовая доля серы в свежем криолите, доли ед.;

ДSа - массовая доля серы во фтористом алюминии, доли ед.;

ДSк - массовая доля серы во фтористом кальции, доли ед.;

ДSкр - массовая доля серы в регенерационном криолите, доли ед.;

ДSкф - массовая доля серы во флотационном криолите, доли ед.;

ДS0 - доля серы, выделяющейся в виде диоксида, доли ед.;

ДSГЛ - массовая доля серы во фторированном глиноземе, доли ед.

0,5 – массовая доля серы в диоксиде серы, доли ед.

Для корпусов электролиза, оборудованных установками сухой очистки газов, сера поступает в электролизер вместе с фторированным глиноземом, который возвращается в процесс электролиза после газоочистки. Тогда формула (92) примет вид:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом:

РS=ДS0⋅Рам⋅ДSам+Пкс⋅ДSкс+Па⋅ДSа+Пк⋅ДSк+Пгл⋅ДSгл+Пкф⋅ДSкф0,5 ; (94)

для электролизеров с предварительно обожженными анодами:

РS=ДS0⋅Рам⋅ДSам+Пкс⋅ДSкс+Па⋅ДSа+Пгл⋅ДSгл+Пкф⋅ДSкф0,5 .                 (95)

В формулах (94) и (95):

РS – количество диоксида серы, отходящего от электролизера, кг/т Al;

ДSам - массовая доля серы в анодной массе, доли ед.;

ДSкс - массовая доля серы в свежем криолите, доли ед.;

ДSа - массовая доля серы во фтористом алюминии, доли ед.;

ДSк - массовая доля серы во фтористом кальции, доли ед.;

ДSкр - массовая доля серы в регенерационном криолите, доли ед.;

ДSгл - массовая доля серы во фторированном глиноземе, доли ед.;

ДSкф - массовая доля серы во флотационном криолите, доли ед.;

ДS0 - доля серы, выделяющейся в виде диоксида, доли ед.;

0,5 – массовая доля серы в диоксиде серы, доли ед.

Количество сернистого ангидрида, поступающего в систему газоотсоса, рассчитывается по формулам:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом:

РSго=РS⋅Эаггк,                                                                  (96)

для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом и электролизеров с предварительно обожженными анодами:

РSго=РS⋅Эу,                                                                    (97)

где РSго - количество диоксида серы, поступающего в систему газоотсоса, кг/т Al;

Количество диоксида серы, улавливаемого в системе газоочистки, рассчитывается по формуле:

РSго1=РSго⋅ЭSго⋅Эго,                                                       (98)

где РSго1 - количество диоксида серы, улавливаемого в системе газоочистки, кг/т Al;

ЭSго - эффективность улавливания диоксида серы в аппаратах газоочистки, доли ед.

Эффективность улавливания диоксида серы в аппаратах газоочистки определяется как отношение количества уловленного диоксида серы к количеству диоксида серы, поступившего в систему газоочистки, по формуле:

ЭSго=РSгои−РSго2иРSгои,                                                             (99)

где РSгои и РSго2и - инструментально определенное количество диоксида серы, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al.

РSгои и РSго2и определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством диоксида серы, поступившего в систему газоотсоса и количеством диоксида серы, уловленного в аппаратах очистки:

РSго2=РSго−РSго1,                                                            (100)

где РSго2 - количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Количество диоксида серы, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, рассчитывается по формулам:

для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом:

РSак=РS⋅1−Эаггк ;                                                        (101)

для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом и электролизеров с предварительно обожженными анодами:

РSак=РS⋅1−Эу,                                                         (102)

где РSак - количество диоксида серы, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.

Общее количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферный воздух, определяется как сумма количества диоксида серы, поступающего в атмосферу корпуса электролиза, и количества диоксида серы, выбрасываемого в атмосферный воздух после газоочистки:

РSат=РSак+РSго2,                                                             (103)

где РSат - количество диоксида серы, выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/т Al.

Следует учитывать, что содержание серы во фтористых солях приводится в пересчете на сульфат-ион, в котором массовая доля серы составляет 33,3 %.

При работе сухой газоочистки с использованием рециркуляции диоксид серы не улавливается. В этом случае выброс серы равен:

РSат=РSак+РSго.                                             (104)

VI. Расчет выбросов смолистых веществ (в том числе бенз(а)пирена) в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом в процессе электролиза смолистые вещества, образующиеся при коксовании анодной массы, выделяются в атмосферу корпуса электролиза при перестановке анодных штырей и под колокольный газосборник.

Количество смолистых веществ, выделяющихся под колокольный газосборник (Рсм) приведено в приложении 12 к Методике.

При применении «сухой» анодной массы возможно сокращение количества смолистых веществ, выделяющихся под колокольный газосборник (Рсм) примерно на 30 % (уточняется экспериментально).

При сокращении расхода анодной массы (в сравнении с 540 кг/т Al) следует учесть пропорциональное сокращение количества смолистых веществ, выделяющихся под колокольный газосборник.

Смолистые вещества различают как: образующиеся в процессе электролиза и отходящие от электролизеров.

Поступающие под колокольный газосборник смолистые вещества удаляются системой колокольного газоотсоса и большей частью сжигаются в горелке. Остальная часть (недожог) поступает в аппараты газоочистки.

Количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне под колоколом (для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом), рассчитывается с учетом доли металла, производимого электролизерами разных типов (Дc−ni):

Рсм=Рсмi⋅Дc−ni,                                                           (105)

где Рсм - количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне под колоколом, кг/т Al;

Рсмi - количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне под колоколом при производстве i-той доли металла, кг/т Al;

Дc−ni - доля металла, производимая электролизерами разных типов, доли ед.

Количество смолистых веществ, поступающих в горелку, определяется по формуле:

Рсмгк=Эаггк⋅Рсм,                                                                 (106)

где Рсмгк - количество смолистых веществ, поступающих в горелку, кг/т Al.

Количество смолистых веществ, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, рассчитывается по формуле:

Рсмак=Рсм⋅(1−Эаггк)+Рсмпш,                                                 (107)

где Рсмак - количество смолистых веществ, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al;

Рсмпш - количество смолистых веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при перестановке штырей, кг/т Al.

Количество смолистых веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при перестановке штырей, может оцениваться из выражения:

Рсмпш=0,785⋅dл2⋅h⋅q⋅c⋅ρжам⋅1−k⋅nш,                                   (108)

где dл - диаметр лунки (может быть условно принят равным среднему диаметру участка штыря, запеченного в теле анода), дм;

h - средняя по электролизеру высота лунки (высота штыря в запеченной части анода), дм;

q - степень заполнения лунки, доли ед.;

с - содержание пека в анодной массе, загружаемой перед перестановкой штырей, доли ед.;

жам - плотность жидкой анодной массы, кг/дм3;

k - выход кокса при быстром коксовании пека, доли ед.;

nш - количество переставляемых штырей в расчете на 1 т Al.

Выход кокса при быстром коксовании пека (при коксовании пробок в отверстиях из-под штырей) на электролизерах с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом ввиду высокой скорости нагрева  и обжига пробки составляет 0,5-0,6 (50-60 %) от массы пека.

Степень заполнения лунки в зависимости от свойств анодной массы и техники перестановки штырей может приниматься в диапазоне 0,61,0.

Количество переставляемых штырей в расчете на 1 т Al определяется как количество штырей, переставляемых в электролизных корпусах за 1 смену (сутки), деленное на выпуск металла за тот же период времени.

Количество смолистых веществ, сгорающих в горелке электролизеров самообжигающимися анодами с верхним токоподводом, определяется эффективностью дожигания смолистых веществ и эффективностью использования горелок во времени по формуле:

Рсмг=Рсмгк⋅Эсмг⋅Эг,                                                          (109)

где Рсмг - количество смолистых веществ, сгорающих в горелке, кг/ т Al;

Эсмг - эффективность дожигания смолистых веществ, доли ед.;

Эг - эффективность использования горелок во времени, доли ед.

Эффективность использования горелок во времени определяется как отношение времени работы горелочных устройств в режиме «горения» ко времени работы электролизера.

Эффективность дожигания смолистых веществ в горелке электролизеров самообжигающимися анодами с верхним токоподводом определяется экспериментально. Косвенная оценка эффективности дожигания смолистых веществ может быть выполнена по ее зависимости от температуры в горелке, измеряемой термопарой (приложение 13 к Методике). При этом принимается, что степень дожигания смолистых веществ равна степени дожигания бенз(а)пирена.

Количество смолистых веществ, поступающих на газоочистку, определяется как разность между Рсмгк и Рсмг:

Рсмго=Рсм⋅Эаггк⋅1−Эсмг⋅Эг,                                             (110)

где Рсмго - количество смолистых веществ, поступающих на газоочистку, кг/тAl.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом количество выделившихся под укрытие смолистых веществ рассчитывается по формуле:

Рсм=Рам⋅Дсм,                                                           (111)

где Рсм – количество смолистых веществ, выделяющихся через боковые поверхности анода, кг/т Al;

Рам – удельный расход анодной массы, кг/т Al;

Дсм - доля смолистых веществ, выделяющихся через боковые поверхности анода в зависимости от текучести анодной массы и температуры размягчения пека, доли ед.

Доля смолистых веществ (от расхода анодной массы), выделяющихся через боковые грани анода электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом, в зависимости от коэффициента текучести и температуры размягчения пека, определяется в соответствии с приложением 13 к Методике.

Смолистые вещества выделяются выше корки электролита и с отсасываемой газовоздушной смесью поступают в систему газоотсоса. Количество смолистых веществ, поступающих  в  систему газоотсоса, определяется по формуле:

Рсмго=Эу⋅Рсм,                                                          (112)

где Рсмго - количество смолистых веществ, поступающих в систему газоотсоса, кг/т Al.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом:

Рсмак=Рсм⋅1−Эу,                                                      (113)

где Рсмак - количество смолистых веществ, выделяющихся в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом и для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом при расчете количества смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух через аэрационные фонари корпуса, может быть учтено их оседание на конструкциях корпуса электролиза (приложение 4 к Методике). Тогда для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом

Рсмако=Рсм⋅(1−Эаггк)+Рсмпш−Рсмакос,                                         (114)

где Рсмако - количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух через аэрационные фонари с учетом оседания их на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al;

Рсмакос - количество смолистых веществ, осевших на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al, рассчитывается в соответствии с рекомендациями по экспериментальному определению количества осаждающейся пыли в приложении 3, при отсутствии экспериментальных данных Рсмакос можно принять равным 0,2 от Рсмак.

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом

Рсмако=Рсм⋅1−Эу−Рсмакос,                                                   (115)

где Рсмако - количество смолистых веществ, поступающих в атмосферу корпуса электролиза, с учетом оседания их на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al;

Рсмакос - количество смолистых веществ, осевших на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al; рассчитывается в соответствии с приложением 4 к Методике.

Количество смолистых веществ, улавливаемых аппаратами газоочистки, рассчитывается по формуле:

Рсмго1=Рсмго⋅Эсмго⋅Эго,                                                 (116)

где Рсмго1 - количество смолистых веществ, улавливаемых аппаратами газоочистки, кг/т Al;

Эго – КПИ аппаратов газоочистки, доли ед.;

Эсмго - эффективность улавливания смолистых в аппаратах газоочистки, доли ед.

Эффективность улавливания смолистых веществ аппаратами газоочистки определяется как отношение уловленного количества смолистых веществ к количеству смолистых веществ, поступающих в систему газоочистки, по формуле:

Эсмго=Рсмгои−Рсмго2иРсмгои,                                                    (117)

где Рсмгои и Рсмго2и - количество смолистых веществ, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al, определяемые в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчётное количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством смолистых веществ, поступивших в систему газоотсоса и количеством смолистых веществ, уловленных в аппаратах очистки:

Рсмго2=Рсмго−Рсмго1,                                                   (118)

где Рсмго2 - количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Суммарное количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух с учетом оседания их на конструкциях корпуса электролиза, рассчитывается по формуле:

Рсмат=Рсмако+Рсмго2,                                                    (119)

где Рсмат - количество смолистых веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, кг/т Al.

Бенз(а)пирен входит в состав смолистых веществ. Соответственно, количество бенз(а)пирена, выделяющегося под укрытие электролизеров с самообжигающимися анодами с боковым токоподводом, рассчитывается, исходя из количества смолистых веществ, выделяющихся под укрытие, и содержания в них бенз(а)пирена:

Рбп=Рсм⋅αбпсм,                                                             (120)

где Рбп - количество бенз(а)пирена, выделяющегося под укрытие, кг/т Al;

αбпсм - содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах (здесь и далее доля бенз(а)пирена в смолистых веществах определяется экспериментально в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий), доли ед.

Количество бенз(а)пирена, улавливаемого аппаратами газоочистки, рассчитывается по формуле:

Рбпго1=Рбпго⋅Эбпго⋅Эго,                                                   (121)

где Рбпго1 - количество бенз(а)пирена, улавливаемого аппаратами газоочистки, кг/т Al;

Эго – КПИ аппаратов газоочистки, доли ед.;

Эбпго - эффективность улавливания бенз(а)пирена в аппаратах газоочистки, доли ед.

Эффективность улавливания бенз(а)пирена аппаратами газоочистки определяется как отношение уловленного количества бенз(а)пирена к количеству бенз(а)пирена, поступающего в систему газоочистки, по формуле:

Эбпго=Рбпгои−Рбпго2иРбпгои,                                                       (122)

где Рбпгои и Рбпго2и - инструментально определенное количество бенз(а)пирена, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al.

Рбпгои и Рбпго2и определяются инструментальными методами в соответствии методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Расчетное количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, рассчитывается как разность между количеством бенз(а)пирена, поступившего в систему газоочистки, и количеством бенз(а)пирена, уловленного в аппаратах газоочистки:

Рбпго2=Рбпго−Рбпго1,                                                       (123)

где Рбпго2 - количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Выбросы бенз(а)пирена определяются, исходя из выбросов смолистых веществ и содержания бенз(а)пирена в смолистых веществах, определяемого инструментально в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий:

Рбпако=Рсмако⋅αбпако,                                                    (124)

Рбпго2=Рсмго2⋅αбпго2,                                                   (125)

где Рбпако - количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух через аэрационные фонари с учетом оседания его на конструкциях корпуса электролиза (приложение 4 к Методике), кг/т Al;

αбпако - содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, выбрасываемых в атмосферный воздух через аэрационные фонари корпуса электролиза, доли ед.;

Рбпго2 - количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;

αбпго2 - содержание бенз(а)пирена в смолистых веществах, выбрасываемых в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Общее количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух, рассчитывается по формуле:

Рбпат=Рбпако+Рбпго2,                                                      (126)

где Рбпат - общее количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/тAl.

При двухступенчатой очистке расчет ведется по схеме, описанной в разделе III.

VII. Расчет выбросов электролизной пыли в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия

В связи с тем, что при сухой очистке газов в очищаемый газ перед реактором и рукавным фильтром подается глинозем в количестве, создающем концентрации пыли во много раз большие, чем концентрация электролизной пыли, выброс пыли после сухой очистки определяется на основании данных по остаточной запыленности газов, определяемой в инструментальными замерами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий. Количество пыли, выбрасываемой после газоочистки, определяется по формуле:

Рпго2=Cп⋅Q ,                                                             (127)

где Рпго2 - количество пыли, выбрасываемой после очистки, кг/т Al;

Сп – концентрация пыли в очищенных газах, мг/нм3;

Q – объем очищенных газов, нм3/т Al.

Наиболее приближенные к реальным данные по количеству электролизной пыли, отходящей от электролизеров, получают, исходя из количества твердых фторидов и их усредненного содержания в пыли, которое определяется производственными службами. В соответствии с этим количество электролизной пыли, поступающей на газоочистку, рассчитывается по формуле:

Рпго=FтвгоДфго,                                                            (128)

где Рпго - количество электролизной пыли, поступающей в систему газоотсоса, кг/т Al;

Дфго - массовая доля фтора в пыли, поступающей в систему газоотсоса, доли ед.

Массовая доля фтора в электролизной пыли определяется инструментальными методами (по анализу проб фонарных газов) в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий. При отсутствии таких данных могут использоваться данные, полученные при анализе проб пыли, отобранных у кабины крановщика.

Количество электролизной пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса электролиза, рассчитывается по формуле:

Рпак=FтвакДфак,                                                            (129)

где Рпак - количество электролизной пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al;

Дфак - массовая доля фтора в пыли, выделяющейся в атмосферу корпуса электролиза, доли ед.

При расчете количества электролизной пыли, выбрасываемой через аэрационные фонари, может учитываться оседание ее на конструкциях корпуса электролиза (приложение 4 к Методике), тогда:

Рпако=Рпак−Рпакос,                                                   (130)

где Рпако - количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух через аэрационные фонари с учетом оседания ее на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al;

Рпакос - количество электролизной пыли, осевшей на конструкциях корпуса электролиза, кг/т Al; рассчитывается в соответствии с приложением 4 к Методике.

Количество электролизной пыли, улавливаемой аппаратами газоочистки, рассчитывается по формуле:

Рпго1=Fтвго1Дфго,                                                      (131)

где Рпго1 - количество электролизной пыли, уловленной аппаратами газоочистки, кг/т Al.

Количество электролизной пыли, не уловленное в аппаратах газоочистки (Рпго2и), определяется инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

Эффективность улавливания электролизной пыли в аппаратах газоочистки (за исключением сухой очистки) определяется как отношение уловленного количества пыли к количеству, поступившему в систему газоочистки, по формуле:

Эпго=Рпгои−Рпго2иРпгои,                                                      (132)

где Рпгои и Рпго2и - инструментально определяемое количество электролизной пыли, соответственно, на входе и выходе из газоочистки, кг/т Al, определяются инструментальными методами в соответствии с методиками выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий.

При сухой очистке газов на выходе из рукавных фильтров в пыли, наряду с электролизной пылью, содержится глинозем в количестве, соответствующем проскоку его через фильтровальный материал. Поэтому здесь Рпго2и не отражает количество электролизной пыли на выходе из газоочистки. В связи с этим при сухой очистке эффективность улавливания электролизной пыли в газоочистке принимается равной эффективности улавливания твердых фторидов. Количество общей пыли, выбрасываемой после сухой газоочистки, находят, исходя из инструментально определяемой остаточной запыленности и количества газов.

Расчетное количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух после очистки, определяется как разность между количеством пыли, поступившей в систему газоочистки, и количеством пыли, уловленной в аппаратах газоочистки:

Рпго2=Рпго−Рпго1,                                                      (133)

где Рпго2 - количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al.

Суммарное количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух с учетом оседания ее на конструкциях корпуса электролиза, рассчитывается по формуле:

Рпат=Рпако+Рпго2,                                                     (134)

где Рпат - количество электролизной пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух, кг/т Al.

При двухступенчатой очистке расчет ведется по схеме, описанной в разделе III.

VIII. Расчет выбросов неорганической пыли в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия

Выбросы пыли неорганической определяют, исходя из выбросов общей пыли и содержания в ней фторсолей:

Для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним и боковым токоподводом:

Рнеоргго2=Рпго2−Fтвго2ДFфс−Рсмго2,                                                (135)

Рнеоргако=Рпако−FтвакДFфс−Рсмако,                                                  (136)

Для электролизеров с предварительно обожженными анодами:

Рнеоргго2=Рпго2−Fтвго2ДFфс,                                                      (137)

Рнеоргако=Рпако−FтвакДFфс,                                                       (138)

Суммарный выброс пыли неорганической составляет:

Рнеоргат=Рнеоргго2+Рнеоргако,                                                     (139)

где Рнеоргат - общее количество пыли неорганической, выбрасываемой в атмосферный воздух, кг/т Al.

При необходимости из пыли неорганической может быть выделен оксид алюминия.

В этом случае руководствуются методическими рекомендациями НИИ Атмосфера (от 16.08.2000 № 527н/33-07), в соответствии с которыми предлагается дифференцировать промышленный глинозем на основные компоненты:

-Al2O3 – корунд;

-Al2О3 – оксид алюминия;

остальные компоненты – пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 20 %.

Содержание указанных компонентов в выбросах промышленного глинозема может определяться экспериментально, приниматься по паспортным данным или другим материалам, обосновывающим его состав.

Тогда:

Ркорго2=К1⋅Рнеоргго2⋅(1−Супго2),                                     (140)

Роаго2=К2⋅Рнеоргго2⋅(1−Супго2),                                           (141)

Ркорак=К1⋅Рнеоргак⋅(1−Супак),                                            (142)

Роаак=К2⋅Рнеоргак⋅(1−Супак),                                             (143)

где Роаго2 - количество оксида алюминия, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;

Роаак- количество оксида алюминия, выбрасываемого в атмосферу корпуса электролиза и далее в атмосферный воздух через аэрационные фонари электролизных корпусов, кг/т Al;

Ркорго2- количество корунда, выбрасываемого в атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;

Ркорак- количество корунда, выбрасываемого в атмосферу корпуса электролиза и далее в атмосферный воздух через аэрационные фонари электролизных корпусов, кг/т Al;

Супго2 - содержание углерода в пыли после газоочистки, доли ед.;

Супак - содержание углерода в пыли, выделяющейся  атмосферу корпуса электролиза, доли ед.;

К1 – содержание -Al2O3 в промышленном глиноземе, доли ед.;

К2 – содержание -Al2О3 в промышленном глиноземе, доли ед.

Аналогично может выполняться расчет выбросов составляющих компонентов пыли и для электролизеров с самообжигающимися анодами с верхним и боковым токоподводом. В этом случае при расчете Рнеорг и Роа учитывается наличие в пыли смолистых веществ.